《板式换热器用钛板》（GB/T 14845-200X）

编制说明

- 任务来源及计划要求；

根据全国有色金属标准化技术委员会《关于下达2006(2008年有色金属国家标准修订计划的通知》（有色标委（2006）第13号）的精神，由宝钛集团有限公司起草《板式换热器用钛板》国家标准，本标准是对GB/T14845-1993的修订。

- 编制过程，包括编制原则、工作分工、征求意见单位、各阶段工作过程等；

标准编制原则：

1）增加部分新牌号；

2）对原标准的尺寸范围和允许偏差进行调整；

3）对原性能指标进行调整。

本标准由宝钛集团有限公司负责起草。

本标准初稿于2006年5月完成，并在网上征求意见。

三、调研和分析工作的情况

板式换热器用钛板大量供货主要按GB/T 14845-93标准。但此标准中只规定了TA1-A这个牌号的各项技术要求，而现在市场使用TA8-1和TA9-1等牌号钛合金板式换热器用料也愈来愈多，而TA8-1和TA9-1钛合金换热器用板无标准可依,为了满足市场需求、定货统一及完善标准，此次修订将TA9钛合金牌号加入到本标准中。

并对原标准中的相关内容作了修订,如：尺寸允许偏差、力学性能及工艺性能等指标应进行相应的调整。

四、主要技术内容的说明，包括技术参数与指标的确定依据、修订标准的各修订点及其理由等；

一）本次修订增加了两个新牌号TA8-1和TA9-1，化学成分、力学性能及工艺性能引用和参考了美国标准ASTM B265«钛和钛合金带、薄板和厚板的标准规范»的Gr.17和Gr.11指标，并结合国内现有的生产实际。

其化学成分见表1：

表1

| 牌号 | 名义化学 成分 | Ti | Pd | 杂质元素，% 不大于 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fe | C | N | H | O | 其他元素 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 总和 |
| TA1 | 工业纯钛 | 余量 | － | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.012 | 0.10 | 0.10 | 0.40 |
| TA8-1 | Ti-0.05Pd | 余量 | 0.04～0.08 | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.10 | 0.40 |
| TA9-1 | Ti-0.2Pd | 余量 | 0.12～0.25 | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.10 | 0.40 |
| 注：其他元素一般情况下不做检验，但应保证。需方要求并在合同中注明时，可进行抽检。 |

力学性能及工艺性能见表2。表中的断后伸长率A5%数值采用原标准中TA1-A中的二级规定,同时杯突值与TA1-A相同,这也是从生产实际当中总结而得。

表2

| 牌号 | 状态 | 抗拉强度Rm，MPa | 规定非比例延伸强度 Rp0.2，MPa | 断后伸长率A，% | 弯曲角 ，度 | 杯突值 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不小于 |
| TA1 | M | 240 | 170 | 55 | 140 | 9.5 |
| TA8-1 TA9-1 |  | 240 | 170 | 47 | 140 | 9.5 |
| 其中厚度<0.6mm的板材强度数值报实测,用户有特殊要求时, 由供需双方协商,并在合同中注明。 |

二）产品规格将厚度0.6～1.0mm改为0.5～1.0mm；

三）产品长宽尺寸公差在原标准规定的基础上各缩减5mm；

四）对厚度<0.6mm的产品性能作了规定,其性能数据报实测值；

五）取消了原标准性能的Ⅱ级规定,采用原标准的Ⅰ级规定；

五、与国外同类标准水平的对比分析；

本标准修订时参照了美国标准ASTM B265-1998«钛和钛合金带、薄板和厚板的标准规范»中Gr.17(TA8-1)和Gr.11(TA9-1)的化学成分及力学性能等指标，表3为本标准与ASTMB265指标对比。

从表中可以看出，本标准的抗拉强度和屈服强度与ASTM标准指标相同，延伸率和弯曲性能要求大大严于ASTM标准，并增加了杯突试验和晶粒度要求。

从标准的整体水平看，明显严于ASTM标准，属国际先进水平。

表3　本标准与美国标准ASTM B265指标对比

| 指标 | ASTM B265 | 本标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 11级 | 17级 |  |
| Ti | 余 | 余 | 余 |
| Fe | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| C | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| N | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| H | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| O | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Pa | 0.12～0.25 | 0.04～0.08 | 0.04～0.08/ 0.12～0.25 |
| 单个 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 总和 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 抗拉强度,最小 | 35 Ksi | 35 Ksi | － |
|  | 240 MPa | 240 MPa | 240 MPa |
| 0.2%残余变形的屈服强度 | 25～45 Ksi | 25～45 Ksi | － |
|  | 170～310 MPa | 170～310 MPa | ≥170 MPa |
| 伸长率% 最小 L0=2英寸或50mm | 24 | 24 | A，≥47 |
| 弯曲试验 | 厚度 <0.070英寸(1.8mm) | 3T，105° | 3T，105° | 3T,140° |
|  | 0.070-0.187英寸 (1.8-4.75mm) | 4T，105° | 4T，105° |  |
| 杯突值，mm | － | － | 9.5 |
| 晶粒度 |  |  | 报实测；级别，协商 |

六、与现行法规、标准的关系

当前我国板式换热器用钛板专用标准只有本标准一个，所以与其他标准无冲突。

七、实施标准的要求和措施的建议

本标准是《板式换热器用钛板》专用标准，化学成分及各项技术指标与其他板材标准有很大的区别，注意订货时应加以区分。

八、参考资料清单

略。

《板式换热器用钛板》（GB/T 14845-200X）

标准编制组

2006-7-20