ICS 71.060.50

G 12

GB/T 10575—200X

代替GB/T 10575-1989

无水氯化锂

Anhydrous lithium chloride

(征求意见稿)

200×-××-××发布                        200×-××-××实施

前  言

本标准代替GB/T 10575-1989《无水氯化锂》。

本标准与GB/T 10575-1989相比主要变化如下：

——取消了原标准中的二级品（LiCl－2），增加了一个特级产品牌号（LiCl-T）；

——对0级、一级品的化学成分要求进行了相应变动，使各牌号产品的质量水平比原有标准要求有所提高。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由新疆锂盐厂、四川建中化工总公司负责起草。

本标准由           参加起草。

本标准主要起草人:陈悦娣、何平、张江峰、于超、夏永忠。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 10575-1989。

无水氯化锂

1  范围

本标准规定了无水氯化锂产品的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于以碳酸锂、单水氢氧化锂或含锂卤水为原料，采用转化法制得的无水氯化锂。该产品供焊接、材料、空调设备及制取金属锂等用。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 191-2000 包装储运图示标志

GB/T 6388-1986 运输包装收发货标志

GB/T 11064(所有部分) 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法

3  要求

3.1  产品分类

产品按化学成分分为三个牌号：LiCl-T、LiCl-0、LiCl-1。

3.2  化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表1

| 牌号 | 化学成份（%） |
| --- | --- |
|  | LiCl/%≥ | 杂质含量/%，不大于 |
|  |  | Na | K | Fe2O3 | CaCl2 | MgCl2 | SO42- | H2O | 盐酸不溶物 | 白度 |
| LiCl-T | 99.3 | 0.003 | 0.0009 | 0.0015 | 0.010 | 0.0024 | 0.003 | 0.60 | 0.003 | 60 |
| LiCl-0 | 99.3 | 0.02 | 0.002 | 0.02 | - | 0.002 | 0.60 | 0.005 | 60 |
| LiCl-1 | 99.0 | 0.25 | 0.002 | 0.02 | - | 0.010 | 0.80 | 0.01 | 60 |

3.3  物理性质

产品应具有流动性，外观呈白色，不得有肉眼可见机械夹杂物。

4  试验方法

4.1  产品的化学成分分析按GB/T 11064的规定进行。

4.2  外观质量用目视法进行。

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  产品由供方质量监督部门进行检验，保证产品符合本标准或订货合同的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方可对收到产品进行检验，如检验结果与本标准或订货合同的规定不符时，在收到产品之日起一个月向供方提出，供需双方协商解决。

5.2  组批

产品应成批提交验收，每批由同一混合料组成。每批净重为1000kg(1kg。

5.3  取样

产品取样采用不锈钢管或硬聚氯乙烯取样器，取样管沿袋中心插至代2/3处，所取样品混匀后用四分法缩分至约200g左右。

5.4  检验结果的判定

5.4.1  化学成分不合格时，判该批产品不合格。

5.4.2  外观质量不合格时，判该件（袋）产品不合格。

6  标志、包装、运输、贮存

6.1  标志

产品袋上应标明：产品名称、批号、分子式、净重、毛重、产地和GB 191-2000中图6“怕湿”标志、GB/T 6388-1986中图1-5“化工”标志。

6.2  包装、运输和贮存

6.2.1 产品采用两层聚乙烯塑料袋包装，分别用塑料绳扎紧后再折叠扎一次，装入塑料编织袋内，缝口包装。

6.2.2  产品每袋净重25kg(25g

6.2.3  产品为强吸水性物质，产品包装及搬运过程应防止包装袋的破损，并注意防潮。

6.2.4  产品应贮存在干燥、无酸腐蚀气氛处。贮存期不宜超过半年。

6.3  质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，注明：

a）供方名称、地址、电话、传真；

b）产品名称；

c）牌号；

d）批号；

e）净重和件数；

f）各项分析检验结果和技术监督部门印记；

g）本标准编号；

h) 出厂日期。

7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）牌号；

c）数量；

d）本标准编号；

e）增加本标准以外内容时的协商结果。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会    发布

中华人民共和国国家标准