《钛及钛合金板》（GB/T 3621-200X）

编制说明

- 任务来源及计划要求；

根据全国有色金属标准化技术委员会《关于下达2006(2008年有色金属国家标准修订计划的通知》（有色标委（2006）第13号）的精神，由宝钛集团有限公司起草《钛及钛合金板》国家标准，本标准是对GB/T3621-1994的修订。

- 编制过程，包括编制原则、工作分工、征求意见单位、各阶段工作过程等；

标准编制原则：

1）增加部分新牌号；

2）对原标准的尺寸范围和允许偏差进行调整；

3）对原性能指标进行调整。

本标准由宝钛集团有限公司负责起草。

本标准初稿于2006年5月完成，并在网上征求意见。

三、调研和分析工作的情况

我国近年生产和新开发应用的钛及钛合金牌号较多，但是很多没有国家标准,如TA8、 TA8-1、 TA9-1、TA11、TA15、TA17、TA18 、TB5、TB6、TB8、TC4ELI各个工厂内根据不同用户分别签订协议，不利于市场推广应用。所以急需对国家标准GB/T3621-94进行修订，增加新牌号。

钛及钛合金板材大量供货主要按GB/T3621-94，近年来，随着国外设备国产化需求，及国际贸易的扩大，用国外标准ASTM B265标准订货的用户在不断增加。但这两个标准之间无论从化学成分、力学性能、工艺性能到试验方法都存在差异，特别是纯钛板材，成分和性能差异很大。需要进行调整，以适应市场需要。

四、主要技术内容的说明，包括技术参数与指标的确定依据、修订标准的各修订点及其理由等；

1　增加新牌号

本次修订增加了11个比较成熟和应用比较广泛的新牌号，TA8、TA8-1、 TA9-1、TA11、TA15、TA17、TA18 、TB5、TB6、TB8、TC4ELI。其化学成分、尺寸允许偏差、力学性能、工艺性能，均根据相应的协议技术条件和企标进行确定的。

2　产品状态及尺寸规格

2.1　本次国标修订因增加一些β合金和近β合金，供应状态补充固溶状态（ST）。TB5 TB6 TB8交货状态也补充ST。TB2板材供货状态采用ST、STA替换原来的C、CS状态。

2.2　热轧板材供货规格修订为4.75～60.0mm。冷轧板材供货规格修订为0.30～6.0 mm。

2.3　纯钛和TC4产品厚度规格修订为0.3~25 mm和0.8~25 mm。

3　纯钛牌号变化

本次修订时，对纯钛牌号TA0、TA1、TA2、TA3修订为TA1、 TA2 、TA3、TA4，删除了TA0。其室温力学性能和弯曲性能指标分别与国际标准和美国标准中的Gr1、Gr2、Gr3、Gr4相对应，其中延伸率指标高于国际和美标。

对我公司历年纯钛产品的化学成份和力学性能进行了统计分析，供应国内市场的TA0、TA1、TA2、TA3和采用国际标准和美国标准供应的Gr1、Gr2、Gr3、Gr4牌号，均可满足本标准所规定的各项技术指标。

4　尺寸偏差

4.1  过去GB3621-94尺寸偏差厚度规格划分太多，本次进行了修订。

4.2  厚度>4.0～20.0规格的板材长度允许偏差修订为0~+20。厚度>20.0～60.0规格的板材长宽尺寸允许偏差修订为0~+20和0~+25。

4.3  补充注释：工业纯钛板材供货的最小厚度为0.3mm，各种牌号钛合金供货的最小厚度见表5,其它牌号供货厚度和尺寸规格可由供需双方协商。

5　不平度

对于β合金和近β合金因交货多采用ST状态交货，无法进行矫形处理，对不平度要求进行了修改，TB6板材允许有轻微板面波浪，厚度≤4mm时，其不平度不大于50mm。TB5、TB8、 TB2厚度≤4mm时其不平度不大于30mm。

6　力学性能

6.1  TA10（Ti-0.3Mo-0.8Ni）主要用于耐腐蚀方面，经常用于钛设备制作，爆炸复合板，因此需要良好的塑性，原标准GB/T 3621-94中TA10的抗拉强度指标太高（b≧485Mpa），对于有些应用受到限制。本次修订增加了一个级别的TA10性能指标（B类），主要供复合板复材选择和使用。

6.2  GB/T 3621-94中规定板材室温力学性能需检测规定残余伸长应力r0.2 ，r0.2检测不易得到理想的效果，且精度不好。故改为规定非比例延伸强度ＲＰ0.2。

7　供货状态

由于用户实际使用的需求，板材供货状态在M、R、Y态之外，增加m（消应力）等，其性能可报实测或试样进行热处理后的测试性能。

8　表面质量

增加砂光表面交货状态，以提高薄板和厚板板面质量。

五、与国外同类标准水平的对比分析；

本标准修订时参照了国际标准ISO 5832-2和美国标准ASTM B265«钛和钛合金带、薄板和厚板的标准规范»中纯钛的室温力学性能和弯曲性能指标，并完全相同。新增加的TB5、TB6、TB8的力学性能和弯曲性能指标与美国AMS标准一致。TC4ELI的力学性能指标与ASTM标准一致。

本标准的板材厚度允许偏差严于ASTM B265标准和日本JIS H 4600标准。

本标准中的可选项――高温力学性能是国际标准、美国标准和日本标准中均没有要求的。

从标准的整体水平看，等同或严于ISO和ASTM标准，属国际先进水平。

表1　纯钛成分和力学性能比较

| 标准 | 牌号 | Fe | O | H | N | C | (b /MPa | (0.2 /MPa | ( /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO 5832－2 | 1级 | 0.20 | 0.18 | 0.015 | 0.03 | 0.10 | 240 | 170 | 24 |
|  | 2级 | 0.30 | 0.25 | 0.015 | 0.03 | 0.10 | 345 | 275 | 20 |
|  | 3级 | 0.30 | 0.35 | 0.015 | 0.05 | 0.10 | 450 | 380 | 18 |
|  | 4级 | 0.50 | 0.40 | 0.015 | 0.05 | 0.10 | 550 | 483 | 15 |
| ASTM B265-05 | Gr.1 | 0.20 | 0.18 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | 240 | 138(310 | 24 |
|  | Gr.2 | 0.30 | 0.25 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | 345 | 275(450 | 20 |
|  | Gr.3 | 0.30 | 0.35 | 0.015 | 0.05 | 0.08 | 450 | 380(550 | 18 |
|  | Gr.4 | 0.50 | 0.40 | 0.015 | 0.05 | 0.08 | 550 | 483(655 | 15 |
| 原国标 GB/T3621-94 | TA0 | 0.15 | 0.15 | 0.015 | 0.03 | 0.10 | 280 | 170 | 24 |
|  | TA1 | 0.25 | 0.20 | 0.015 | 0.03 | 0.10 | 370 | 250 | 20 |
|  | TA2 | 0.30 | 0.25 | 0.015 | 0.05 | 0.10 | 440 | 320 | 18 |
|  | TA3 | 0.40 | 0.30 | 0.015 | 0.05 | 0.10 | 540 | 410 | 15 |
| JIS H 4600-01 (15mm | 1类 | 0.20 | 0.15 | 0.013 | 0.03 | 0.08 | 270(410 | 165 | 27 |
|  | 2类 | 0.25 | 0.20 | 0.013 | 0.03 | 0.08 | 340(510 | 215 | 23 |
|  | 3类 | 0.30 | 0.30 | 0.013 | 0.05 | 0.08 | 480(620 | 345 | 18 |
|  | 4类 | 0.50 | 0.40 | 0.013 | 0.05 | 0.08 | 550(750 | 485 | 15 |
| 本标准 | TA1 | 0.20 | 0.18 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | 240 | 138(310 | 24 |
|  | TA2 | 0.30 | 0.25 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | 345 | 275(450 | 20 |
|  | TA3 | 0.30 | 0.35 | 0.015 | 0.05 | 0.08 | 450 | 380(550 | 18 |
|  | TA4 | 0.50 | 0.40 | 0.015 | 0.05 | 0.08 | 550 | 483(655 | 15 |
| DIN | 3.7025 | 0.15 | 0.12 | 0.013 | 0.05 | 0.06 | 290(410 | 180 | 24 |
|  | 3.7035 | 0.20 | 0.18 | 0.013 | 0.05 | 0.06 | 390(540 | 250 | 22 |
|  | 3.7055 | 0. 25 | 0.25 | 0.013 | 0.05 | 0.06 | 460(590 | 320 | 18 |
|  | 3.7065 | 0. 30 | 0.35 | 0.013 | 0.05 | 0.06 | 540(740 | 390 | 16 |
| ((CT | BT1-00 | 0.15 | 0.10 | 0.008 | 0.04 | 0.05 | 295 | -- | 20 |
|  | BT1-0 | 0.25 | 0.20 | 0.010 | 0.04 | 0.07 | 345 | -- | 15 |

六、与现行法规、标准的关系

当前我国板材标准除本标准外，还有国标《板式换热器用钛板》（GB/T14845-1993）和有色行业标准《制表用纯钛板材》（YS/T580-2006），该两项标准均属专用标准，且都只含一个纯钛牌号。

目前国家军用标准还有三项：《航空用钛及钛合金板、带材规范》（GJB2505－95）、《超塑成形用TC4钛合金板材规范》（GJB2921－97）和《潜艇用TA5－A钛合金板》（GJB944－90）。

GJB2921和GJB944是专用标准，且均仅有一个牌号；GJB2505所含牌号较多，但其用途是航空等系统军用标准，与国家标准用途不同，而且有些指标比国家标准要求要严格一些。

虽然，目前国家标准和军用标准有好几个，但其测重点不同，用途不同，所包含的牌号也不同。所以本标准与其他标准无冲突。

七、实施标准的要求和措施的建议

本标准修订时，纯钛牌号及性能指标进行了大幅度调整，与原牌号有很大的区别，订货时应注意区分和正确选择牌号。特别是设计部门应认真研究标准，正确选择和使用。

八、参考资料清单

略。

《钛及钛合金板》（GB/T 3621-200X）编制组

2006-7-11