ICS 77.040.30

H 15

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—××××

金化合物分析方法
金量的测定
硫酸亚铁电位滴定法

Method for analysis of gold compounds 
Determination of gold content 
Potentiometric titration using ferrous sulfate

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展与改革委员会 发布

- 前    言

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由贵研铂业股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人：朱利亚、赵辉、陈云江、邱红莲、朱武勋。

本标准主要验证人：黄章杰。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准首次发布。

金化合物分析方法
金量的测定
硫酸亚铁电位滴定法

  - 范围

本标准规定了金化合物中金含量的测定方法。

本标准适用于KAu（CN）2、KAu（CN）4、KAuCl4、NaAuCl4中金含量的测定。测定范围：30%～95%。

  - 方法提要

KAu（CN）2、KAu（CN）4试料用盐酸与过氧化氢微波密闭分解；KAuCl4、NaAuCl4试料用盐酸与过氧化氢氧化化合物中杂有的Au(Ⅰ)及析出的金属金。在硫酸与磷酸介质中，用硫酸亚铁标准滴定溶液滴定Au（Ⅲ）至Au（0），电位法指示终点以测定金含量。

  - 试剂

    - 盐酸(ρ1.19g/mL)。

    - 硝酸(ρ1.42g/mL)。

    - 硫酸(ρ1.84g/mL）。

    - 磷酸(ρ1.70g/mL）。

    - 过氧化氢(30% v/v）。

    - 高锰酸钾溶液(20g/L）。

    - 硫酸溶液(4+96）。

    - 盐酸与硝酸混合酸:3单位体积的盐酸（3.1）与1单位体积的硝酸（3.2）相混合。用时现配。

    - 硫酸与磷酸混合酸:量取200mL硫酸（3.3）于瓷蒸发皿中，加热至冒白浓烟，边搅拌边滴加高锰酸钾溶液（3.6）至红色不褪，取下，冷却。加入200mL磷酸（3.4），混匀。转入500mL玻璃瓶中。

    - 氯化钠溶液（250g/L）。

    - 金标准溶液：称取0.50g金属金（质量分数不小于99.99%），精确至0.0001g，置于400mL烧杯中，加10mL盐酸与硝酸混合酸（3.8），盖上表面皿，水浴加热至完全溶解，取下。用少量水冲洗表面皿及烧杯壁，加5.0mL氯化钠溶液（3.10），水浴蒸至湿盐状，取下。加4mL盐酸（3.1），用少量水冲洗烧杯壁，水浴蒸至湿盐状。如此反复3~4次，取下。加200mL盐酸（3.1），转入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg金。

    - 硫酸亚铁标准滴定溶液

      - 配制：称取10.5g硫酸亚铁（FeSO4·7H2O）固体，溶于盛有5000mL硫酸溶液（3.7）的玻璃瓶中，混匀，放置一周后标定。

      - 标定：标定与试料的测定平行进行。

移取10.00mL金标准溶液（3.11）于100mL烧杯中，加0.5mL氯化钠溶液（3.10），水浴蒸至湿盐状，取下。加5mL硫酸与磷酸混合酸(3.9)，加水至40mL体积。于溶液中插入铂指示电极和饱和氯化钾甘汞参比电极，调节酸度计至电位档，于电磁搅拌下，用硫酸亚铁标准滴定溶液（3.12）滴定至近终点时，再用微量滴定管滴定至电位值突跃最大为终点。

平行标定三份，所消耗硫酸亚铁标准滴定溶液体积的极差不应超过0.02mL，取其平均值。

按式（1）计算硫酸亚铁标准滴定溶液的实际浓度：

c0·V1×10-3

c = ———————        ………………………………………(1)

196.966·V2

式中：

c——硫酸亚铁标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每毫升（mol/mL）；

c0——移取金标准溶液的浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V1——移取金标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——标定中所消耗的硫酸亚铁标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

196.966——金的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

  - 装置

    - 微波消解仪（功率不小于1200W）。

    - pHS-3C型酸度计。

    - 磁力搅拌器。

    - 指示电极：铂电极。

    - 参比电极：饱和氯化钾甘汞电极。

    - 微波溶样罐：容积100mL。

    - 微量滴定管：最小刻度0.0050mL。

所用试剂均为分析纯，器皿均应较准。

  - 试样

样品储存于密闭容器内，用时现称。

  - 分析步骤

    - 试料

      - 称取0.15gKAu（CN）2、KAu（CN）4试料，精确至0.0001g。

      - 称取0.20gKAuCl4、NaAuCl4试料于称量瓶中，精确至0.0001g。

    - 测定次数

独立进行两次测定，取其平均值。

    - 测定

      - 分解

        - 将试料（6.1.1）置于微波溶样罐中，加15mL盐酸（3.1）、5mL过氧化氢（3.5），密闭。置于微波消解仪中，设置分解条件为功率600W、温度200℃、升温时间15min、恒温时间5min和压力约2756KPa(390psi)并进行分解。待分解结束，取出微波溶样罐。将试液转入400 mL烧杯中，加5mL氯化钠溶液(3.10)。

        - 用少量水将试料（6.1.2）转入400mL烧杯中，加5mL盐酸（3.1）、0.2mL过氧化氢（3.5）、5 mL氯化钠溶液(3.10)。

      - 试液的处理

将试液(6.3.1.1、6.3.1.2)水浴蒸至湿盐状，取下。用水溶解残渣，转入100mL容量瓶中，并用水稀释至刻度，混匀。

      - 测定

移取10.00mL试液于100mL烧杯中，加5mL硫酸与磷酸混合酸(3.9)，加水至40mL体积。于试液中插入铂指示电极和饱和氯化钾甘汞参比电极，调节酸度计至电位档，于电磁搅拌下，用硫酸亚铁标准滴定溶液（3.12）滴定至近终点时，再用微量滴定管滴定至电位值突跃最大为终点。

  - 分析结果的表述

按式(2)计算金的质量分数wAu，数值以%表示：

c·V3·V5·196.966

wAu = —————————×100%      ……………………………………（2）

m0·V4

式中：

c——硫酸亚铁标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每毫升（mol/mL）；

V3——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V4——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V5——滴定试液所消耗的硫酸亚铁标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

196 966——金的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

所得结果应表示至二位小数。

  - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于0.20%。