《铜精矿》行业标准修订说明

1、概况

根据全国有色金属标准化委员会2005年下达有色标委(2005)01文件通知,由铜陵有色金属(集团)公司、大冶有色金属公司、江西铜业公司负责YS/T318-1997《铜精矿》标准的修订任务，其他参加起草单位为金川有色金属公司。铜陵有色金属(集团)公司牵头成立了专门修订小组。通过对国内外选矿生产现状、发展趋势以及使用和贸易的实际情况，对YS/T318-1997《铜精矿》标准进行修订，形成本标准的初稿。

2005年7月份向江西铜业公司等单位发出9封征求意见函调，在此基础上所制定的标准讨论稿于2005年8月17日在乌鲁木齐召开的标准讨论会上，与会代表就讨论稿内容进行了充分讨论，提出了许多意见和建议。9月份在全国有色金属标准化委员会赵永善和赵军峰两位工程师带领下到江西铜业公司和大冶有色金属公司进行了现场调研。最终形成了标准审定稿初稿，10月份审定初稿再次向江西铜业公司等单位发出8封征求意见函调，现已回复3家。

2、标准修订的原则和依据

2.1  本标准格式按照GB/T1.1-2000标准要求编写。

2.2  YS/T318-1997《铜精矿》标准颁布已八年，不适应现状，修订的标准必须满足市场、用户要求。

2.3  修订的标准应有利于产品的进出口，同时起到规范市场的作用。

2.4  修订的标准应切实可行，具有可操作性。

2.5  修订标准应充分考虑生产企业以及使用单位的意见和建议。

3、标准主要内容的确定

本标准与YS/T318-1997《铜精矿》标准（以下简称原标准）相比主要作了如下修改。

3.1  将原标准技术要求做如下修改

3.1.1  将原标准中“本标准适用于浮选铜精矿，也可适用于经其他方法选矿得到的铜精矿，供炼铜用。” 改为“本标准适用于含铜矿石经浮选方法得到的铜含量不小于13%的供冶炼铜用的精矿产品。”明确了标准的唯一性，避免定义太宽，产生纠纷。

3.2  对原标准技术要求做如下修改

3.2.1  将原标准中铜精矿四个品级改为五个品级，增加了铜品位不小于16%一个品级，同时将一级品中铜品位不小于30%，调整为不小于32%。增加一个品级是因为同一组批应为同一品级组成，而在各企业操作过程中，对于低于20%品位的铜精矿，随着品位的降低，扣款也就越大，易造成一些贸易商将20%-13%之间的铜精矿进行混合搅拌，增加了检验过程中的难度和纠纷。将一级品铜品位提高至32%，一方面是由于进口矿贸易量的急剧增大，而进口矿品位较高，（以我公司为例，2004年进口矿中品位高于32%的量占总量的33%，其余公司的情况需进一步考察收集）另一方面是为了促进选矿技术的发展，生产更高品质的铜精矿。这样使其覆盖面更广，方便生产、使用和贸易。

3.2.2  将原标准中铜精矿化学成分As、Pb+Zn、MgO、Bi五种杂质基础上增加Hg、F、Cd、Sb四种杂质，将Bi和Sb合在一起进行限量，并规定铜精矿中放射性要符合国家相关标准要求。增加这几项杂质元素限量，一方面是为了符合国家关于重金属精矿产品中有害元素的限量规范的要求，一方面在企业调查中Hg、F、Cd、Sb已经成为各企业控制的有害元素。

3.2.3  将原标准中“铜精矿中金、银、硫为有价元素，应报分析数据。”改为“铜精矿中金、银为有价元素，应报分析数据。”因为在企业调查中，各企业对硫是否计价以及计价标准上均有所不同，供需双方可以在合同中予以明确。

3.3  对原标准中检验规则的修改

3.3.1  对原标准中“铜精矿运到需方就近的车站或码头后，由需方技术监督部门负责验收。供方应确保产品质量符合本标准（或订货合同）的规定。 ”改为“铜精矿运到需方指定的交货地点后，由需方质量检验部门负责验收。需方质量检验部门可根据需要，对铜精矿采用符合GB/T14263中规定的取样方法进行对比取样。供方应确保产品质量符合本标准（或订货合同）的规定。 ”确保供方提供质量可靠的原料满足需方的要求。

3.3.2  将原标准中“铜精矿应成批提交检验，每批应由同一品级组成。检验批应不大于65t。”改为“铜精矿应成批提交检验，每批应由同一品级且所含金、银有价元素品位基本一致情况下组成。检验批应不大于65t。”使质量要求更加严密，满足供需双方的共同利益。

3.3.3  对原标准取样和制样中“袋装铜精矿按10%（m/m）随机抽取样袋，采用样钎钎取份样时，应将样钎插入袋底，每袋取一钎，并将样袋中所取份样混合均匀。 ”改为“袋装铜精矿取样时，按10%（m/m）随机抽取样袋，采用样钎钎取份样时，应将样钎插入袋底，每袋取一钎，并将样袋中所取份样混合均匀。或倒袋后，按散状浮选铜精矿取样方法。”在企业调查中，有不少企业实际已采用倒袋后取样，一方面方便实际操作，一方面使取样更具代表性。

3.3.4  将原标准中检验结果判定中增加一条 “同一车内，发现精矿不同品级混装或所含金、银有价元素品位明显不一致等不符合铜精矿技术条件规定则判为不合格品。”

3.4  增加了质量预报单内容章节，使标准符合贸易规则。

附:征求意见反馈处理表

征求意见反馈处理表

| 序号 | 标准条款号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0 5.3 | 1、增加对铜精矿粒级的要求。 2、增加冬季样品冻结情况下的取样方法。 | 金川公司 | 不采纳 不采纳 |
| 2 | 1.0 3.6 3.7 3.0 3.2 4.2 5.2 5.4.3 5.1 5.4.4 | 建议标准名称改为“浮选铜精矿”。 《重金属精矿产品安全卫生规范》要求的杂质元素及放射性核量限定应在表1中反映。 上两条引用标准应在规范性文件中列出。 技术要求中增加铜精矿物理特征，如粒度等要求。 技术要求中一至五等品的Mg，分别为1%、2%、3%、4%、5%。 新增化学成分与放射性核素分析。 规定检验批不大于65吨，汽车运输大于65吨。 仲裁结果为最终判定依据，为最终结算依据。 10、取消“对铜精矿采用多种形式的对比取样。” 11、改为“同一批内，发现精矿颜色明显不一致或掺杂等可拒绝验收。” | 江西铜业 | 不采纳 不采纳 采纳 不采纳 采纳 采纳 部分采纳 不采纳 部分采纳 部分采纳 |
| 3 | 5.1 5.2 5.4.4 | 取消“对铜精矿采用多种形式的对比取样。” 规定检验批不大于63吨。 取消“或所含金、银有价元素品位明显不一致”。 | 大冶公司 | 部分采纳 不采纳 部分采纳 |

说明：共发出征求意见函8封，回函3封。