有色金属及合金注册（或备案）申请表

| 单位名称 | 沈阳飞机设计研究所 | 邮政编码 | 110035 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 沈阳市塔湾街40号 | 部门 | 结构部 |
| 产品名称 | QAl10-4-4-1 | 生产起始日期 | 2001.4 |
| 现用牌号 | KK3 | 国外相应牌号 | 无 |
| 实际生产量 | 13吨 | 实际销售量 | 10吨 |
| 化学成分（质量分数%）： Al：8.5～11.0 、Fe：3.0～5.0、Ni：3.0～5.0、Mn：0.5～2.0、杂质总量≤0.8 |
| 主要特性： KK3是铜－铝－铁－镍－锰五元高强耐磨铜合金，具有较高的强度（σb≥640Mpa）、硬度(HB=170～220)、耐磨以及耐腐蚀性能，有一定的热处理强化作用。 |
| 用途及使用效果： 适于制造高强度的耐磨零件，在飞机的起落架装置、操纵系统及平尾中用做耐磨衬套、轴套、凸轮及止动环等零件。 预注册牌号QAl10-4-4-1。 |
| 填表人 | 李海涛 | 电话 传真 | 024-86369601-3602 024-86368067 | 单位盖章 | 年 月 日 |
| 以上由申请单位填写 |
| 标委会秘书处审查意见： 该牌号和日本牌号C6301和我国牌号QAl10-5-5相似，但主元素含量范围略有差异。同意申请单位申请的预注册牌号。 |
| 预注册（或备案）牌号：QAl10-4-4-1 |
| 注册（或备案）牌号 |  | 日期 | 年 月 日 |
| 标委会审查结论： 负责人（签字）： 年 月 日 |