GB/T 4061—200×

代替GB/ T4061—83

硅多晶断面夹层化学腐蚀检验方法

Polycrystalline silicon-examination method-assessment of sandwiches on cross-section by chemical corrosion

（送审稿）

- 前    言

本标准代替GB/T 4061—1983《硅多晶断面夹层化学腐蚀检验方法》。

本标准与原标准相比，主要有如下改动：

——增加了“术语”、“试剂与器材”。

——增加了“检验报告”内容。

——本标准对“试样尺寸”“试样处理”内容进行了修改。

本标准由中国有色金属工业协会提出

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会归口。

本标准起草单位：洛阳中硅高科技有限公司

本标准主要起草人：

本标准所代替版本的发布情况为：

——GB/T 4061—1983

硅多晶断面夹层化学腐蚀检验方法

1 范围

本标准适用于以三氯氢硅和四氯化硅为原料，以细硅芯为发热体，在还原炉内用氢气还原沉积生长出来的硅多晶棒。

2 方法原理

本方法采用化学腐蚀法，根据氢氟酸-硝酸混合液对硅多晶断面氧化夹层及温度夹层腐蚀速率的差别。

3 术语

3..1

氧化夹层

硅多晶横断面上呈同心圆状结构的氧化硅夹杂。

3..2

温度（圈）夹层

由于温度起伏，在硅多晶的横断面上引起结晶致密度、晶粒大小或颜色的差异，晶粒呈现出以硅芯为中心的年轮状结构。

4 试剂与器材

4.1试剂，

4.1.1 纯水：符合实验室用水规格（GB 6682）。

4.1.2氢氟酸（HF）：优级纯  ≥40%。

4.1.3硝酸（HNO3）：优级纯  65%~68%

4.2器材

4.2.1器皿：采用耐氢氟酸腐蚀材料。

4.2.2排风橱：应不受酸气侵蚀。

5 试样制备

5.1取样部位

除在桥形硅多晶棒硅芯搭接处或者直的硅多晶棒离石墨卡头10mm一段外均可取样（如图1）。

5.2试样尺寸

沿垂直于细硅芯方向切取厚度大于3mm的硅片磨平整。

图1

5.3试样处理

5.3.1在排风橱内，将试样置于优级纯HF: HNO3=1:4（V/V）的混合酸液中沸腾腐蚀30s。

5.3.2腐蚀后的硅片用纯水冲净后观察表面。

6 检验方法

用肉眼观察硅片的腐蚀圈夹层。

7 夹层评定

7.1氧化夹层一般为腐蚀圈呈凹下去的夹层。

7.2温度夹层为腐蚀圈平坦、带有颜色差异的夹层。

8检验报告

检验报告应包括以下内容：

a）炉号

b）多晶棒编号及直径

c）评定结果

d）夹层位置

e）检验者及检验日期。

# Text boxes

中华人民共和国国家标准

ICS 29.045

H 80

中华人民共和国国家质量技术监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布