《钽及钽合金棒材》

编制说明

（送审稿）

（2026-07-30）

钽及钽合金棒材

- 任务来源及计划要求

根据全国有色金属标准化技术委员会《关于下达2006～2008年有色金属国家标准修订计划的通知》（有色标委[2006]第13号）的要求，由宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司负责修订GB/T 14841-1993《钽及钽合金棒材》。按要求于2007年完成修订任务。

- 编制过程（包括编制原则、工作分工、征求意见单位、各阶段工作过程等）

1、编制原则

在现行标准的基础上，结合近些年来钽及钽合金棒材的研制成果及生产、使用的实际情况，并充分考虑现行标准在执行过程中产生的问题进行修订。

参照ASTM B365-98（2004确认）《钽及钽合金棒、丝材规范》标准，增加了TaNb40、TaW2.5和TaW10合金牌号及力学性能等要求。

2、分工

本标准由宝钛集团有限公司和宝鸡钛业股份有限公司起草。

3、征求意见单位

本标准在中国有色金属标准计量质量研究所网站公开征求意见，同时XX等X家单位发函征求意见，并对反馈意见和建议进行归纳处理。

4、各阶段工作计划

2007年4月～2007年5月  提出标准草案；

2007年6月～2007年8月  标准征求意见，形成讨论稿并完成标准的预审；

2007年9月～2007年11月  完成标准预审稿；

2007年12月  完成标准的报批稿。

5、审定会纪要

- 调研和分析工作的情况

钽及钽合金棒由于其高熔点、耐腐蚀、冷加工性能好等特性，广泛应用于化学、电子、航空和航天等领域。钽及钽合金棒材被用作航空发动机的结构材料和火箭喷嘴、反应堆内部元件和包套材料、制作耐硝酸、盐酸或硫酸腐蚀条件下的各种耐腐蚀零部件。

GB/T14841-1993自发布实施以来，在钽棒材产品的订货、生产和检验方面发挥了重要的作用，有力地促进了钽棒材的工业应用，并加速了其贸易的发展。但是，随着市场需求的不断发展变化，同时随着钽合金棒材使用量的不断增加，运行十余年的《钽及钽合金棒材》国家标准的部分内容已无法满足使用要求，急需修订。

- 主要技术内容的说明

  - 化学成分

    - 本次修订对原有牌号及化学成分保持不变，新增加的TaNb40、TaW2.5和TaW10合金牌号的化学成分分别与美国ASTM B365-98（2004确认）中R05240（60Ta-40Nb）、R05252（97.5Ta-2.5W）和R05255（90Ta-10Nb）完全一致，其成分对比见表1。

表1                    质量百分数（wt%）

| 牌号 |  |  | 本标准 | ASTM B365 | 本标准 | ASTM B365 | 本标准 | ASTM B365 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TaNb40 | R05240（60Ta-40Nb） | TaW2.5 | R05252（97.5Ta-2.5W） | TaW10 | R05252（90Ta-10W） |
| 化学成分 | 主要元素 | Ta | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
|  |  | Nb | 35.0~42.0 | 35.0~42.0 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | W | -- | -- | 2.0~3.5 | 2.0~3.5 | 9.0~11.0 | 9.0~11.0 |
|  | 杂质元素，不大于 | Fe | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  |  | Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Ni | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  |  | W | 0.050 | 0.050 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Mo | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  |  | Ti | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  |  | Nb | -- | -- | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0.10 |
|  |  | O | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
|  |  | C | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  |  | H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
|  |  | N | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |

    - 本次修订对原有牌号成品棒材的间隙元素含量保持不变，新增加的TaNb40、TaW2.5和TaW10合金牌号成品棒材的间隙元素含量分别与美国ASTM B365-98（2004确认）中R05240（60Ta-40Nb）、R05252（97.5Ta-2.5W）和R05255（90Ta-10Nb）的要求完全一致，其间隙元素含量对比见表2。

表2                    质量百分数（wt%）

| 牌号 | 间隙元素含量，不大于 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本标准 | ASTM B365 | 本标准 | ASTM B365 | 本标准 | ASTM B365 |
|  | TaNb40 | R05240 （60Ta-40Nb） | TaW2.5 | R05252 （97.5Ta-2.5W） | TaW10 | R05255 （90Ta-10Nb） |
| O | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| C | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| N | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |

    - 本次修订明确了钽及钽合金产品化学成分的仲裁分析方法按GB/T 15076《钽铌化学分析方法》进行。

  - 力学性能

标准修订后原有牌号的退火态室温力学性能指标及要求保持不变，新增加的TaNb40、TaW2.5和TaW10合金牌号的室温力学性能指标与美国ASTM B365-98（2004确认）中R05240（60Ta-40Nb）、R05252（97.5Ta-2.5W）和R05255（90Ta-10Nb）中相应牌号的要求保持一致，其退火态室温力学性能对比见表3。

表3

| 牌号 | 本标准 | ASTM B365 | 本标准 | ASTM B365 | 本标准 | ASTM B365 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TaNb40 | R05240 （60Ta-40Nb） | TaW2.5 | R05252 （97.5Ta-2.5W） | TaW10 | R05255 （90Ta-10Nb） |
| 直径或边长 mm | 3.0~65 | 3.18~63.5 | 3.0~65 | 3.18~63.5 | 3.0~65 | 3.18~63.5 |
| 抗拉强度 Rm MPa | ≥244 | ≥244 | ≥276 | ≥276 | ≥482 | ≥482 |
| 屈服强度 Rp0.2 MPa | ≥103 | ≥103 | ≥193 | ≥193 | ≥379 | ≥379 |
| 延伸率 % | ≥25 | ≥25 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |

  - 尺寸及允许偏差

      - 本标准中对Ta1、Ta2、TaNb3、TaNb20、TaNb40、TaW2.5和TaW10牌号的棒材长度规定为不小于200mm；对直径或边长为3.5~5.0mm的FTa1和FTa2棒材长度规定为不小于500mm，对直径或边长＞5.0~25mm的FTa1和FTa2棒材长度规定为不小于300mm。

      - 对Ta1、Ta2、TaNb3、TaNb20、TaNb40、TaW2.5和TaW10棒材直径或边长扩大到95mm，对FTa1和FTa2棒材直径或边长扩大到25mm。

      - 按照生产现状，规定了3.0~25mm规格的拉伸生产法生产的棒材尺寸允许偏差；增加了Ф65~Ф95mm规格棒材直径或边长的尺寸允许偏差。

  - 其他

由于现行标准规定的供货状态与规格、长度等限制关系对订货和生产的指导意义已不适用，因此本次修订时综和考虑了实际生产和供货的需要，将原来的供货状态修改为冷加工态（Y）、热加工态（R）和退火态（M）。

按照目前的制造方式多样性，本次修订不再规定各种制造方法与规格之间的限制关系。

- 与国外同类标准的对比分析

国外钽及钽合金棒材产品的标准主要有美国材料与试验协会标准ASTM B365-98（2004确认）《钽及钽合金棒、丝材规范》。

本标准与ASTM B365-98（2004确认）对比如下：

- 本标准规定了4个纯钽牌号（真空电弧熔炼或电子束熔炼牌号2个，粉末冶金牌号2个），而ASTM标准只包含了2个纯钽牌号（真空电弧熔炼或电子束熔炼的牌号和粉末冶金牌号各一个）；

- 本标准规定了5个合金牌号（除了与ASTM相同的三个合金牌号外，还包括TaNb3和TaNb20），而ASTM标准之规定了3个合金牌号。

- 本标准与ASTM标准对应牌号的成品棒材间隙元素含量要求一致。

- 本标准与ASTM标准对应牌号的力学性能要求一致。

- 其他均与ASTM标准相当或相同。

- 与现行法规、标准的关系

当前我国发行的国家级钽及钽合金棒材标准只有本标准，因此与现行法规、标准无冲突。

- 其他要说明的事项

本标准根据新版标准要求增加了前言、订货单（或合同）内容等，并对标准格式进行了编辑性修改。

- 参考资料清单

GB/T 14841-1993 《钽及钽合金棒材》

ASTM B365-98（2004确认）《钽及钽合金棒、丝材规范》

《钽及钽合金棒材》标准编制组

2026-07-30