前    言

本标准为首次制定。

为了统一和规范我国钛合金使用的钼铝中间合金的要求，稳定和提高产品质量，促进产品的生产与应用，特制定本标准。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、宝鸡中色特种金属有限责任公司负责起草。

本标准主要起草人：XXX

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

钼铝中间合金

范围

本标准规定了钼铝中间合金的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及订货单（或合同）等内容。

本标准适用于铝热还原法生产的、钛合金添加用钼铝中间合金。

要求

产品分类

钼铝中间合金的牌号为Al-60Mo。

化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

质量百分数（%）

| 主成分 | 杂质元素 不大于 |
| --- | --- |
| Mo | Al | Fe | Si | C | V | O |
| 60.0～67.0 | 余量 | 0.30 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |

粒度及允许偏差

产品粒度为≤6.0 mm，允许有少量超出粒度范围的产品，但其数量应不超过交付批重的4.0％，最大力度不大于10mm。

需方若对产品的粒度有特殊要求时，由供需双方协商确定。

外观质量

产品表面应洁净，不允许有目视可见的疏松料、氧化膜、炉渣、其他夹杂物。

其他要求

产品中应无高密度夹杂等其他外来物质。

试验方法

产品的化学成分分析按供方的现行方法进行，仲裁分析方法由供需双方协商确定。

产品的粒度用过筛法或用相应精度的量具测量。

产品的高密度夹杂用X射线法检验。

产品的外观质量用目视检验。

检验规则

检查和验收

产品应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并出具质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。复验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量及粒度的异议，应在收到产品之日起30日内提出，属于其他异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

组批

产品应成批提交验收，每批应由同一生产工艺连续生产、经同一批次连续混合的产品组成，批重应不大于1000kg。

检验项目及取样

质量一致性检验的项目、取样位置及数量应符合表2的规定。

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验或实验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每桶四点 | 不少于100g | 2.2 | 3.1 |
| 粒度 | -- | 一桶 | 2.3 | 3.2 |
| 外观质量 | 每桶四点 | 5kg~10kg | 2.4 | 3.4 |
| 高密度夹杂物 | 每桶四点 | 5kg~10kg | 2.5 | 3.3 |

取样方法及试样制备

化学成分分析用试样

从每桶中心和约2/3R处均匀分布的3个点上各取等量的产品混合，总重量不少于1600g，将每桶所取的产品混合均匀并捣碎，用0.147mm（100目）筛网过筛，筛下物用四分法缩分至不少于100g，将其作为该批产品的化学成分分析用试样。

外观质量和高密度夹杂检验用试样。

从每桶中心和约2/3R处均匀分布的3个点上各取等量的产品，并将每桶取出的产品（总重约为5kg~10kg）混合后，作为该批产品的外观质量和高密度夹杂检验用试样送检。

检验结果判定

化学成分和外观质量检验不合格时，则整批判为不合格。

粒度检验不合格时，则整批判为不合格，允许供方处理合格后，重新组批交验。

如检验有高密度夹杂物存在时，应挑出高密度夹杂物，并对该批钼铝合金进行100％高密度夹杂物检验，合格后重新组批交货。

标志、包装、运输、贮存

标志

产品应成桶包装，每个包装桶上应注明：

- 供方质量检验部门印记；

- 牌号；

- 批号、净重；

- 本标准编号。

包装、运输、贮存

产品应使用铁桶包装，内衬塑料袋，每桶净重25kg～100kg。

产品在运输时应防止潮湿，避免剧烈振动、碰撞。

产品应贮存于通风、干燥的仓库内，不得与酸、碱性介质混放。

质量证明书

每批产品应附有符合本标准要求的质量证明书，其上应注明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号；

- 批号、件数；

- 毛重、净重；

- 各项分析检验结果及质量检验部门印记；

- 生产（或包装）日期；

- 本标准编号。

订货单（或合同）要求

按照本标准订货时，订货单（或合同）中应注明以下要求：

- 产品名称；

- 牌号；

- 粒度；

- 本标准编号；

- 特殊要求。

# Text boxes

国家发展和改革委员会 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

钼铝中间合金

Molybdenum-Aluminum masteralloy

（送审稿）

YS/T ××××—××××

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS