钼铝中间合金

编制说明

征求意见稿

2007-8

钼铝中间合金

- 任务来源及计划要求

该项目被列为2007年行业标准制定项目。根据中国有色金属工业协会有关文件通知，由宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、宝鸡中色特种金属有限责任公司负责制定《钼铝中间合金》有色行业标准。

二、编制过程，包括编制原则、工作分工、征求意见单位、各阶段工作过程等

- 编制原则

本标准是以宝钛集团有限公司的相关企业标准为基础起草的，包括牌号与化学成分、产品规格及尺寸允许偏差、外观质量等技术要求及检验规则、包装、标志、运输、贮存、质量证明书等。

- 工作分工

本标准由宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司和宝鸡中色特种金属有限责任公司共同起草。

三、调研和分析工作的情况

近年来，随着钛合金在各行业中的推广应用，其产品需求量和产量大幅上升，作为钛合金所用的主要中间合金，钼铝中间合金的需求量也明显增加，因此急需制定钛合金使用的钼铝中间合金的行业标准。

四、主要技术内容的说明，包括技术参数与指标的确定依据、修订标准的各修订点及其理由等；

- 本标准的主要技术内容有：

  - 产品牌号为：Al-60Mo。

  - 化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表1

| 主成分，％ | 杂质元素，不大于，％ |
| --- | --- |
| Mo | Al | Fe | Si | C | V | O |
| 60.0～67.0 | 余量 | 0.30 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| 注：化学成分有特殊要求时，由供需双方协商确定。 |

  - 规格

根据钛合金的使用要求，确定了钼铝中间合金的粒度范围要求为≤6.0超出该粒度范围的产品重量不超过交付批重的4％。

  - 外观质量、其他要求

产品表面应洁净，无氧化、机械夹杂和高密度夹杂等。

五、验证试验的情况和结果

经实际生产与检验、使用验证后，满足本标准生产的中间合金，可以满足钛合金生产的使用要求。

六、与国外同类标准水平的对比分析

经查阅，尚无钼铝中间合金的国际标准、国外的国家标准及行业标准。

七、其他要说明的事项

本标准主要应用于钛合金，高温合金和其他特殊合金可以参照使用。

标准编制组

2007-8