前    言

中华人民共和国有色金属行业标准

20××－××发布

YS

氧化锆、氧化铪化学分析方法

氧化锆和氧化铪合量的测定

苦杏仁酸重量法

Chemical analysis methods for zirconium oxide and hafnium oxide

—Determination of zirconium oxide and hafnium oxide total content

—Mandelic gravimetric method

(送审稿)

YS/T 568.1—200X

- ICS

- H

国家发展和改革委员会 发布

200×-××-××实施

YS/T 568《氧化锆、氧化铪化学分析方法》共分为11个部分:

――第1部分　氧化锆和氧化铪量的测定  苦杏仁酸重量法

――第2部分　铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

－－第3部分　硅量的测定  硅钼蓝分光光度法

－－第4部分　铝量的测定  铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法

－－第5部分　钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

－－第6部分　钛量的测定  二安替吡啉甲烷分光光度法

－－第7部分　磷量的测定  锑盐-抗坏血酸-磷钼蓝分光光度法

－－第8部分　氧化锆中主成分、杂质成分的测定  ICP－AES法

－－第9部分　氧化铪中主成分、杂质成分的测定  ICP－AES法

－－第10部分　锰量的测定  高碘酸钾分光光度法

－－第11部分　镍量的测定  α-联呋喃甲酰二肟分光光度法

本部分为第1部分。

本部分代替YS/T 568.1—2006《氧化锆、氧化铪中氧化锆和氧化铪合量的测定》（原GB/T 2590.1-1981）。

本部分与YS/T 568.1—2006相比主要变化如下：

——增加了“7.1 重复性”条款。

——增加了“8质量保证与控制”条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由北京有色金属研究总院起草。

本部分主要起草人：

氧化锆、氧化铪化学分析方法

氧化锆和氧化铪合量的测定

苦杏仁酸重量法

1  范围

本部分规定了氧化锆及氧化铪中氧化锆和氧化铪合量的测定方法。

本部分适用于氧化锆及氧化铪中氧化锆和氧化铪合量的测定。测定范围：75％~99%。

2  方法提要

在2.4～3mol/L的热盐酸溶液中，加入苦杏仁酸使之生成难溶性的苦杏仁酸锆铪白色絮状沉淀，陈化后转变为结晶型沉淀。沉淀于900℃灼烧，以氧化物形式称量。

3  试剂

3.1硫酸(ρ1.84 g/mL)，优级纯。

3.2氢氟酸(ρ1.15 g/mL) ，优级纯。

3.3盐酸(ρ1.19 g/mL) ，优级纯。

3.4氨水 (ρ0.90 g/mL)。

3.5酚酞溶液(10g/L)。

3.6苦杏仁酸溶液(160g/L)，过滤后使用。

3.7洗涤液，500mL水中溶解25g苦杏仁酸及加入10mL盐酸(3.3)。

4  仪器

箱式高温炉

高压溶样装置

5  分析步骤

5.1  试料

称取试样0.20g，精确至0.0001g。

5.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

5.3  测定

将试料置于高压溶样装置的聚四氟乙烯坩埚中，加入3mL氢氟酸(3.2)，盖上坩埚盖，旋紧高压套，在140℃保温50min，至试样完全溶解(如试样易溶于氢氟酸中，则可不用高压溶样装置，用铂皿即可)。冷却后，将坩埚中的试样溶液用水移入100mL铂皿中，加入2mL硫酸(3.1)，在电炉上加热，蒸发至冒浓厚白烟，取下冷却，用水吹洗铂皿壁，继续加热至冒尽白烟，取下冷却。加入10mL盐酸(3.3)于铂皿中，加热，使铂皿中干涸物溶解后，用水移入250mL烧杯中，并稀释至100mL。加入3滴酚酞溶液(3.5)，滴加氨水 (3.4)至溶液变红色，过量数滴，加热至沸，取下。趁热用中速定量滤纸过滤，并用pH 8的微氨性热水洗涤烧杯。再洗涤沉淀7次。将沉淀连同滤纸放回原烧杯中，加入25mL盐酸(3.3)，加热溶解沉淀并捣碎滤纸，用水稀释至100mL，加热至沸，取下。加入50mL苦杏仁酸溶液(3.6)，继续加热至沸，移置沸水浴上，保温2h(若不在沸水浴上保温，则要放置过夜)。以中速定量滤纸过滤，用洗涤液洗涤沉淀和滤纸6～8次。将沉淀连同滤纸放在已灼烧至恒量的瓷坩埚中，烘干，灰化，在900℃高温炉中灼烧至恒量。

6  分析结果的计算

按式（1）计算氧化锆加氧化铪的质量分数(%)：

………………………（1）

式中：m1——沉淀与坩埚的质量，g；

m2——空坩埚的质量，g；

m——试料的质量，g。

7 精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。

表1

| 试样名称 | （氧化锆+氧化铪）质量分数 w / % | 重复性限 r / % |
| --- | --- | --- |
| 氧化锆 | 90～99 | 0.51 |
| 氧化铪 | 75～90 | 0.59 |

7.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 试样名称 | （氧化锆+氧化铪）质量分数 w / % | 允许差 Δ/% |
| --- | --- | --- |
| 氧化锆 | 90～99 | 1.0 |
| 氧化铪 | 75～90 | 1.5 |

8  质量保证与控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品，每六个月校核一次本部分的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。