前  言

YS/T 568《氧化锆、氧化铪化学分析方法》共分为11个部分:

――第1部分　氧化锆和氧化铪量的测定  苦杏仁酸重量法

――第2部分　铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

－－第3部分　硅量的测定  硅钼蓝分光光度法

－－第4部分　铝量的测定  铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法

－－第5部分　钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

－－第6部分　钛量的测定  二安替吡啉甲烷分光光度法

－－第7部分　磷量的测定  锑盐-抗坏血酸-磷钼蓝分光光度法

－－第8部分　氧化锆中主成分、杂质成分的测定  ICP－AES法

－－第9部分　氧化铪中主成分、杂质成分的测定  ICP－AES法

－－第10部分　锰量的测定  高碘酸钾分光光度法

－－第11部分　镍量的测定  α-联呋喃甲酰二肟分光光度法

本部分为第2部分。

本部分代替YS/T 568.2－2006《氧化锆、氧化铪中铁量的测定》（原GB/T 2590.2-1981）。

本部分与YS/T 568.2－2006相比主要变化如下：

——增加了“7.1 重复性”条款。

——增加了“8质量保证与控制”条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由广州有色金属研究院、北京有色金属研究总院起草。

本部分主要起草人：

氧化锆、氧化铪化学分析方法

铁含量的测定

磺基水杨酸光度法

1  范围

本标准规定了氧化锆、氧化铪中铁含量的测定方法。

本标准适用于氧化锆、氧化铪中铁含量的测定。测定范围：0.03%～2.0%。

2  方法提要

试样以硫酸、硫酸铵溶解，在pH8～11的氨性溶液中，铁与磺基水杨酸生成黄色络合物，于分光光度计波长425nm处测量其吸光度。

锆、铪基体无干扰。待测溶液中各存在20μg  Mn，50μg  Cu、Ni、U，300μg  Al，500μg Th，1000μg Ti、P不干扰测定。Mn大于30μg，U大于100μg时有干扰，可分别以盐酸羟胺和碳酸铵掩蔽。

3  试剂

3.1  硫酸铵。

3.2  硫酸（ρ1.84g/mL）。

3.3  磺基水杨酸溶液（250g/L）。

3.4  盐酸羟胺溶液（100g/L）。

3.5  氨水（ρ0.90g/mL）。

3.6  碳酸铵溶液（100g/L）。

3.7  硝酸（1+1）。

3.8  铁标准贮存溶液：称取1.0000g金属铁（w(Fe)>99.9％），置于100mL烧杯中，加30mL硝酸（3.7），待溶解完全后加热除去氮的氧化物，冷却至室温，移入1L容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铁。

3.9  铁标准溶液：移取25.00mL铁标准贮存溶液（3.8），置于250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg铁。

4  仪器

分光光度计

5  分析步骤

5.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 铁的质量分数 w/% | 试料量 m/g |
| --- | --- |
| 0.030～1.20 | 0.10 |
| 1.20～2.00 | 0.05 |

5.2  测定次数

独立进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料（5.1）做空白试验。

5.4　测定

5.4.1 将试料（5.1）置于150mL烧杯中，加入2.5mL硫酸（3.2）和2.5g硫酸铵（3.1），盖上表面皿，在电炉上加热至试料完全溶解。稍冷，加入10mL磺基水杨酸溶液（3.3），用水吹洗表面皿和烧杯壁，微热溶解盐类，若有沉淀则需过滤。

5.4.2 用水移入100mL容量瓶中①，加入2mL盐酸羟胺溶液（3.4）②，用氨水（3.5）中和至红棕色，加入5mL碳酸铵溶液（3.6）②，继续用氨水（3.5）中和至黄色并过量2mL，用水稀释至刻度，摇匀。5.4.3 溶液移入1cm或3cm吸收皿中，以水作参比，于分光光度计波长425nm处测量其吸光度。减去随同试料的空白试验溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的铁量。

注：① 若铁质量分数大于0.6%，则移入200mL容量瓶中显色，绘制工作曲线时，改为移取3.00、6.00、9.00、12.00、15.00mL铁标准溶液（3.9）。所需试剂量亦要相应增加1倍。

② 试液中锰量小于30µg 、铀量小于100µg，可不加盐酸羟胺溶液和碳酸铵溶液。

5.5工作曲线的绘制

移取0，0.30，0.50，1.00，2.00，3.00， 5.00，7.00mL铁标准溶液（3.9），分别置于一组100mL容量瓶中，各加入30mL水、10mL磺基水杨酸溶液（3.3），以下按5.4.2步骤进行。溶液移入1cm或3cm吸收皿中，以水作参比，于分光光度计波长425nm处测量其吸光度，绘制工作曲线。

- 分析结果的计算

按式（1）计算铁的质量分数(％)：

……………………………（1）

式中:

m1——自工作曲线上查得的铁量，µg；

m0——试料的质量，g。

- 精密度

7.1　重复性条款

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表2数据采用线性内插法求得。

表2

| 铁质量分数 w / % | 重复性限 r / % |
| --- | --- |
| 0.104 | 0.011 |
| 0.699 | 0.017 |
| 1.50 | 0.03 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

7.2　允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 铁的质量分数 w/% | 允许差 Δ/% |
| --- | --- |
| 0.030~0.060 | 0.006 |
| >0.060~0.100 | 0.008 |
| >0.100~0.300 | 0.015 |
| >0.300~0.60 | 0.02 |
| >0.60~1.00 | 0.03 |
| >1.00~2.00 | 0.05 |

8  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样代替），每月或每两月校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

ICS

H

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 568.2-200×

i

氧化锆、氧化铪化学分析方法

铁含量的测定

磺基水杨酸分光光度法

Chemical analysis methods for zirconium oxide and hafnium oxide

-Determination of iron content

－Sultosalicylic acid spectrophotometric method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布