前    言

YS/T 568《氧化锆、氧化铪化学分析方法》共分为11个部分:

——第1部分　氧化锆和氧化铪量的测定  苦杏仁酸重量法

――第2部分　铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

－－第3部分　硅量的测定  硅钼蓝分光光度法

－－第4部分　铝量的测定  铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法

－－第5部分　钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

－－第6部分　钛量的测定  二安替吡啉甲烷分光光度法

－－第7部分　磷量的测定  锑盐-抗坏血酸-磷钼蓝分光光度法

－－第8部分　氧化锆中主成分、杂质成分的测定  ICP－AES法

－－第9部分　氧化铪中主成分、杂质成分的测定  ICP－AES法

－－第10部分　锰量的测定  高碘酸钾分光光度法

－－第11部分　镍量的测定  α-联呋喃甲酰二肟分光光度法

本部分为第3部分。

本部分代替YS/T 568.3-2006《氧化锆、氧化铪中硅量的测定》（原GB/T 2590.3-1981）。

本部分与YS/T 568.3-2006相比主要变化如下：

——增加了“7.1 重复性”条款。

——增加了“8质量保证与控制”条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由北京有色金属研究总院起草。

本部分主要起草人：

氧化锆、氧化铪化学分析方法

硅含量的测定

钼蓝分光光度法

1  范围

本部分规定了氧化锆及氧化铪中硅含量的测定方法。

本部分适用于氧化锆及氧化铪中硅含量的测定。测定范围：0.005％~0.7%。

- 方法提要

试样以氢氟酸于高压溶样装置中溶解，加入硼酸、钼酸铵后，调节溶液pH为1～1.5，使硅形成硅钼黄，加入柠檬酸消除磷、砷的干扰，用1-2-4酸将硅钼黄还原为钼蓝，于波长700nm处，测其吸光度。

- 试剂

3.1硼酸，优级纯。

3.2氢氟酸(ρ1.15g/mL) ，优级纯。

3.3氨水(ρ0.90g/mL) ，优级纯。

3.4硫酸(ρ1.84g/mL)，优级纯。

3.5钼酸铵溶液(100g/L)，优级纯。

3.6柠檬酸溶液(200g/L) ，优级纯。

3.7 1-氨基-2-萘酚-4-磺酸溶液(1-2-4酸)：称取0.05g 1-2-4酸，溶于100mL 100g/L 亚硫酸钠溶液中，用时现配。

3.8硅标准贮存溶液：

称取2.1393g纯二氧化硅[w(Si)>99．9%]，置于铂坩埚中，加入10g碳酸钠与碳酸钾的混合熔剂(2+1)，拌匀，在喷灯上熔融到坩埚内容物全部熔化，继续熔融10min。冷却，用热水浸出，加热到溶液澄清。冷却，用水移入1000mL容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀。贮存于聚乙烯瓶中。此溶液1mL含1mg硅。

3.9硅标准溶液：移取25.00mL硅标准贮存溶液（3.8），置于250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。贮存于聚乙烯瓶中。此溶液1mL含100μg硅。

4  仪器

分光光度计

高压溶样装置

5  分析步骤

5.1  试料

按表１称取试样，精确至0.0001g。

表１

| 硅质量分数 w/% | 试料量 m/g |
| --- | --- |
| 0.005~0.02 | 0.50 |
| >0.02 ~0.04 | 0.25 |
| >0.04 ~ 0.1 | 0.10 |
| >0.1 ~0.7 | 0.10 |

5.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.4  测定

5.4.1将试料置于高压溶样装置的聚四氟乙烯坩埚中，加入2mL氢氟酸(3.2)，盖上坩埚盖，旋紧高压套，在140℃保温50min，至试料完全溶解。冷却后，将坩埚中的试料溶液用水移入120mL聚乙烯瓶中，使体积保持约60mL，加入2.5g硼酸，于沸水浴中加热溶解。

5.4.2冷却，加入4mL钼酸铵溶液（3.5），用氨水(3.3)调节溶液的pH为1~1.5，放置10~25min，加入5mL柠檬酸溶液(3.6)，混匀。立即加入5mL 1-2-4酸溶液(3.7)，用水移入100mL容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀。20min后，移入1cm吸收皿中，以水作参比，在分光光度计上，于波长700nm处，测其吸光度。减去试剂空白的吸光度。从工作曲线上查出相应的硅量。

5.5　工作曲线的绘制：

按表１称取氧化锆试样６份，分别置于100mL铂皿中，加入8mL氢氟酸(3.2)和2~mL硫酸(3.4)，在电炉上加热至试样完全溶解，并蒸发至冒白烟。冷却，用水吹洗皿壁，再蒸发至冒尽白烟。冷却，加入2mL氢氟酸(3.2)，微热溶解盐类，用水移入一组聚乙烯瓶中，并稀释至60mL，混匀。加入0，0.10，0.30，0.50，0.70，1.00mL硅标准溶液(3.9)，加入2.5g硼酸，于沸水浴中加热溶解，以下按分析步骤(5.4.2)条进行，测其吸光度。减去不加硅标准溶液的显色液的吸光度，绘制工作曲线。

6  分析结果的计算

按式（1）计算硅的质量分数（%）：

……………（1）

式中：

m1——从工作曲线上查得的硅量，g；

m2——从试剂工作曲线上查得的随同试料空白的硅量，g；

m0——试料的质量，g。

r——稀释倍数，当w(Si)>0.10%时为10。

7 精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表2数据采用线性内插法求得。

表2

| 硅质量分数 w / % | 重复性限 r / % |
| --- | --- |
| 0.010 | 0.002 |
| 0.021 | 0.004 |
| 0.078 | 0.005 |
| 0.171 | 0.015 |
| 0.480 | 0.025 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

7.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差

表3

| 硅质量分数 w / % | 允许差 Δ/% |
| --- | --- |
| 0.0050~0.050 | 0.004 |
| >0.050 ~ 0.090 | 0.006 |
| >0.090 ~ 0.150 | 0.010 |
| >0.15~0.35 | 0.025 |
| >0.35～0.70 | 0.035 |

8  质量保证与控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品，每六个月校核一次本部分的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

# ICS

# H

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 568.3—200X

氧化锆、氧化铪化学分析方法

硅含量的测定

钼蓝分光光度法

Chemical analysis methods for zirconium oxide and hafnium oxide

-Determination of of silicon content

- Spectrophotometric method with the reduced

silicomolybdic complex

(送审稿)

20××－××发布

200×-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布