前    言

YS/T 568《氧化锆、氧化铪化学分析方法》共分为11个部分:

――第1部分　氧化锆和氧化铪量的测定  苦杏仁酸重量法

――第2部分　铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

－－第3部分　硅量的测定  硅钼蓝分光光度法

－－第4部分　铝量的测定  铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法

－－第5部分　钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

－－第6部分　钛量的测定  二安替吡啉甲烷分光光度法

－－第7部分　磷量的测定  锑盐-抗坏血酸-磷钼蓝分光光度法

－－第8部分　氧化锆中主成分、杂质成分的测定  ICP－AES法

－－第9部分　氧化铪中主成分、杂质成分的测定  ICP－AES法

－－第10部分　锰量的测定  高碘酸钾分光光度法

－－第11部分　镍量的测定  α-联呋喃甲酰二肟分光光度法

本部分为第5部分。

本部分代替YS/T 568.5-2006《氧化锆、氧化铪中钠量的测定》（原GB/T 2590.5-1981）。

本部分与YS/T 568.5-2006相比主要如下：

——增加了“7.1 重复性”条款。

——增加了“8质量保证与控制”条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由北京有色金属研究总院起草。

本部分主要起草人：

氧化锆、氧化铪化学分析方法

钠含量的测定

火焰原子吸收光谱法

1  范围

本部分规定了氧化锆及氧化铪中钠含量的测定方法。

本部分适用于氧化锆及氧化铪中钠含量的测定。测定范围： 0.01％~1%。

- 方法提要

试料以硫酸、硫酸铵溶解，可不加消电离剂，于波长589.0nm，以空气－乙炔火焰原子吸收光谱测定。钠质量分数小于0.1％的试样用标准加入法；钠质量分数大于0.1％的试样则使用标准曲线法。

- 试剂

3.1硫酸(ρ1.84g/mL)，优级纯。

3.2硫酸铵，优级纯。

3.3钠标准贮存溶液：称取2.5421g氯化钠(已在400℃～450℃灼烧到无爆烈声)，溶于水，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1.00mg钠。

3.4钠标准溶液：移取25.00mL溶液(3.3)，置于250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含100μg钠。

3.5钠标准溶液：移取25.00mL溶液(3.4)，置于250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含10(g钠。

- 仪器和设备

原子吸收光谱议

- 分析步骤

5.1  试料

按表１称取试样，精确至0.0001g。

表１

| 钠的质量分数 w/% | 试料量 m/g | 硫酸(3.1) V/mL | 硫酸铵(3.2) m/g |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.01~0.05 | 0.50 | 5 | 3 |
| >0.05~0.1 | 0.10 | 3 | 2 |
| >0.1~0.6 | 0.10 | 3 | 2 |
| >0.6~1.0 | 0.10 | 3 | 2 |

5.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.4  测定

5.4.1标准加入法(适于钠质量分数0.01%~0.1％的试样分析)：

将试料（5.1）置于100mL干烧杯中，按表1加入一定量的硫酸（3.1）和硫酸铵（3.2），盖上表皿，在电炉上加热至试料完全溶解。冷却，用水吹洗表皿及杯壁并稀释至约25或50mL，混匀，冷却，用水移入50或100mL容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀。移取试液3份，分别置于3个100mL容量瓶中，分取量应使最终溶液中钠的质量浓度约为0.2μg/mL。于其中二个容量瓶中，分别加入2.00mL、4.00mL钠标准溶液（3.5），用水稀释至刻度，摇匀。在原子吸收光谱仪上，用波长589.0nm，以空气－乙炔火焰，测其吸光度。用作图外延法分别求出分取试料溶液和空白溶液中的钠量。

5.4.2标准曲线法(适于钠质量分数0.1%~1％的试样分析)：

将试料（5.1），置于100mL干烧杯中，按表1加入3mL硫酸（3.1）和2克硫酸铵（3.2），盖上表皿，在电炉上加热至试料完全溶解。冷却，用水吹洗表皿及杯壁并稀释至约50mL，混匀。冷却，用水移入100mL容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀。移取部分溶液于另一个100mL容量瓶中，使钠质量浓度在0.2~1.0μg/mL范围内，用水稀释至刻度，摇匀。在原子吸收光谱仪上，用589.0nm，以空气－乙炔火焰，测其吸光度。

5.5　工作曲线的绘制：

从空白试液中分取部分溶液（与试料溶液分取量相同），置于6个100mL容量瓶中，分别加入0， 2.00，4.00，6.00，8.00，10.00mL钠标准溶液（3.5），用水稀释至刻度，摇匀，与试料同时测其吸光度，绘制工作曲线

6  分析结果的计算

按式（1）计算钠的质量分数（%）：

………………………（1）

式中：

m1——从工作曲线上查得的试料含钠质量，g；

m2——从工作曲线上查得的空白试液含钠质量，g；

m0——试料的质量，g。

V——试液定容体积，mL。

V1——试液分取体积，mL。

7 精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表2数据采用线性内插法求得。

表2

| 钠质量分数 w / % | 重复性限 r / % |
| --- | --- |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

7.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差

表3

| 钠质量分数% w / % | 允许差% Δ/% |
| --- | --- |
| 0.010～0.050 | 0.004 |
| >0.050～0.100 | 0.008 |
| >0.100～0.600 | 0.030 |
| >0.60～1.00 | 0.060 |

8  质量保证与控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品，每六个月校核一次本部分的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

# ICS

# H

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 568.5—2006

氧化锆、氧化铪化学分析方法

钠含量的测定

火焰原子吸收光谱法

Chemical analysis methods for zirconium oxide and hafnium oxide

-Determination of sodium content

－Flame atomic absorption spectrometric method

(审定稿)

20××－××发布

200×-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布