前    言

YS/T 568—2006《氧化锆、氧化铪化学分析方法》共分为11个部分:

――第1部分　氧化锆和氧化铪量的测定  苦杏仁酸重量法

――第2部分　铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

－－第3部分　硅量的测定  硅钼蓝分光光度法

－－第4部分　铝量的测定  铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法

－－第5部分　钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

－－第6部分　钛量的测定  二安替吡啉甲烷分光光度法

－－第7部分　磷量的测定  锑盐-抗坏血酸-磷钼蓝分光光度法

－－第8部分　氧化锆中主成分、杂质成分的测定  ICP－AES法

－－第9部分　氧化铪中主成分、杂质成分的测定  ICP－AES法

－－第10部分　锰量的测定  高碘酸钾分光光度法

－－第11部分　镍量的测定  α-联呋喃甲酰二肟分光光度法

本部分为第10部分。

本部分代替YS/T 568.10-2006《氧化锆、氧化铪中锰量的测定》(原GB/T 2590.10-1981)。

本部分与YS/T 568.10-2006相比主要变化如下：

——增加了“7.1 重复性”条款。

——增加了“8质量保证与控制”条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由北京有色金属研究总院起草。

本部分主要起草人：

氧化锆、氧化铪化学分析方法

锰含量的测定

高碘酸钾分光光度法

- 范围

本部分规定了氧化锆及氧化铪中锰含量的测定方法。

本部分适用于氧化锆及氧化铪中锰含量的测定。测定范围：0.003％~0.03%。

- 方法提要

试料以硫酸、硫酸铵溶解，用高碘酸钾将低价锰氧化成高锰酸，于分光光度计波长530nm处，测其吸光度。

- 试剂

3.1硫酸铵。

3.2高碘酸钾。

3.3硫酸((1.84g/mL)，优级纯。

3.4硝酸((1.42g/mL)，优级纯。

3.5 亚硝酸钠溶液(100g/L)

3.6锰标准贮存溶液：

称取1.0000g金属锰(w>99.9％)（称量前用稀硫酸洗去表面氧化物，再用水洗去酸后，烘干)加入20mL硫酸(1+4)，加热溶解，用水移入1000mL容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀。此溶液lmL含1mg锰。

3.7锰标准溶液：移取25.00mL锰标准贮存溶液，置于250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含100(g锰。

4  仪器

分光光度计

5  分析步骤

5.1  试料

称取0.50g至1.0g试样，精确至0.0001g。

5.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.4  测定

5.4.1将试料置于150mL干烧杯中，加入10mL硫酸 (3.3)和5g硫酸铵（3.1），盖上表皿，在电炉上加热至试料完全溶解。冷却，用水吹洗表皿及杯壁。

5.4.2加入1.5mL硝酸(3.4)，用水稀释至50mL，混匀，加热至近沸，取下，加入0.3g高碘酸钾（3.2），加热煮沸12min。冷却，用水移入50mL容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀，如有混浊，则取部分溶液进行离心分离。

5.4.3移入3cm吸收皿中，以水作参比，若试样中镍、铁等有色离子含量高时，可将试料溶液倒在二个吸收皿中。加入1～2滴亚硝酸钠溶液（3.5）于其中一个吸收皿中，用塑料捧搅匀，使高锰酸褪色，以此为参比溶液。在分光光度计上，于波长530nm处，测其吸光度，减去随同试料的空白试验溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的锰量。

5.5　工作曲线的绘制：

移取0、0.10、0.30、0.50、0.70、1.00mL锰标准溶液(3.7)，分别置于一组150mL干烧杯中，加入10mL硫酸(3.3)和5g硫酸铵（3.1），以下按分析步骤5.4.2操作，移入3cm吸收皿中，以水作参比，在分光光度计上，于波长530nm处，测其吸光度，绘制工作曲线。

- 分析结果的计算

按式（1）计算锰的质量分数（%）：

………………………………………………（1）

式中：

m——从工作曲线上查得的锰量，(g；

m0——试料的质量，g。

- 精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表1数据采用线性内插法求得。

表1

| 锰质量分数 w / % | 重复性限 r / % |
| --- | --- |
| 0.0028 | 0.0008 |
| 0.011 | 0.002 |
| 0.029 | 0.003 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

7.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差

表2

| 锰质量分数% w / % | 允许差% Δ/% |
| --- | --- |
| 0.0030~0.0080 | 0.0008 |
| >0.0080 ~ 0.0150 | 0.0020 |
| >0.0150 ~ 0.0300 | 0.0030 |

- 质量保证与控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品，每六个月校核一次本部分的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

# ICS

# H

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 568.10—200X

氧化锆、氧化铪化学分析方法

锰含量的测定

高碘酸钾分光光度法

Chemical analysis methods for zirconium oxide and hafnium oxide

-Determination of manganese content

-Potassium periodate spectrophotometric method

(送审稿)

20××－××发布

200×-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布