前    言

中华人民共和国有色金属行业标准

20××－××发布

YS

氧化锆、氧化铪化学分析方法

镍含量的测定

α-联呋喃甲酰二肟分光光度法

Chemical analysis methods for zirconium oxide and hafnium oxide

—Determination of nickle content

—α-Furil dioxime spectrophotometric method

(送审稿)

YS/T 568.11—200X

- ICS

- H

国家发展和改革委员会 发布

200×-××-××实施

YS/T 568《氧化锆、氧化铪化学分析方法》共分为11个部分:

――第1部分　氧化锆和氧化铪量的测定  苦杏仁酸重量法

――第2部分　铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

－－第3部分　硅量的测定  硅钼蓝分光光度法

－－第4部分　铝量的测定  铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法

－－第5部分　钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

－－第6部分　钛量的测定  二安替吡啉甲烷分光光度法

－－第7部分　磷量的测定  锑盐-抗坏血酸-磷钼蓝分光光度法

－－第8部分　氧化锆中主成分、杂质成分的测定  ICP－AES法

－－第9部分　氧化铪中主成分、杂质成分的测定  ICP－AES法

－－第10部分　锰量的测定  高碘酸钾分光光度法

－－第11部分　镍量的测定  α-联呋喃甲酰二肟分光光度法

本部分为第11部分。

本部分代替YS/T 568.11-2006《氧化锆、氧化铪中镍量的测定》(原GB/T 2590.11-1981)。

本部分与YS/T 568.11-2006相比主要变化如下：

——增加了“7.1 重复性”条款。

——增加了“8质量保证与控制”条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由北京有色金属研究总院起草。

本部分主要起草人：

氧化锆、氧化铪化学分析方法

镍含量的测定

α-联呋喃甲酰二肟分光光度法

- 范围

本部分规定了氧化锆及氧化铪中镍含量的测定方法。

本部分适用于氧化锆及氧化铪中镍含量的测定。测定范围：0.0005％~0.03%。

- 方法提要

试料以硫酸、硫酸铵溶解。在柠檬酸钠存在下，于氨性介质中镍与α-联呋喃甲酰二肟生成有色络合物，用三氯甲烷萃取，于分光光度计波长440 nm处，测其吸光度。

- 试剂

3.1硫酸铵。

3.2硫酸(1.84g/mL)，优级纯。

3.3三氯甲烷。

3.4氨水(1+1)。

3.5柠檬酸钠溶液(300g/L)。

3.6盐酸羟胺溶液(100g/L)。

3.7 α-联呋喃甲酰二肟溶液(10g/L)：称取1g α-联呋喃甲酰二肟，溶于50mL乙醇中，用水稀释至100mL，混匀。

3.8酚酞溶液(10g/L)：称取1g酚酞，溶于50mL乙醇中，用水稀释至100mL，混匀。

3.9镍标准贮存溶液：

称取1.0000g金属镍(w(Ni)>99.9％)，置于300mL烧杯中，加入15mL硝酸(1.42 g/mL)，在水浴上加热至完全溶解后，在电炉上加热煮沸。冷却，用水移入1000mL容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1mg镍。

3.10镍标准溶液：移取25.00mL溶液(3.9)，置于250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液lmL含100g镍。

3.11镍标准溶液：移取25.00mL溶液(3.10)，置于250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液lmL含10g镍。

4  仪器

分光光度计

5  分析步骤

5.1  试料

称取0.10g试样，精确至0.0001g。

5.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.4  测定

5.4.1将试料置于100mL干烧杯中，加入2g硫酸铵（3.1）和2mL硫酸(3.2)，盖上表皿，置电炉上加热至试料完全溶解。冷却，用水吹洗表皿及杯壁，混匀，用水移入100mL分液漏斗中。

5.4.2加入15mL柠檬酸钠溶液(3.5)、5mL盐酸羟胺溶液 (3.6) 及1滴酚酞溶液(3.8)，用氨水(3.4)凋节至溶液变红，过量8mL。冷却后，加入5mLα-联呋喃甲酰二肟溶液(3.7)，每加入一种试剂，均需混匀。准确加入20mL三氯甲烷(3.3)，振荡2min。静置分层后②，将有机相用滤纸干过滤于25mL比色管中。

5.4.3将试液移入1cm吸收皿中，以三氯甲烷作参比，在分光光度计上，于波长440nm处，测其吸光度。减去随同试料的空白试验溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的镍量。

5.5　工作曲线的绘制：`

移取0、0.20、0.50、1.00、1.50、2.00、3.00、4.00mL镍标准溶液(3.11)，分别置于一组100mL分液漏斗中，加入30mL水，以下按分析步骤5.4.2操作，将溶液移入1cm吸收皿中，以三氯甲烷作参比，在分光光度计上，于波长440nm处，测其吸光度，绘制工作曲线。

注：①若含镍量低，则需称取0.20g试样，以3mL硫酸(1.84g/mL)、2g硫酸铵溶解，用3cm吸收皿，测其吸光度。

②若试样含有铜、钴，则将有机相移入另一分液漏斗中，加入20mL混合洗涤液[配制方法：用氨水(1+24)与0.2mol/L EDTA溶液等体积混合]，振荡1min，以下按分析步骤操作。

- 分析结果的计算

按式（1）计算镍的质量分数（%）：

……………（1）

式中：

m——从工作曲线上查得的镍量，g；

m0——试料的质量，g。

- 精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表1数据采用线性内插法求得。

表1

| 镍质量分数 w / % | 重复性限 r / % |
| --- | --- |
| 0.00090 | 0.00006 |
| 0.0081 | 0.0009 |
| 0.0150 | 0.0013 |
| 0.0300 | 0.0032 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

7.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差

表2

| 镍质量分数 w / % | 允许差 Δ / % |
| --- | --- |
| 0.0005～0.0010 | 0.0003 |
| >0.0010～0.0050 | 0.0006 |
| >0.0050～0.0090 | 0.0010 |
| >0.0090～0.0150 | 0.0015 |
| >0.0150～0.0300 | 0.0035 |

- 质量保证与控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品，每六个月校核一次本部分的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。