ICS 77.120.99

H 63

中华人民共和国国家标准

GB/T 6150.5—200×

代替GB/T 6150.6-1985，GB/T 6150.7-1985

钨精矿化学分析方法

钙量的测定

方法1:EDTA容量法

方法2:火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of tungsten concentrates

——Determination of calcium content

——method 1：The EDTA volumetric method

——method 2：Flame atomic absorption spectrometric method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

- 前    言

GB/T 6150-200X《钨精矿化学分析方法》分为17部分：

GB/T 6150.1  钨精矿化学分析方法  三氧化钨量的测定  钨酸铵灼烧重量法

GB/T 6150.2  钨精矿化学分析方法  锡量的测定  碘酸钾容量法和氢化物原子吸收光谱法

GB/T 6150.3  钨精矿化学分析方法  磷量的测定  磷钼黄分光光度法

GB/T 6150.4  钨精矿化学分析方法  硫量的测定  高频-红外吸收法

GB/T 6150.5  钨精矿化学分析方法  钙量的测定  EDTA容量法和原子吸收光谱法

GB/T 6150.6  钨精矿化学分析方法  湿存水量的测定  重量法

GB/T 6150.7  钨精矿化学分析方法  钽铌量的测定  分光光度法和等离子体发射光谱法

GB/T 6150.8  钨精矿化学分析方法  钼量的测定  硫氰酸盐分光光度法

GB/T 6150.9  钨精矿化学分析方法  铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.10  钨精矿化学分析方法  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.11  钨精矿化学分析方法  锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.12  钨精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼兰分光光度法和重量法

GB/T 6150.13  钨精矿化学分析方法  砷量的测定  氢化物原子吸收光谱法

GB/T 6150.14  钨精矿化学分析方法  锰量的测定  硫酸亚铁铵容量法和火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.15  钨精矿化学分析方法  铋量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.16  钨精矿化学分析方法  铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

GB/T 6150.17  钨精矿化学分析方法  锑量的测定  氢化物原子吸收光谱法

本部分为GB/T 6150的第5部分。

本部分代替GB/T6150.6-1985《钨精矿化学分析方法  EDTA容量法测定钙量》和GB/T6150.7-1985《钨精矿化学分析方法  原子吸收分光光度法测定钙量》

本部分与GB/T6150.6-1985和GB/T6150.7-1985相比主要变化如下：

——测定方法由原来的焦硫酸钾熔融改为硫-磷混合酸溶样，沉淀的草酸钙由原来的灼烧成氧化钙改为高氯酸-硝酸混合酸破坏；

——扩大了检测范围；

——增加了精密度条款。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由赣州有色冶金研究所负责起草。

本部分由赣州有色冶金研究所负责起草。

本部分方法1由株洲硬质合金集团有限公司、崇义章源钨制品有限公司参加起草。

本部分方法2由参加起草。

本部分主要起草人方法1：朱岚、赖剑。     方法2：

本部分主要验证人方法1：陈大保、邹 容、吴昌萍  方法2：。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6150.6-1985、GB/T 6150.7-1985。

钨精矿化学分析方法

钙量的测定

方法1：EDTA容量法

1　范围

本方法规定了钨精矿中钙含量的测定方法。

本方法适用于钨精矿中钙含量的测定。测定范围：1.00％～20.0%。

2　方法提要

试样以硫一磷混酸溶解，饱和草酸铵溶液浸取，使钙成草酸钙沉淀而与钨、锰、铁等分离，过滤后连同滤纸用高氯酸一硝酸混合酸破坏至白烟冒尽，以盐酸溶解，用三乙醇胺掩蔽残留的铁、锰等，以钙黄绿素一百里酚酞作指为剂于pH大于12时以EDTA标准溶液滴定。

3　试剂

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为蒸馏水。

3.1  硫酸铵一硫-磷混酸溶液：10g硫酸铵溶于40mL水后,在不断搅拌下加入磷酸20mL,硫酸40mL。

3.2  草酸铵：研成粉末。

3.3  草酸铵饱和溶液：过滤后使用。

3.4  草酸铵洗涤液（2g/L）。

3.5  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.6  盐酸溶液（1+1）。

3.7  氢氧化铵溶液（1+1）。

3.8  高氯酸一硝酸混合酸：高氯酸20mL，硝酸80mL混匀。

3.9  氢氧化钾溶液（150g/L）。

3.10  三乙醇胺溶液（1+1）。

3.11  混合指示剂：0.10g钙黄绿素，0.06g百里酚酞与10g硫酸钾混合,研磨均匀。

3.12  钙标准溶液：称取2.4972g经烘干的碳酸钙(99.95%以上)，置于250mL烧杯中，加入10mL盐酸溶液（3.6）溶解后，煮沸1～2min驱除二氧化碳，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液每毫升含钙1.0毫克。

3.13  乙二胺四乙酸二钠（EDTA）标准溶液：

3.13.1  配制：称取15gEDTA溶解于200mL热水中，过滤，冷却后稀释到2000mL，混匀，其浓度约为0.02mol/L。

3.13.2  标定：移取10.00mL钙标准溶液（3.12）置于300mL烧杯中，用水稀释到100mL，以下按(5.4.4)进行。

按式(1)计算EDTA标准溶液对钙的滴定度：

T=m×V1V2------------------------------(1)

式中：

T——EDTA标准溶液对钙的滴定度, 单位为毫克每毫升（mg/mL）；

m——钙标准溶液的浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V1——移取钙标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——标定时消耗EDTA标准溶液的体积,，单位为毫升（mL）。

4　试样

4.1试样粒度小于0.074mm。

4.2试样预先在105～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

5　分析步骤

5.1　试料

按表1称取试样。

表1

| 钙量，% | 试样量，g |
| --- | --- |
| 1.00～4.00 | 0.5000 |
| >4.00-10.00 | 0.2000 |
| >10.00-20.00 | 0.1000 |

5.2　测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.4　测定

5.4.1  将试料（5.1）置于300mL烧杯中，加入7mL硫酸铵一硫-磷混酸溶液（3.1）在电炉上加热到分解完全，取下冷却。

5.4.2  向烧杯中加150mL饱和草酸铵溶液（3.3），加热至沸，稍冷，用氢氧化铵溶液（3.7）调至pH3～4（用精密pH试纸检查），加入2g草酸铵（3.2）搅拌使草酸钙沉淀，加热煮沸数分钟，保温30min，置冷水中冷却，静置2h以上。

5.4.3  用慢速定量滤纸过滤，以草酸铵洗涤液(3.4)将沉淀全部移至滤纸上,并以此洗涤液洗沉淀10～12次,将沉淀连同滤纸移入原烧杯中，加入25mL高氯酸一硝酸混合酸(3.8),在电炉上加热至白烟冒尽,稍冷,加入1mL盐酸(3.5)，用水吹洗表面皿和杯壁,微热使沉淀溶解,过滤于400mL烧杯中,用热水洗涤烧杯及滤纸(控制体积100～125mL)。

5.4.4  向烧杯中加入10～20mL三乙醇胺溶液(3.10), 15mL氢氧化钾溶液(3.9), 0.1～0.2g混合指定剂(3.11), 衬以黑色背景,用EDTA标准溶液(3.13)滴定到绿色荧光消失即为终点。

6  分析结果的计算

按式（2）计算钙的质量分数，数值以％表示：

w(Ca)=T×(V1−V2)m0×1000×100-------------------------(2)

式中:

T——EDTA标准溶液对钙的滴定度, 单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V1——滴定时消耗的EDTA标准溶液体积，单位为毫升（mL）；

V2——空白试验消耗的EDTA标准溶液的体积, 单位为毫升（mL）；

mo——试样量，单位为克（g）。

7　精密度

7.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

钙的质量分数(％)： 5.00   10.00   15.00

重复性限r  (％)：  0.10   0.20    0.30

7.2 　允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于表2所列允许差。

表2

| 钙的质量分数，% | 允许差，% |
| --- | --- |
| 1.0～1.50 | 0.07 |
| >1.50～3.00 | 0.10 |
| >3.00～7.00 | 0.15 |
| >7.00～10.00 | 0.20 |
| >10.00～15.00 | 0.30 |
| >15.00～20.00 | 0.40 |

8  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

方法2：火焰原子吸收光谱法

1　范围

本方法规定了钨精矿中钙含量的测定方法。

本方法适用于钨精矿中钙含量的测定。测定范围：0.05％～1.00%。

2　方法提要

试样以盐酸、硝酸、高氯酸加热溶解至冒浓白烟以消除硫的干扰，在适宜浓度的高氯酸介质中，以氧化锶和氧化镧消除铝、磷、硅、钛、硫酸根及部分铁、锰等杂质的干扰，于原子吸收光谱仪波长422.7nm处，以空气-乙炔火焰测量钙的吸光度，用工作曲线法计算钙的浓度。

3　试剂

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为蒸馏水。

3.1　盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.3  高氯酸（ρ1.67g/mL）。

3.4  氧化锶溶液（150g/L）：称取75g氧化锶（SrCl2·6H2O）溶于水中并稀释至500 mL，混匀。

3.5  氧化镧溶液（50g/L）：称取25g纯氧化镧（99.99%以上），置于250 mL烧杯中，加入100mL盐酸（1+1），加热溶解完全，冷却，用水定容于500mL容量瓶中，混匀。

3.6  二氧化锰溶液（16g/L）：称取1.6g纯二氧化锰（99.9%以上），置于250 mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.1），加热溶解完全，蒸发至体积约为5mL，冷却，用水定容于100mL容量瓶中，混匀。

3.7  铁溶液（10g/L）：称取1.0g纯铁（99.9%以上），置于250 mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.1），加热溶解完全，稍冷，加入3mL高氯酸（3.3），继续加热至冒浓烟，冷却，用水定容于100mL容量瓶中，混匀。

3.8　钙标准贮存溶液：称取0.2997g纯碳酸钙（99.95%）于250mL烧杯中，盖上表面皿，加入10mL盐酸（1+3），微热溶解完全，冷却，定容于1000mL容量瓶中，混匀，贮存于塑料瓶中。此溶液每毫升含钙100微克。

4　仪器

原子吸收光谱仪，附钙空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.5%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.7。

5　试样

5.1　试样粒度小于0.074mm。

5.2　试样预先在105～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

6　分析步骤

6.1　试料

按表1称取试样。

表1

| 钙量，% | 试样量，g |
| --- | --- |
| 0.05～0.30 | 0.5000 |
| >0.30-0.75 | 0.2000 |
| >0.75-1.00 | 0.1000 |

6.2　测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4　测定

6.4.1　将试料（6.1）置于300mL的烧杯中，用水润湿，加入50mL盐酸（3.1），置于沸水浴中加热溶解50min，取下稍冷。加入15mL硝酸（3.2），4mL高氯酸（3.3），加热至冒浓白烟至体积约为2mL，取下冷却。用水吹洗表面皿和杯壁，加水使体积约为30 mL，煮沸使可溶性盐类溶解，加入8.0 mL 氧化锶溶液（3.4）、4.0 mL氧化镧溶液（3.5），冷却后，移入100mL容量瓶中，用水定容，混匀。

6.4.2　将澄清或干过滤的试液，在原子吸收光谱仪上，于波长422.7 nm，用空气-乙炔火焰，以水调零，测定试液及随同试料空白的吸光度。在工作曲线上查出相应的钙的浓度。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1 移取0.00mL、3.00mL、6.00mL、9.00mL、12.00mL、15.00mL钙标准贮存溶液（3.8），分别置于一组100mL容量瓶中，各加入2.0mL高氯酸（3.3）、8.0mL氧化锶溶液（3.4）、4.0mL氧化镧溶液（3.5）、4.0mL二氧化锰溶液（3.6）、4.0mL铁溶液（3.7），用水定容，混匀。贮存于塑料瓶中。

6.5.2 将标准溶液（6.5.1）在原子吸收光谱仪上，于波长422.7 nm，用空气-乙炔火焰，以水调零，测定钙的吸光度。以钙浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算钙的质量分数，数值以％表示：

w(Ca)=(C1−C0)×V1m0×106×100…………………………（1）

式中：

C1----从工作曲线上查的试液中钙的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

C0----从工作曲线上查的随同试样空白中钙的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V1----试液定容的体积，单位为毫升（mL）；

m0----试样量，单位为克（g）。

8　精密度

8.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

钙的质量分数(％)：  0.20      0.50       0.78

重复性限r   (％)： 0.018     0.039  　  0.061

8.2 　允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于表2所列允许差。

表2

| 钙的质量分数，% | 允许差，% |
| --- | --- |
| 0.05～0.10 | 0.015 |
| >0.10～0.30 | 0.03 |
| >0.30～0.50 | 0.05 |
| >0.50～1.00 | 0.07 |

9  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。