《工业硅》国家标准修订说明

1   工作简况

  - 任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会“关于编报2007年有色金属行业标准项目计划的通知”（有色标委[2006]第38号）的要求，工业硅产品及其分析方法的国家标准由山西晋能集团有限公司、包头铝业股份有限公司负责修订。2006年10月全国有色金属标准化技术委员会在大连召开了任务落实会，会上初步确定了工业硅及其分析方法标准的修订思路，任务完成时间为2006年11月~2007年5月。

  - 修订单位情况

山西晋能集团有限公司是一家具备煤、电、冶金、炭素生产能力的综合性集团公司，公司现拥有4台9000KVA工业硅炉、5台16500KVA硅锰炉、2台12500KVA硅锰炉、2台6300KVA硅锰炉，公司生产的化学级工业硅得到国内外用户的好评；4台9000KVA工业硅炉所在的大同晋能工业硅有限公司是2005年国家首批铁合金行业准入的70家企业之一，公司生产的“晋能牌”工业硅还是山西省的名牌产品。

1.3  修订工作过程

这次起草的标准修订草案是根据国内江西星火有机硅厂、关铝股份有限公司和韩国浦项公司、美国铝业公司、美国道康宁公司、日本住金物产株式会社、日本东芝公司、三菱公司等企业的使用情况和对质量的要求，并参照了美国和日本的工业硅标准，结合我国的生产实际拟订了该标准修订草案。

- 标准的制定原则与标准的主要内容

  - 本标准在制定时主要遵循四大原则

①充分满足市场要求的原则；

②切合实际的原则；

③提高质量标准的原则。

  - 标准主要修订内容与论据

2.2.1关于化学成份：

化学用硅增加了两个等级，使化学用硅的牌号由二个增加到四个，硅含量由99.3%提高到99.6%，铁含量由0.4%降到0.2%，铝含量由0.2%降到0.1%，钙含量由0.1%降到0.01%，同时对化学用硅的四个牌号增加了磷、硫、碳的测定。冶金用硅一级硅铁含量由0.6%降到0.2%；二级硅铁含量由0.7%降到0.3%，钙含量由0.5%降到0.1%；三级硅铁含量由1.0%降到0.5%，钙含量由1.0%降到0.2%。

2.2.2关于粒度

从这几年的销售情况看，日本定货的粒度是2-25mm，韩国定货的粒度是10-50mm，国内用户的粒度大多是10-100mm，在上述范围内的要达到95%以上。修订后的标准草案在保留原来标准6-200mm粒度范围的基础上，增加了三个粒度级，以满足客户的粒度要求。

2.2.3关于试验方法

国标GB/T14849.1-14849.3和行标SN/0550-1996工业硅化学分析方法只有铁、铝、钙的检验方法，若这次会议通过增加磷、硫、碳、钛的测定，还需制定磷、硫、碳、钛的测定方法。

2.2.4关于检查和验收

将GB2881—91 4.2.2“需方应在收到产品三个月内向供方提出”改为一个月内向供方提出。三个月时间太长，不符合现代企业管理减少库存集压、减少流资占用的理念。

2.2.5关于取样和制样

国际GB2881—91中4.4.1供方分析取样和需方复验取样采用液体取样或固体取样均可，改为供方分析取样和需方复验取样采用固体取样。需方复验取液体样不符合实际。

修改后的标准草案增加了炉前取样、组批取样和需方复检取样的取样方法。 将原标准4.4.2取样后的试样应全部通过0.175mm 的标准筛改为“通过0.149mm的标准筛”，避免了GB/T14849.1—14849.3—93中0.149mm与GB2881—91标准筛孔径不一致的提法。（条件成熟最好制定工业硅取样标准）

2.2.6关于标准其他部分的修改

⑴ 将GB2881—91标准《工业硅技术条件》改为《工业硅》。

⑵将GB2881—91的1中“碳质还原剂”改为“炭质还原剂”。“碳”是一种元素，“炭”是一种混合物。我们用的炭质还原剂不是纯净的碳元素。

⑶为防止产品发运过程中混批错号，在5.1.②、5.4.②中，产品名称后，增加了“牌号”。

⑷在GB2881—91的5.2工业硅可用铁桶或铝桶、木箱、塑料编织袋包装改为“工业硅一般用塑料编织袋包装”。从实际出发, 生产企业通常用塑料编织袋包装,但也可根据客户需要采用其它包装方式。

⑸在GB2881—91的5.4①供方名称后增加了“厂址”，方便客户了解生产企业，多数企业厂址和供方名称不一致。

- 预期效果

修订后的标准是我国较为完善的工业硅国家标准，它将为生产、使用、贸易三方提供最基本的技术依据；修订标准中产品质量标准明显提高，从而可以更好的满足市场对高品质产品的需求，并且推动了工业硅产品生产向更高台阶迈进。

- 评语

本标准是根据我国实际生产使用情况制定的，其整体内容达到国际先进水平，建议作为推荐性国家标准发布实施。

本标准在起草过程得到了全国有色金属协会的指导与帮助，同时对提供过帮助与方便的各兄弟单位表示感谢！

标准起草过程也是我们学习的过程，由于条件所限未能更加细致深入的开展此项工作，还存有许多缺憾。请与会专家代表多多赐教，好的经验、办法、建议我们一定采纳学习，以便使本标准更加完善。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口并负责解释。