ICS 25.220.20

H 20

GB/T

中华人民共和国国家标准

空调器用涂层铝箔测定方法

第2部分：亲水性的测定方法

（预审稿）

200×－××－××发布                             200×－××－××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

GB/T****

前      言

GB/T ****《空调器涂层铝箔试验方法》分为两个部分：

——第1部分：膜厚的测定方法

——第2部分：亲水性能的测定方法

本部分为GB/T ****的第2部分。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口并负责解释0。

本部分负责起草单位：华北铝业有限公司。

本部分参加起草单位：

本部分主要起草人：

本部分为首次发布。

GB/T****

空调器涂层铝箔测定方法

第2部分: 亲水性的测定方法

1 范围

1.1 本部分规定了空调器涂层铝箔的亲水性测定方法.

1.2 本部分可作为产品质量控制方法, 也可作为供需双方商定的验收方法。

2 方法原理

涂层的亲水性以涂层和水滴的接触角表示。

3  试剂

3.1  蒸馏水、免清洗挥发油、自来水

4  仪器

亲水角测量仪、500ml烧杯、恒温烘干箱、水槽（水槽横截面积280mm×200mm）。

- 试样

  - 初期亲水角尺寸: 50mm×50mm

  - 工艺亲水角尺寸：100mm×50mm

  - 持久亲水角尺寸:  100mm×50mm

- 测试步骤

6.1 亲水角的测试步骤

6.1.1 将接触角仪接通电源，调节接触角仪水平。

6.1.2 将样片固定在工作台上。

6.1.3 将蒸馏水加入液滴调节器中，将调节器固定在主机上旋转测微头，使适量的水(0.005ml～0.02ml)在针头上形成水滴，使水滴移至试样表面，使水滴位于目镜中心。

6.1.4 当水滴在试样上静置60S后，转运目中十字线作水滴与涂层接触点处的切线，切线与固定十字线的夹角即为接触角。

6.2 初期亲水角的测试

6.2.1 每一批次取试样50mm×50mm 3片,分别按以上6.1的方法进行测试,并分别记录接触角。

6.3 工艺亲水角的测试

6.3.1 将亲水铝箔裁取100mm×50mm试样3片样片，在免清洗冲制油中浸渍5分钟，取出后在150℃鼓风恒温烘干箱中烘5min，取出在蒸馏水中浸渍1分钟，然后在在150℃鼓风恒温烘干箱中烘10min，取出冷却后备用。

6.3.2 按以上6.1的方法进行测试,并分别记录接触角。

6.4 持久亲水角的测试

6.4.1 连续浸渍的测试

6.4.1.1 将亲水铝箔3片样片固定在试样架上浸在流动的水槽中（水槽横截面积280mm×200mm）100小时，水流量为1～3升∕分钟，取出晾干。

6.4.1.2  按以上6.1的方法进行测试,并分别记录接触角。

6.4.2   干-湿循环测试方法

6.4.2.1 在恒定温度25℃、湿度80％以上，密闭的环境中将3片试样固定在试样架上浸入蒸馏水中2min,自然干燥6min为一循环，重复300次循环后晾干。

6.4.2.2  按以上6.1的方法进行测试,并分别记录接触角。

7  结果表示

7.1 以3次的测试接触角结果的平均值作为接触角。

7.2 计算结果的修约

计算结果保留至小数点后一位。

8  试验报告

试验报告包括以下内容:

a) 本部分编号；

b) 亲水角平均值（注明初期亲水角、工艺亲水角、连续浸渍亲水角、干-湿循环亲水角）；

c) 生产批号；

e) 试验日期；

f) 测试人员。