ICS 73.060

D 43

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 555.2-××××

代替YS/T 555.2-2006

i

钼精矿化学分析方法

二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法、重量法

Methods for chemical analysis of molybdenum concentrate－

Determination of silicon dioxide content－

Silici molybdenum blue spectrophotometry 、gravimetry

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布

前  言

YS/T 555《钼精矿化学分析方法》包括12个部分：

YS/T 555.1  钼精矿化学分析方法  钼量的测定  钼酸铅重量法

YS/T 555.2  钼精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法、重量法

YS/T 555.3  钼精矿化学分析方法  砷量的测定  DDTC-Ag光度法

YS/T 555.4  钼精矿化学分析方法  锡量的测定  原子荧光光谱法

YS/T 555.5  钼精矿化学分析方法  磷量的测定  磷钼蓝分光光度法

YS/T 555.6  钼精矿化学分析方法  铜、铅、铋、锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.7  钼精矿化学分析方法  氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.8  钼精矿化学分析方法  钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 555.9  钼精矿化学分析方法  铁量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.10  钼精矿化学分析方法  钾量和钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.11  钼精矿化学分析方法  铼量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 555.12  钼精矿化学分析方法  油和水分总含量的测定  重量法

本部分为第2部分。

本部分代替YS/T 555.2—2006《钼精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定》。

本部分与YS/T 555.2—2006相比主要变化如下：

——对文本格式进行了修改，补充了质量保证和控制条款；

——增加了精密度条款。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由金堆城钼业集团有限公司负责起草。

本部分由                             参加起草。

本标准主要起草人：

本标准主要验证人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——YB 735—77、GB/T 15079.2—1994、YS/T 555.2-2006。

钼精矿化学分析方法

二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法、重量法

方法1  硅钼蓝分光光度法

1  范围

本部分规定了钼精矿中二氧化硅含量的测定方法

本部分适用于钼精矿中二氧化硅含量的测定。测定范围：0.15％～3.0％。

2  方法提要

试样在银坩锅中用氢氧化钠熔融分解，在弱酸性介质中硅与钼酸铵形成硅钼杂多酸，以硫酸和柠檬酸消除磷、砷的干扰，用抗坏血酸将硅钼黄还原为硅钼蓝，于分光光度计660nm处测定吸光度。

3  试剂

3.1  氢氧化钠。

3.2  混合熔剂：2份无水碳酸钠和1份无水碳酸钾混匀研细。

3.3  硝酸（3+97）。

3.4  盐酸（1+1）。

3.5  硫酸（2+8）

3.6  钼酸铵溶液（100g/L）:称取10g钼酸铵溶于100mL蒸馏水中。

3.7  硫酸－柠檬酸混合液：15g柠檬酸溶于100mL硫酸（3.5）的中。

3.8  抗坏血酸溶液(10g/L)：称取1g抗坏血酸，溶于100mL硫酸－柠檬酸的混合液中（用时现配）。

3.9  二氧化硅标准贮存溶液：称取0.5000g预先在1000℃灼烧1h并在干燥器中冷至室温的二氧化硅，置于一盛有5g混合熔剂（无水碳酸钠：无水碳酸钾＝2：1研细混匀）的铂坩埚中，上面再覆盖2g左右的混合熔剂，于950℃～1000℃的马弗炉中灼烧30min。取出冷却，放入300mL聚四氟乙烯烧杯中，用热水浸取，洗净坩埚，加热至溶液清亮，冷却，移入500mL容量瓶中，稀至刻度，混匀，立即转入塑料瓶中贮存，此溶液含二氧化硅1mg/mL。

3.10  二氧化硅标准溶液：移取20.00mL（3.8），置于200mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。立即转入塑料瓶中，此溶液含二氧化硅100µg/mL。

4  仪器

分光光度计

5  试样

试样应预先脱去油和水分，其粒度应小于0．090mm。试样应在 100℃～105℃烘 lh后，置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试样

按表1称取试样，精确至0.0001g。独立进行两次测定，取其平均值。

表  1

| 二氧化硅的质量分数/％ | 称样量/g |
| --- | --- |
| <1.000 | 0.5000 |
| 1.00～2.00 | 0.2000 |

6.2  空白试验

随同试样做空白试验。

6.3  测定

6.3.1  将试样（6.1）置于盛有约0.5g氢氧化钠的银坩埚中，上面再盖2g氢氧化钠，然后于600℃马弗炉中熔融20min，取出冷却，放入聚四氟乙烯烧杯中，用热水浸取，洗出坩埚，加入20mL盐酸(1+1)，转入200mL容量瓶中，用蒸馏水稀释至刻度，摇匀，静置，过滤。移取10.00mL滤液于100mL容量瓶中，加入约35℃热硝酸溶液(3.3)25mL，加入5mL钼酸铵溶液(3.6)，摇匀，静置15min，加抗坏血酸溶液(3.8)10mL，以水稀释至刻度，摇匀。静置20min。

6.3.2  以试剂空白为参比调零，于分光光度计660nm处测定吸光度。根据工作曲线计算二氧化硅含量。

6.4  工作曲线的绘制

6.4.1  移取0mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL二氧化硅标准溶液（3.9）于一组100 mL容量瓶中。分别加入预先加热至35℃的硝酸溶液（3.3）25mL，加入钼酸铵溶液（3.5）5mL，摇匀，静置15min，加抗坏血酸溶液(3.8)10mL，以水稀释至刻度，摇匀。静置20min。

6.4.2  以试剂空白为参比调零，测定吸光度。以二氧化硅量（μg）为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算二氧化硅的质量分数，数值以％表示：

……………………………（1）

式中：

m1——自工作曲线上查得的二氧化硅量，单位为微克（μg）；

m2——自工作曲线上查得的二氧化硅量，单位为微克（μg）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）。

所得结果表示至两位小数。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

二氧化硅的质量分数/%：   0.20    1.00     5.00

重复性限 r　/%：         0.03    0.10      0.20

8.2  允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表  2

| 二氧化硅的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.10～0.50 | 0.05 |
| ＞0.50～3.00 | 0.15 |
| ＞3.00～10.00 | 0.25 |

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样代替），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

方法2  重量法

10  范围

本标准规定了钼精矿中二氧化硅含量的测定方法。

本标准适用于钼精矿中二氧化硅含量的测定。测定范围：≥3％。

11  方法提要

试样以酸分解，加高氯酸加热冒烟，使硅酸脱水。然后过滤、灼烧、称量，再以氢氟酸挥发除硅，由除硅前后两次重量之差计算二氧化硅的含量。

12  试剂

12.1  硝酸（ρ1.42g/mL）。

12.2  高氯酸（ρ1.76g/mL ）。

12.3  硫酸（ρ1.84g/mL）。

12.4  盐酸（ρ1.19g/mL） 。

12.5  氢氟酸（ρ1.15g/mL）。

12.6  盐酸洗涤液，（5+95 ）。

13  试样

试样应预先脱去油和水分，其粒度应小于0．090mm。试样应在 100℃～105℃烘 lh后，置于干燥器中冷却至室温。

14  分析步骤

14.1  试样

称取约0.50g试样，精确至0.0001g。独立地进行两次测定，结果取其平均值。

14.2  空白试验

随同试样做空白试验。

14.3  测定

14.3.1  将试料（14.1）置于300mL烧杯中，加入20mL硝酸（12.1），盖上表皿加热溶解，并蒸至3mL～5mL取下冷却，加入5mL（12.4）盐酸，10mL（12.3）硫酸，继续加热至冒硫酸烟，取下冷却。加入10mL高氯酸（12.2），加热使高氯酸剧烈冒烟10min～15min。取下冷却。

14.3.2  向试液中加入20mL盐酸、约100mL热水，煮沸2min～3min，取下，趁热用慢速定量滤纸过滤,将沉淀全部转移到滤纸上，用热盐酸洗涤液（12.6）洗涤沉淀3～5次，再用热水洗至无氯离子反应（用硝酸银溶液试验），弃去滤液。

14.3.3  将滤纸及沉淀转入铂坩埚中，灰化后于950℃～1000℃的高温炉中灼烧1h，取出坩埚置于干燥器内冷至室温，称至恒量。

14.3.4 将灼烧至恒重的残渣用水润湿，加入3滴硝酸（12.1）及3mL～5mL氢氟酸（12.5），低温蒸发，并重复处理一次。取下，加入5～10mL硝酸（12.1），低温蒸干，置于800℃～850℃马弗炉内灼烧30min，取出置于干燥器中冷却，称至恒量。并重复本条操作至恒重。

- 15  分析结果的计算：

按式（2）计算二氧化硅的质量分数，数值以％表示：

……………………………（2）

式中：

M1——除硅前铂坩埚和残渣的总质量，单位为克（g）

m2——除硅后铂坩埚和残渣的总质量，单位为克（g）；

m3——空白试验的质量，单位为克（g）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

分析结果表示至二位小数。

16  精密度

16.1  重复性

在在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

二氧化硅的质量分数/%：  3.00     7.00    12.00

重复性限 r　/%：        0.20     0.30     0.035

16.2  允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表   3

| 二氧化硅的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 3.00～5.00 | 0.25 |
| ＞5.00～10.00 | 0.35 |
| ＞10.00～15.00 | 0.40 |

17  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样代替），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。