前  言

YS/T 555《钼精矿化学分析方法》包括12个部分：

YS/T 555.1  钼精矿化学分析方法  钼量的测定  钼酸铅重量法

YS/T 555.2  钼精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法、重量法

YS/T 555.3  钼精矿化学分析方法  砷量的测定  DDTC-Ag光度法

YS/T 555.4  钼精矿化学分析方法  锡量的测定  原子荧光光谱法

YS/T 555.5  钼精矿化学分析方法  磷量的测定  磷钼蓝分光光度法

YS/T 555.6  钼精矿化学分析方法  铜、铅、铋、锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.7  钼精矿化学分析方法  氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.8  钼精矿化学分析方法  钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 555.9  钼精矿化学分析方法  铁量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.10  钼精矿化学分析方法  钾量和钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.11  钼精矿化学分析方法  铼量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 555.12  钼精矿化学分析方法  油和水分总含量的测定  重量法

本部分为第11部分。

本部分与YS/T 555.11-2006相比主要变化如下：

——对文本格式进行了修改，补充了质量保证和控制条款；

——增加了精密度条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由金堆城钼业集团有限公司负责起草。

本部分由                             参加起草。

本部分主要起草人：

本部分主要验证人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——YB 735—77、GB/T 15079.11—1994、YS/T 555.11-2006。

钼精矿化学分析方法

铼量的测定  硫氰酸盐分光光度法

1  范围

本部分规定了钼精矿中铼含量的测定方法。

本部分适用于钼精矿中铼含量的测定。 测定范围：0.001%～0.2% 。

2  方法提要

试样以过氧化钠熔融，水浸出。在pH12～13的溶液中，铼与四苯胂氯盐酸盐形成的过铼酸四苯胂用三氯甲烷萃取，与钼分离。用6mol/L盐酸反萃取，二氯化锡还原，硫氰酸盐显色，用乙酸乙酯萃取，在分光光度计上于波长430nm处测量其吸光度。按工作曲线法计算铼的含量。

3  试剂

3.1  过氧化钠。

3.2  酒石酸。

3.3  三氯甲烷。

3.4  乙酸乙酯。

3.5  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.6  硫酸（1+1）。

3.7  盐酸（1+1）。

3.8  氢氧化钠溶液（400g/L）。

3.9  硫氰酸钾溶液(350g/L)。

3.10  二氯化锡溶液(200g/L)：称取200g二氯化锡于1000mL烧杯中，加入盐酸（3.6）溶解并稀释至1000mL，用时现配。

3.11  乙二胺四乙酸二钠（EDTA）溶液(100g/L)。

3.12  四苯胂氯盐酸盐溶液（10g/L）。

3.13  四苯胂氯盐酸盐洗液：于1000mL水中加入10mL四苯胂氯盐酸盐溶液（3.12）、8mL氢氧化钠溶液（100g/L），混匀。

3.14  乙醇溶液(2+98)。

3.15  铼标准贮存溶液：称取0.1000g金属铼粉(质量分数大于99.99%)于150mL烧杯中，加入20mL盐酸(1+1)、5mL硝酸(1+1)，加热至完全溶解，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg铼。

3.16  铼标准溶液：移取20.00mL铼标准储存溶液（100μg/mL）于500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含4μg铼。

3.17  间苯二酚品黄指示剂（1g/L）。

4  仪器

分光光度计

5  试样

试样应预先脱去油和水分，其粒度应小于0．090mm。试样应在 100℃～105℃烘 lh后，置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试样

按表1称取试样，精确至0.0001g。独立进行两次测定，结果取其平均值。

表1

| 铼含量，％ | 试样量，g |
| --- | --- |
| 0.0010-0.0100 | 1.0000 |
| ﹥0.010-0.050 | 0.5000 |
| ﹥0.050-0.200 | 0.2000 |

6.2  空白试验

随同试样做空白试验。

6.3  试液制备

6.3.1 将试样(6.1)置于预先盛有5～6g过氧化钠的40mL铁坩埚中，混匀后，再覆盖约2g过氧化钠，于700℃高温炉中熔融4～5min取出，稍冷，用水洗除坩埚外层铁氧化物，置于盛有50mL乙醇溶液（3.14）的400mL烧杯中，浸出熔融物，用水洗净坩埚取出。溶液冷却后，移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，干过滤。按表2移取溶液于150mL烧杯中，加水稀释至体积约25mL。

表 2

| 铼 含 量，% | 移取溶液体积，mL |
| --- | --- |
| 0.0010～0.0100 | 20.00 |
| >0.010～0.100 | 10.00 |
| >0.100～0.200 | 5.00 |

6.3.2 加入2mL EDTA溶液（3.11）、约0.3g酒石酸（3.2），摇动使之溶解，加入2滴间苯二酚品黄指示剂（3.17），用硫酸（3.6）、氢氧化钠溶液（3.8）调至溶液呈橙色，加入1.0mL四苯胂氯盐酸盐溶液（312），移入125mL分液漏斗中，加入8.0mL三氯甲烷（3.3），加塞振荡1min，静置分层，将有机相移入另一分液漏斗中。再向水相加入8.0mL三氯甲烷（3.3）重复萃取，合并有机相，并用10mL四苯胂氯盐酸盐洗液（3.13）振荡洗涤有机相两次，静置分层，弃取水相。

6.3.3 向有机相中加入5mL盐酸(3.7)，加塞振荡1min。将有机相与水相一并移入150mL烧杯中，用少量盐酸（3.7）洗净分液漏斗。将烧杯置于约80℃的水浴上，驱尽三氯甲烷，取下冷却至室温。用盐酸（3.7）将试液移入25mL具塞比色管中，并用盐酸（3.7）稀释体积至15.0mL。

6.3.4 向溶液中加入1.0mL硫氰酸钾溶液（3.9），混匀。加入1.0mL二氯化锡溶液（3.10），混匀，静置20min。加入8.00mL乙酸乙酯（3.4），振荡30s，取下，静置分层。

6.3.5 用干燥吸管移取部分有机相于1cm比色皿中，以乙酸乙酯（3.4）为参比，在分光光度计上于波长430nm处，测量其吸光度。减去空白试验溶液吸光度，从工作曲线上查出相应的铼量。

6.5 工作曲线的绘制

移取0、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00mL铼标准溶液（3.16）置于一组25mL具塞比色管中，加入与移取铼标准溶液等体积的盐酸，再用盐酸(3.7)稀释体积至15.0mL。以下按6.3.4操作步骤进行，与试样测定相同的条件，以试剂空白溶液为参比，测量其吸光度。以铼量（µg）为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算铼的质量分数，数值以％表示：

……………………………（1）

式中:

m1——自工作曲线上查得的铼量，单位为微克（µg）；

m2——自工作曲线上查得的铼量，单位为微克（µg）；

V0——溶液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1——移取溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试样的质量，单位为克（g）。

分析结果应表示至三位小数，小于0.01％时表示至四位小数。

- 精密度

  - 重复性

在在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%，重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

铼的质量分数/%： 0.0020      0.0160   0.200

重复性限 r　/%： 0.0003      0.0025   0.025

8.2  允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 铼含量 | 允许差 |
| --- | --- |
| 0.0010～0.0020 | 0.0005 |
| ＞0.0020～0.0040 | 0.0008 |
| ＞0.0040～0.0080 | 0.0016 |
| ＞0.0080～0.0160 | 0.0030 |
| ＞0.0160～0.030 | 0.005 |
| ＞0.030～0.060 | 0.010 |
| ＞0.060～0.120 | 0.020 |
| ＞0.120～0.200 | 0.030 |

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样代替），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 73.060

D 43

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 555.11-××××

代替 YS/T 555.11-2006

i

钼精矿化学分析方法

铼量的测定  硫氰酸盐分光光度法

Methods for chemical analysis of molybdenum concentrate－

Determination of rhenium content－

Thiocyanate spectrophotometry

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布