ICS 73.060

D 43

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 555.5-××××

代替YS/T 555.5-2006

i

钼精矿化学分析方法

磷量的测定  磷钼蓝分光光度法

Methods for chemical analysis of molybdenum concentrate－

Determination of phosphorus content－

Phosphorus molybdenum blue spectrophotometry

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布

前  言

YS/T 555《钼精矿化学分析方法》包括12个部分：

YS/T 555.1  钼精矿化学分析方法  钼量的测定  钼酸铅重量法

YS/T 555.2  钼精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法、重量法

YS/T 555.3  钼精矿化学分析方法  砷量的测定  DDTC-Ag光度法

YS/T 555.4  钼精矿化学分析方法  锡量的测定  原子荧光光谱法

YS/T 555.5  钼精矿化学分析方法  磷量的测定  磷钼蓝分光光度法

YS/T 555.6  钼精矿化学分析方法  铜、铅、铋、锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.7  钼精矿化学分析方法  氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.8  钼精矿化学分析方法  钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 555.9  钼精矿化学分析方法  铁量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.10  钼精矿化学分析方法  钾量和钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.11  钼精矿化学分析方法  铼量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 555.12  钼精矿化学分析方法  油和水分总含量的测定  重量法

本部分为第5部分。

本部分代替YS/T 555.5—2006《钼精矿化学分析方法  磷量的测定》。

本部分与YS/T 555.5—2006相比主要变化如下：

——对文本格式进行了修改，补充了质量保证和控制条款；

——增加了精密度条款。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由金堆城钼业集团有限公司负责起草。

本部分由                             参加起草。

本部分主要起草人：

本部分主要验证人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——YB 735—77、GB/T 15079.5—1994、YS/T 555.5-2006。

钼精矿化学分析方法

磷量的测定  磷钼蓝分光光度法

1  范围

本部分规定了钼精矿中磷含量的测定方法。

本部分适用于钼精矿中磷含量的测定。测定范围:0.002％~0.1％。。

2  方法提要

试样经盐酸、硝酸溶解，加高氯酸冒白烟，在1.2mol/L～1.3mol/L的高氯酸酸度下，加铋盐催化，加钼酸铵、抗坏血酸，形成磷钼蓝，在分光光度计690nm处测定吸光度。

3  试剂

3.1  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.3  氨水（ρ0.90g/mL ）。

3.4  高氯酸（ρ1.76g/mL ）。

3.5  钼酸铵（5%）：称取5g钼酸铵溶于50mL水中，待完全溶解后，用水稀释至100mL。

3.6  硝酸铋（1%）：称取1g硝酸铋溶于25mL硝酸中，待完全溶解后，用水稀释到100mL。

3.7  乙醇—抗坏血酸溶液（10g/L）：称取1g抗坏血酸溶于30mL水中，加60mL无水乙醇混匀（用时现配）。

3.8  磷标准贮存溶液：称取预先在105℃烘至恒重并保持于干燥器中的磷酸二氢钾（优级纯）0.4393g溶于水中，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液含磷100µg/mL。

3.9磷标准溶液:移取50.00mL磷标准贮存溶液（3.8）于500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液含磷10µg/mL。

4  仪器

分光光度计

5  试样

试样应预先脱去油和水分，其粒度应小于0．090mm。试样应在 100℃～105℃烘 lh后，置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试样

按表1称取试样，精确至0.0001g。独立进行两次测定，结果取其平均值。

表    1

| 磷的质量分数/％ | 称样量/g |
| --- | --- |
| 0.0020-0.0100 | 1.0000 |
| ﹥0.010-0.050 | 0.5000 |
| ﹥0.050-0.100 | 0.2000 |

6.2  空白试验

随同试样做空白试验。

6.3  测定

6.3.1  将试样（6.1）置于300mL烧杯中，加20mL盐酸（3.1），低温加热五分钟，加硝酸（3.2）15mL，高氯酸（3.4）10mL，加热至冒高氯酸白烟，取下冷却，用水冲洗表皿及烧杯内壁，加热溶解盐类，冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，干过滤，初次滤液倒掉。

6.3.2  移取滤液20.00mL于50mL容量瓶中，加高氯酸（3.3）2mL、硝酸铋溶液（3.6）5mL、钼酸铵溶液（3.5）5mL、乙醇—抗坏血酸溶液（3.7）15mL，用水定容，摇匀，显色10min。

6.3.3  于分光光度计690nm处，用1cm比色皿，以试剂空白为参比，测定溶液吸光度，根据工作曲线计算磷的含量。

6.4  工作曲线的绘制

移取0.00mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL磷标准溶液（3.9）于一组50mL容量瓶中，加高氯酸(3.3)4mL、硝酸铋溶液（3.6）5mL、钼酸铵溶液（3.5）5mL、乙醇—抗坏血酸溶液（3.7）15mL，用水定容，摇匀,显色10min。用1cm比色皿，以试剂空白为参比，于分光光度计690nm处测定吸光度。以标准溶液中的磷的质量 (µg) 为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算磷的质量分数，数值以％表示：

……………………………（1）

式中：

m1——自工作曲线上查得的磷量，单位为微克（μg）；

m2——自工作曲线上查得试样空白的磷量，单位为微克（μg）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）。

所得结果应表示至三位小数，小于0.01%时，表示至四位小数。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

磷的质量分数 / %： 0.0050          0.020      0.080

重复性限 r　/%：   0.0006         0.0015      0.005

8.2  允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 磷的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.0020～0.0050 | 0.0008 |
| >0.0050～0.0100 | 0.0012 |
| >0.010～0.020 | 0.002 |
| >0.020～0.040 | 0.003 |
| >0.040～0.060 | 0.004 |
| >0.060～0.080 | 0.005 |
| >0.080～0. 100 | 0.006 |

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样代替），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。