前  言

YS/T 555《钼精矿化学分析方法》包括12个部分：

YS/T 555.1  钼精矿化学分析方法  钼量的测定  钼酸铅重量法

YS/T 555.2  钼精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法、重量法

YS/T 555.3  钼精矿化学分析方法  砷量的测定  DDTC-Ag光度法

YS/T 555.4  钼精矿化学分析方法  锡量的测定  原子荧光光谱法

YS/T 555.5  钼精矿化学分析方法  磷量的测定  磷钼蓝分光光度法

YS/T 555.6  钼精矿化学分析方法  铜、铅、铋、锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.7  钼精矿化学分析方法  氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.8  钼精矿化学分析方法  钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 555.9  钼精矿化学分析方法  铁量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.10  钼精矿化学分析方法  钾量和钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.11  钼精矿化学分析方法  铼量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 555.12  钼精矿化学分析方法  油和水分总含量的测定  重量法

本部分为第8部分。

本部与YS/T 555.8-2006相比主要变化如下：

——增加了精密度条款；

——对文本格式进行了修改，补充了质量保证和控制条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由金堆城钼业集团有限公司负责起草。

本部分由                             参加起草。

本部分主要起草人：

本部分主要验证人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——YB 735—77、GB/T 15079.8—1994、YS/T 555.8-2006。

钼精矿化学分析方法

钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法

1  范围

本部分规定了钼精矿中钨含量的测定方法。

本部分适用于钼精矿中钨含量的测定。测定范围：0.02%-3%。

2  方法提要

试样以过氧化钠熔融，浸取，在8mol/L盐酸介质中以二氯化锡和三氯化钛将六价钨还原成五价钨，加入硫氰酸钾及四苯砷氯盐酸盐与五价钨形成黄色三元化合物。以三氯甲烷萃取,于分光光度计405nm处测量其吸光度。

3  试剂

3.1  过氧化钠。

3.2  三氯化钛。

3.3  三氯甲烷。

3.4  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.5  盐酸（2＋1）。

3.6  无水乙醇（2＋98）。

3.7  四苯砷氯盐酸盐溶液（10g/L）。

3.8  二氯化锡溶液（200g/L）：称取20g二氯化锡，溶解于100mL盐酸（3.5）中。

3.9  硫氰酸钾溶液（150g/L）。

3.10  盐酸洗液：于100mL盐酸（3.5）中，加入1mL硫氰酸钾溶液（3.9）、1mL二氯化锡溶液（3.8），混匀。用时现配。

3.11  钨标准贮存液：称取0.1260g预先在105℃烘1h并在干燥器中冷却至室温的三氧化钨（99.9％以上）于250mL烧杯中，加入40mL氢氧化钠溶液（100g/L），微热使之完全溶解，冷却。移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100ug钨。

3.12  钨标准溶液：移取20.00mL钨标准储存液（3.11）于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20ug钨。

4  仪器

分光光度计

5  试样

试样应预先脱去油和水分，其粒度应小于0．090mm。试样应在 100℃～105℃烘 lh后，置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试样

按表1称取试样，精确至0.0001g。独立进行两次测定，取其平均值。

表   1

| 钨的质量分数/% | 试样量/g |
| --- | --- |
| <0.200 | 0.5000 |
| 0.200～1.00 | 0.2500 |
| 1.00～3.00 | 0.1000 |

6.2  空白试验

随同试样做空白试验。

6.3  测定

6.3.1  将试样（6.1）置于预先盛有3～4g过氧化钠（3.1）的30mL铁坩埚中，混匀，再用约1g覆盖。移入高温炉中，于约700℃熔融4min～5min。取出稍冷，用水除坩埚外层氧化物。将坩埚置于盛有50mL无水乙醇（3.6）的300mL烧杯中，浸出熔融物，用水洗净坩埚，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。干过滤。

6.3.2  移取滤液（6.3.1）5.0mL于100mL烧杯中。加入10mL盐酸（3.4），20mL二氯化锡溶液（3.8）及2滴三氯化钛溶液（3.2），混匀。盖上表皿，加热煮沸约2min，取下冷却。

6.3.3  将溶液移入125mL分液漏斗中，用少量盐酸（3.5）洗净烧杯，加入2mL四苯砷氯盐酸盐溶液（3.7）、2mL硫氰酸钾溶液（3.9），充分混匀。准确加入10mL三氯甲烷（3.3），充分振荡，静置分层后，将有机相移入另一分液漏斗。向有机相加入10mL盐酸洗液（3.10），充分振荡，静置分层。

6.3.4  将有机相干过滤于1cm比色皿中，以三氯甲烷（3.3）为参比，于分光光度计波长405nm处测量其吸光度。减去随同试样的空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的钨量。

6.4  工作曲线的绘制

移取0.0，0.50，1.00，2.00，3.00，4.00，5.00mL钨标准溶液（3.12），置于一组100mL烧杯中，不足5mL时以水补充至5mL。以下按6.3.2～6.3.4条件进行。减去试剂空白的吸光度，以钨量（µg）为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算钨的质量分数，数值以％表示：

……………………………（1）

式中:

m1——自工作曲线上查得的钨量，单位为微克（µg）；

m2——自工作曲线上查得试样空白的钨量，单位为微克（µg）；

V0——溶液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1——移取溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试样的质量，单位为克（g）。

分析结果应表示至二位小数，小于1％时表示至三位小数。

- 精密度

  - 重复性

在在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

钨的质量分数/%：    0.050   0.500   2.00

重复性限 r　/%：    0.005   0.030   0.12

8.2  允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 钨的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.020~0.050 | 0.010 |
| >0.050~0.100 | 0.020 |
| >0.100~0.500 | 0.040 |
| >0.500~1.000 | 0.080 |
| >1.00~2.00 | 0.12 |
| >2.00~3.00 | 0.20 |

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样代替），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 73.060

D 43

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 555.8-××××

代替 YS/T 555.8-2006

i

钼精矿化学分析方法

钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法

Methods for chemical analysis of molybdenum concentrate－

Determination of tungsten content－

Thiocyanate spectrophotometry

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布