前  言

YS/T 555《钼精矿化学分析方法》包括12个部分：

YS/T 555.1  钼精矿化学分析方法  钼量的测定  钼酸铅重量法

YS/T 555.2  钼精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法、重量法

YS/T 555.3  钼精矿化学分析方法  砷量的测定  DDTC-Ag光度法

YS/T 555.4  钼精矿化学分析方法  锡量的测定  原子荧光光谱法

YS/T 555.5  钼精矿化学分析方法  磷量的测定  磷钼蓝分光光度法

YS/T 555.6  钼精矿化学分析方法  铜、铅、铋、锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.7  钼精矿化学分析方法  氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.8  钼精矿化学分析方法  钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 555.9  钼精矿化学分析方法  铁量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.10  钼精矿化学分析方法  钾量和钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.11  钼精矿化学分析方法  铼量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 555.12  钼精矿化学分析方法  油和水分总含量的测定  重量法

本部分为第12部分。

本部与YS/T 555.12-2006相比主要变化如下：

——增加了样品量，使其更具有代表性；

——增加了精密度条款；

——对文本格式进行了修改，补充了质量保证和控制条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由金堆城钼业集团有限公司负责起草。

本部分由                             参加起草。

本部分主要起草人：

本部分主要验证人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——YB 735—77、GB/T 15079.12—1994、YS/T 555.12-2006。

钼精矿化学分析方法

油和水分总含量的测定  重量法

1  范围

本部分规定了钼精矿中油和水分含量的测定方法。

本部分适用于松散的钼精矿中油和水分含量的测定。

2  方法提要

称取钼精矿试样，在(150±5)℃烘干至恒量，测定油和水分含量。

3  仪器

3.1 分析天平:最大称量1000 g，分度值0.01g。

3.2 干燥烘箱:具有可调控温装置，温度误差小于±5℃，并有可使干燥箱内空气流动而不致吹走试样的鼓风装置。

3.3试样容器:搬运或保管试样所用的容器，必须洁净、结实、没有吸湿性、不发生锈蚀，可以容纳试样的全量，可以密封。

3.4盛样盘:表面光滑清洁的不锈金属盘，带盖。

4  分析步骤

4.1  试样

将采集的试样迅速置于混样板上，搅拌均匀，用四分法缩分，取对角样。试样应无结块，如有大于2mm结块或颗粒，应予以破碎。

4.2  称取100g试样，精确至0.01g,

4.3  测定次数

独立地进行2次测定,若分析结果在误差范围内，取其平均值,若两次分析结果超出误差范围，重新取样测定。

4.3  测定

将试料(4.1)置于干燥的并已知质量(m1)的盛样盘中，将试料铺平，使其厚度均匀，称量(m2)。放入预热至(150±5)℃ 的烘箱中烘1.0 h取出，盖上盖子，于干燥器中冷却至室温，称量。再次放入(150 ±5)℃烘箱中，烘0.5 h取出，再盖上盖子于干燥器中冷却至室温称量。直至恒量(两次称量相差不大于0.02 g)，记录最后一次称量(m3).

5  分析结果的计算

按式（1）计算油和水分含量:

……………………………（1）

式中:

m1——盛样盘质量，单位为克（g）；

m2——干燥前试料及盛样盘质量，单位为克（g）；

m3——干燥后试料及盛样盘质量，单位为克（g）。

所得结果表示至两位小数。

- 精密度

6.1  在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%,重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

油和水分总的质量分数/%：  0.50     5.00     15.00

重复性限 r　/%：          0.05     0.20      0.30

6.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差:

表    1

| 油和水分的含量 | 允许差 |
| --- | --- |
| 0.10～0.50 | 0.05 |
| >0.50～ 2.00 | 0.10 |
| >2.00～5.00 | 0.20 |
| >5.00～10.00 | 0.40 |
| >10.00～20.00 | 0.60 |

7  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样代替），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 73.060

D 43

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 555.12-××××

代替 YS/T 555.12-2006

i

钼精矿化学分析方法

油和水分总含量的测定  重量法

Methods for chemical analysis of molybdenum concentrate－

Determination of oil and moisture content－

Gravimetry

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布