附件2：

有色重金属产品能耗标准工作会议会议纪要

一、重标委冶炼组会议纪要

参加本组会议的有中国有色金属工业标准计量质量研究所、江西铜业集团公司、铜陵有色金属集团公司、大冶有色金属公司、云南铜业股份有限公司、金川集团有限公司、葫芦岛有色金属集团公司、株洲冶炼集团有限责任公司、中金岭南韶关冶炼厂、中金岭南凡口铅锌矿、河南豫光金铅股份有限公司、云南锡业集团公司、柳州华锡集团有限公司、河池华锡长坡矿业有限责任公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、锡矿山闪星锑业有限责任公司、铁岭选矿药剂厂等17家单位，40名代表。会议由全国有色金属标准化技术委员会秘书处主持。会议讨论《我国有色金属产品能耗标准研究报告》，并确定了有色金属产品强制性国家标准的指标设定原则，并对已经通过审定的铜、铅、锌、镍等四项国家强制性标准进行再次审定。会议还落实了铜、铅、锌、镍、锡精矿等5项产品标准的负责单位及参加单位，并确定了工作进度。现纪要如下：

一、会议讨论了《我国有色金属产品能耗标准研究报告》，主要对强制性国家标准的修订原则进行了确认。在2006年度有色标委会年会上曾确定将能耗指标分为二级：一级（达到国内同行业同类产品能耗的先进水平或者达到或接近世界同类产品能耗的先进水平，是节能型铜冶炼企业的能耗指标的基本要求）和准入级（是指新建和改造铜冶炼项目能耗准入条件，符合产业政策的现有铜冶炼企业必须在国家规定的期限内通过技术改造达到准入条件）。根据国家发改委及国家标准委的政策，经过讨论，确定将能耗指标分为三个指标，即限定值、新建准入值、目标值。限定值就是按照国家政策，淘汰落后工艺，淘汰高能耗企业，能耗指标达不到者出局。新建准入值就是新建企业的能耗指标必须达到或者超过国家发改委的现有准入条件或者能耗指标要达到国内同类产品能耗的先进水平或者接近世界先进水平，才允许建设投产。目标值就是世界先进水平，是企业今后几年要努力达到的目标。

二、会议根据讨论确定的能耗指标确定原则，对铜冶炼企业产品能耗、铅冶炼企业产品能耗、锌冶炼企业产品能耗、镍冶炼企业产品能耗等四项2006年度年会审定的四项行业标准，按照国家强制性标准又重新进行了审定，最终确定各类产品能耗的三级能耗指标。

1、《铜冶炼企业产品能耗》

最终确认的能耗指标见表1-表7。

表1     粗铜（铜精矿-粗铜）工艺能耗、综合能耗指标

| 指标 单位 | 目标值 |  | 新建准入值 |  | 限定值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺 | 综合 | 工艺 | 综合 | 工艺 | 综合 |
|  | 不大于 |  |  |  |  |  |
| kg标煤/t | 330 | 345 | 500 | 530 | 750 | 800 |

表2  阳极铜（铜精矿-阳极铜）工艺能耗、综合能耗指标

| 指标 单位 | 目标值 |  | 新建准入值 |  | 限定值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺 | 综合 | 工艺 | 综合 | 工艺 | 综合 |
|  | 不大于 |  |  |  |  |  |
| kg标煤/t | 380 | 400 | 550 | 580 | 800 | 850 |

表 3   电解工序能耗、工序综合能耗指标

| 指标 单位 | 目标值 |  | 新建准入值 |  | 限定值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工序 | 综合 | 工序 | 综合 | 工序 | 综合 |
|  | 不大于 |  |  |  |  |  |
| kg标煤/t | 120 | 130 | 160 | 170 | 210 | 220 |

表4  铜冶炼（铜精矿-阴极铜）工艺能耗、综合能耗指标

| 指标 单 位 | 目标值 |  | 新建准入值 |  | 限定值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺 | 综合 | 工艺 | 综合 | 工艺 | 综合 |
|  | 不大于 |  |  |  |  |  |
| kg标煤/t | 530 | 550 | 660 | 700 | 900 | 950 |

表5  杂铜产粗铜综合能耗指标

| 指标 单 位 | 目标值 | 新建准入值 | 限定值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 不大于 |  |  |
| kg标煤/t | 230 | 300 | 340 |

表6  杂铜、粗铜产阳极综合铜能耗指标

| 指标 单 位 | 目标值 |  |  | 新建准入值 |  | 限定值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 杂铜—阴极铜 |  | 粗铜产 | 杂铜产 | 粗铜产 | 杂铜产 | 粗铜产 |
|  | 不大于 |  |  |  |  |  |  |
| kg标煤/t | 290 | 230 |  | 350 | 280 | 390 | 300 |

表7 铜精炼（杂铜、粗铜 --- 阴极铜）综合能耗指标

| 指标 单 位 | 目标值 |  | 新建准入值 |  | 限定值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 杂铜-阴极铜 | 粗铜-阴极铜 | 杂铜-阴极铜 | 粗铜-阴极铜 | 杂铜-阴极铜 | 粗铜-阴极铜 |
|  | 不大于 |  |  |  |  |  |
| kg标煤/t | 400 | 350 | 470 | 400 | 510 | 420 |

2、《铅冶炼企业产品能耗》

表8 粗铅工序能耗指标

| 指标 单 位 | 目标值 | 新建准入值 | 限定值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 不大于 |  |  |
| kg标煤/t | 330 | 400 | 460 |

表9 铅电解精练工序能耗指标

| 指标 单 位 | 目标值 | 新建准入值 | 限定值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 不大于 |  |  |
| kg标煤/t | 120 | 140 | 170 |

表10 从精矿到电铅综合能耗指标

| 指标 单 位 | 目标值 | 新建准入值 | 限定值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 不大于 |  |  |
| kg标煤/t | 470 | 540 | 650 |

会议要求负责起草单位在上述指标确定的基础上，增加粗铅、废杂铅冶炼企业的能耗指标。

3、《锌冶炼企业产品能耗》

表11火法炼锌工艺综合能耗等值指标

| 指标 单 位 | 目标值 | 新建准入值 | 限定值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 不大于 |  |  |
| kg标煤/t | 1900 | 2100 | 2400 |

表12湿法炼锌有浸出渣处理炼锌工艺综合能耗指标

| 指标 单 位 | 目标值 | 新建准入值 | 限定值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 不大于 |  |  |
| kg标煤/t | 1200 | 1700 | 2000 |

表13湿法炼锌无浸出渣处理和氧化矿炼锌工艺综合能耗指标

| 指标 单 位 | 目标值 | 新建准入值 | 限定值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 不大于 |  |  |
| kg标煤/t | 1000 | 1200 | 1250 |

4、《镍冶炼企业产品能耗》

表14　高镍锍工艺能耗、综合能耗指标

| 指标 单 位 | 目标值 |  | 新建准入值 |  | 限定值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺 | 综合 | 工艺 | 综合 | 工艺 | 综合 |
|  | 不大于 |  |  |  |  |  |
| kg标煤/t | 780 | 820 | 900 | 950 | 1050 | 1100 |

表15镍电解精炼工序能耗指标

| 指标 单 位 | 目标值 | 新建准入值 | 限定值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 不大于 |  |  |
| kg标煤/t | 1180 | 1270 | 1390 |

表16 镍精炼工艺能耗、综合能耗指标

| 指标 单 位 | 目标值 |  | 新建准入值 |  | 限定值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺 | 综合 | 工艺 | 综合 | 工艺 | 综合 |
|  | 不大于 |  |  |  |  |  |
| kg标煤/t | 1480 | 1550 | 1520 | 1910 | 1950 | 2050 |

表17 镍冶炼工艺能耗、综合能耗指标

| 指标 单 位 | 目标值 |  | 新建准入值 |  | 限定值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺 | 综合 | 工艺 | 综合 | 工艺 | 综合 |
|  | 不大于 |  |  |  |  |  |
| kg标煤/t | 3950 | 4140 | 4670 | 4920 | 5280 | 5550 |

会议要求这四项国家强制性标准的负责起草单位会后做以下几项工作：

1、按照《我国有色金属产品能耗标准研究报告》中的标准示例，统一基本的编写格式。并在前言中说明，本标准是部分条款强制，只有限定值和新建准入值指标是强制的。

2、按照确定后的能耗指标，将表中的kg标煤/t换算成GJ/t，再单列一行。

3、编制说明按照国家标准的要求，尽可能的将能耗指标的来源，确定原则，国内外的生产情况，调研情况等等都在编制说明中有所体现。

4、将本次会议的内容与年会审定时的会议纪要合并，重新编写会议纪要。

5、本次会议确定的能耗指标，在进一步的征求相关企业的意见后，在2月6日之前，提交标准报批稿。

三、会议按照研究报告中提出的标准项目，对以下项目进行了任务落实，并对工作时间及进度安排提出了要求。

| 序号 | 项目名称 | 国行标 | 起草单位 | 时间及进度安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锡冶炼企业产品能耗 | 强制性国标 | 华锡、云锡 | 3月初提出征求意见稿，4月开讨论会，6月开审定会 |
|  | 锑冶炼企业产品能耗 | 强制性国标 | 锡矿山、华锡 |  |
|  | 铜精矿产品能耗 | 行标 | 江铜、铜陵、大冶、金川等 | 3月底展开调研，6月提出征求意见稿。 |
|  | 镍精矿产品能耗 | 行标 | 金川 | 3月底展开调研，6月提出征求意见稿。 |
|  | 锡精矿产品能耗 | 行标 | 云锡、华锡 | 3月底展开调研，6月提出征求意见稿。 |
|  | 铅精矿产品能耗 | 行标 | 凡口铅锌矿等 | 6月底展开调研，9月提出征求意见稿。 |
|  | 锌精矿产品能耗 | 行标 | 凡口铅锌矿等 | 6月底展开调研，9月提出征求意见稿。 |
|  | 锑精矿产品能耗 | 行标 | 锡矿山等 | 2008年完成 |
|  | 重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（闪速炉） | 行标 | 金川，江铜、铜陵等 | 先调研，预计2008年完成 |
|  | 重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（艾萨炉） | 行标 | 云铜、云南驰宏 | 先调研，预计2008年完成 |
|  | 重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（沸腾焙烧炉） | 行标 | 株冶等 | 先开展前期调研工作，拟列入2008年计划 |
|  | 重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（多膛焙烧炉） | 行标 | 株冶、云南驰宏等 | 先开展前期调研工作，拟列入2008年计划 |
|  | 重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（挥发回转窑） | 行标 | 株冶等 | 先开展前期调研工作，列入2008年计划 |
|  | 重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（干燥回转窑） | 行标 | 株冶等 | 先开展前期调研工作，列入2008年计划 |
|  | 重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（烟化炉） | 行标 | 株冶、云南驰宏等 | 先开展前期调研工作，拟列入2008年计划 |
|  | 重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（矿热熔炼电炉） | 行标 | 金川等 | 先开展前期调研工作，拟列入2008年计划 |
|  | 重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（铜、铅熔炼鼓风炉） | 行标 | 株冶等 | 先开展前期调研工作，列入2008年计划 |
|  | 重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（铜精炼反射炉） | 行标 | 云南铜业等 | 先开展前期调研工作，拟列入2008年计划 |
|  | 重有色冶金炉窑平衡测定与计算方法（吹炼转炉） | 行标 | 云南铜业等 | 先开展前期调研工作，拟列入2008年计划 |
|  | 重有色冶金炉窑合理用能监测 | 行标 | 株冶等 | 先开展前期调研工作，拟列入2008年计划 |

二、重标委加工组会议纪要

参加本组会议的单位有浙江海亮股份公司、金龙精密铜管集团股份有限公司、中铝洛阳铜业有限公司、沈阳有色金属加工厂、江苏仓环铜业股份有限公司、中铝上海铜业有限公司、铜陵金威铜业有限公司、宁波博威集团有限公司、高新张铜股份有限公司，会议就《我国有色金属产品能耗标准研究报告》和涉及到《铜管材产品能耗》、《铜板带箔产品能耗》、《铜棒材产品能耗》、《铜线材产品能耗》四个铜及铜合金加工材能耗标准的制修订工作进行了讨论和任务落实，现纪要如下：

- 《铜管材产品能耗》

《铜管材产品能耗》是作为国家即将颁布的《节能法》的配套标准之一，因此为强制性国家标准。

标准的整个结构可参照已审定完成的《铜冶炼企业产品能耗》，特别是能耗的计算原则，计算公式等内容，但要对生产系统、辅助生产系统、附属生产系统等进行定义。

标准的主体内容包括两个生产工艺：铸挤法和铸轧法，尽量按每个工序能耗进行分段设定，便于企业的对比和管理，标准可按合金种类和规格考虑能耗指标。最终铜管材的综合能耗指标按三级设定（目标级、新建准入级、限定级），其中新建准入级、限定级指标为强制性（条款强制）是与《节能法》配套的指标，其余部分为推荐性。

本标准的负责起草单位为：浙江海亮股份有限公司、高新张铜股份有限公司、金龙铜管集团、中铝洛阳铜业有限公司、沈阳有色金属加工厂、宁波金田铜业（集团）公司。

会议要求各起草单位尽快统计汇总本单位的能耗数据，编制组成员将在2007年3月到各单位进行实地调研和收集汇总数据，5月份提出标准《征求意见稿》，6月份召开标准讨论会，8月提出标准《送审稿》，9月份召开标准审定会。由于该标准的编制工作时间紧、任务重，要求起草单位安排固定人员参加本标准的一切起草工作（如调研、会议、提意见等），以保证该项目的顺利完成。

- 《铜板带箔产品能耗》、《铜棒材产品能耗》、《铜线材产品能耗》

这三项能耗标准目前还未列入计划，但是标准的编制工作要求在2008年前完成，标准可按《铜管材产品能耗》标准为模式进行编制。这三项能耗标准也将适时组织起草小组对企业进行实地调研和收集汇总能耗数据，本次会议主要是对这三项标准进行任务落实。

①《铜板带箔产品能耗》

本标准的主体内容包括两个生产工艺：水平连铸热轧开坯和冷轧开坯，可按合金种类和规格考虑能耗指标。

本标准负责起草单位为：中铝洛阳铜业有限公司、铜陵有色（集团）公司、中铝上海铜业有限公司、沈阳有色金属加工厂、宁波金田铜业（集团）公司。

②《铜棒材产品能耗》

本标准的主体内容包括两种生产工艺：铸－挤－拉法和铸－轧－拉法，可按合金种类和规格考虑能耗指标。

本标准负责起草单位为：沈阳有色金属加工厂、宁波博威集团有限公司、铜陵有色（集团）公司、海亮股份有限公司、中铝洛阳铜业有限公司、中铝上海铜业有限公司、宁波金田铜业（集团）公司、余姚市长振铜业有限公司。

③《铜线材棒产品能耗》

本标准的主体内容包括三种生产工艺：铸－挤－拉法、铸－轧－拉法和铸－拉法，可按合金种类和规格考虑能耗指标。

鉴于铜线坯的生产工艺独特，本标准将不包括铜线坯产品的能耗，建议另外起草《铜线坯产品能耗》标准。

本标准负责起草单位为：宁波博威集团有限公司、沈阳有色金属加工厂、中铝上海铜业有限公司、宁波金田铜业（集团）公司、余姚市长振铜业有限公司。