前    言

本标准共分为以下2部分：

---- 《电感耦合等离子光谱法测定4A沸石中微量元素镉、铬、钒的含量  》；

---- 《氢化物发生－电感等离子光谱法测定4A沸石中微量元素砷、汞的含量》；

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责归口。

本标准由中国铝业股份有限公司山东分公司所负责起草。

本部分起草人：张新宇 王云霞　陈建立　赵惠敏

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

4A沸石中有害重金属杂质元素含量

光谱分析方法

第1部分：电感耦合等离子光谱法测定4A沸石中微量元素

镉、铬、钒的含量

1 范围

本部分规定了4A沸石中镉、铬、钒含量的测定方法。

本部分适用于4A沸石中镉、铬、钒的测定。测定范围： 镉  1×10-4～1×10-1%；铬  4×10-4～2×10-1%；钒 5×10-4～2×10-1%。

2 方法原理

试样以盐酸溶解，在稀盐酸介质中，直接导入氩等离子体光源激发，进行光谱测定，以基体匹配法校正基体对测定的影响。

3 试剂

3.1  盐酸1+1（优级纯经亚沸二次蒸馏）

3.2  镉标准溶液：1mg/mL（国家钢铁研究总院）。

3.3  铬标准溶液：1mg/mL（国家钢铁研究总院）。

3.4  钒标准溶液：1mg/mL（国家钢铁研究总院）。

3.5  混合标准溶液： 分别准确移取1.00mL镉标准溶液（3.2）、1.00mL铬标准溶液（3.3）、1.00mL钒标准溶液（3.4）于100 mL容量瓶中，加20mL盐酸(3.1)，再以二次去离子水稀释至刻度，混匀。此混合标准溶液中各元素浓度为：10μg/mL。

3.6  铝基体溶液：称取13.2350g光谱纯铝丝（＞99.999%）于烧杯中，加入200mL盐酸（3.1），低温加热到溶解完全。移入500mL容量瓶中，冷却至室温，用二次去离子水冲至刻度，混匀。此溶液氧化铝50g/L。

3.7  钠基体溶液：称取5.08g光谱纯氯化钠（预先在500℃烘1h）于烧杯中，加入30mL去离子水盖上表皿，放在电热板上待样品完全溶解后，移入100mL容量瓶中，冷却至室温，以二次去离子水稀释至刻度，此溶液为20g/L。

3.8  高纯氩气 (>99.999%) 。

4  仪器

Intrepid  II全谱直读等离子体发射光谱仪(美国　TJA公司)

5  试样

试样于100～105℃烘箱中烘1h。置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

6  分析步骤

6.1 试料

称取0.2500g试样（5），精确至0.0001g。

6.2 测定次数

称取二份试料，进行平行测定，取其平均值。

6.3 分析试液的制备

将试料(6.1)置于100mL烧杯中，加20mL去离子水，盖上表皿，起声波分解试样5min，在摇动的情况下立即逐滴加入盐酸（3.1）10mL至样品完全溶解，移入50mL容量瓶中用水稀释至刻度，混匀待用。

6.4 标准系列溶液的配制

于一组（6个）100mL的容量瓶中分别加入0mL、0.5 mL、1.0 mL、2.0 mL、4.0 mL、6.0mL混合标液（3.5）分别加入铝基体溶液（3.6）2.7mL；钠基体溶液（3.7）3.3mL；18ml盐酸溶液（3.1），然后用去离子水冲至刻度，混匀待用。

6.5  测定

6.5.1  测定条件

表1

| 元素 | RF功率 W | 泵速 转/分 | 雾化压力 psi | 辅助气 L/min | 积分时间 秒 | 冲洗样品时间 秒 | 分析线 / nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cd Cr V | 1150 1150 1150 | 100 100 100 | 25 25 25 | 0.5 0.5 0.5 | 高波10秒 低波16秒 | 30 30 30 | 226.502 283.563 292.402 |

6.5.2 将分析试液（6.3）与标准系列溶液（6.4）同时进行氩等离子体光谱测定。

7  分析结果的表述

将标准系列溶液（6.4）的含量直接输入计算机，根据标准系列溶液（6.4）和分析试液（6.3）的强度值，由计算机计算、校正并输出分析试液（6.3）中待测元素的浓度。

按式（1）计算待测元素的质量分数（%）：

c · V0 × 10-6

ω（X）=                     　× 100    ………………………………   (1 )

m0

式中：

c ——自工作曲线上查得被测元素的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

8 精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表2数据采用线性内插法求得。

表2

| 氧化物 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- |
| 镉 | 0.0003 | 0.0001 |
|  | 0.0020 | 0.0004 |
|  | 0.011 | 0.0002 |
|  | 0.090 | 0.0005 |
| 钒 | 0.0012 | 0.0002 |
|  | 0.0053 | 0.0004 |
|  | 0.010 | 0.0005 |
| 铬 | 0.0011 | 0.0002 |
|  | 0.0046 | 0.0005 |
|  | 0.0170 | 0.0020 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 被测元素 | 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- |
| 铬 钒 | 0.0003 ~ 0.0010 > 0.0010 ~ 0.0030 > 0.0030 ~ 0.0080 > 0.0080 ~0.020 > 0.020~ 0.050 | 0.0003 0.0006 0.0012 0.002 0.005 |
| 镉 | 0.0001 ~ 0.0003 > 0.0003 ~0.0010 > 0.0010 ~ 0.0030 > 0.0030 ~ 0.0080 > 0.0080 ~0.020 > 0.020~ 0.050 | 0.0001 0.0002 0.0005 0.0010 0.002 0.005 |

9 质量保证与控制

每周用自制的控制标样校核一次本标准分析方法的有效性，如有国家级或行业级标样时，应首先使用。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

# Text boxes

国家发展和改革委员会 发布

2007-XX-XX实施

2007-XX-XX发布

4A沸石中有害重金属杂质元素含量

光谱分析方法

第1部分：电感耦合等离子光谱法测定4A沸石中微量元素镉、铬、钒的含量

methods for Determining concentration of poisonous

heavy metal elements in 4A zeolite by spectral analysis

Part 1  the method for Determining concentration of cadmium、chromium

and vanadium in 4A zeolite by ICP-AES

YS/T XXX—2007

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

H 30