中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T275—××××

代替YS/T275-2000

高纯铝

High purity aluminum

(送审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展和改革委员会发布

YS

- 前    言

本标准代替YS/T 275-2000《高纯铝》。

本标准与YS/T 275-2000相比，主要有如下改变：

——参照法国公司标准，并结合我国铝冶炼企业生产实际和用户要求，进行了修订；

——为适应目前用户的需求以及生产实际情况，对Si、Ti、Zn杂质含量进行了修订；

——对牌号表示方法进行修改；

——对的高纯铝锭表面质量要求进行了明确的规定；

——对原标准中的产品包装进行了明确的规定；

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由中国铝业股份有限公司贵州分公司、新疆众和股份有限公司负责起草。

本标准由山西关铝股份有限公司参加起草。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 8179-1987、YS/T 275-1994、YS/T 275-2000。

高纯铝

  - 范围

本标准规定了高纯铝的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、订货单（或合同）内容。

本标准适用于以99.99%铝为原料，采用磁场搅拌、定向凝固提纯法生产的高纯铝。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 8170             数值修约规则

YS/T 244.1～244.9     高纯铝化学分析方法

3  要求

3.1  产品分类

高纯铝按化学成分分为Al-5N、Al-5N5两个牌号。

3.2  化学成分

高纯铝化学成分应符合表1的规定。

表1

| 牌号 | 化学成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al， % | 杂质含量， 10-6 不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不小于 | Cu | Si | Fe | Ti | Zn | Pb | Ga | Cd | Ag | In | 总量 |
| Al-5N | 99.999 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 |
| Al-5N5 | 99.9995 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 5 |
| 注1：铝质量分数为100%与表中质量分数等于或大于0.10×10-6的杂质总和的差值。 注2：分析数值的判定采用修约比较法，数值修约规则按GB/T 8170的有关规定进行。修约数位与表中所列极限值数位一致。 注3：牌号Al-5N5，Cu+Si+Fe+Ti+Zn+Ga＜5.0×10-6。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3   表面质量

3.3.1  高纯铝产品为银白色，表面光亮，具有清晰结晶条纹。

3.3.2  高纯铝表面不得有肉眼可见的夹杂物。

3.3.3  高纯铝表面进行铲凿处理后，不得有影响用户使用的缺陷。

3.4   供货形状、规格

高纯铝产品供货状态为半圆锭、圆锭、长板锭及梯形锭等。每个半圆锭、圆锭重量不大于40kg，长板锭重量不大于20kg，长板锭规格为600mm×200mm×65mm左右。梯形锭重量10kg左右；如需方有特殊要求，供需双方另行商定。

- 试验方法

4.1  高纯铝的化学成分分析方法按YS/T 244.1～244.9的规定进行，仲裁分析方法按YS/T 244.1～244.8的规定进行。

4.2  高纯铝的表面质量用目视法检查。

- 检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1 产品应由供方质量监督部门进行检查，保证其质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方可对收到的产品按本标准的规定进行质量检验。如检验结果与本标准的规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.2  组批

产品应成批提交检验，每炉为一个批号。

5.3 检验项目

每批产品均应进行化学成分及表面质量的检验。

5.4 取样和制样

仲裁取样按如下规定进行：在产品锭的上表面沿中心线位置均分6等份，用麻花钻头在等分线上5个点取试料，弃去表面层，添加无水乙醇（分析纯）进行冷却、润滑，以减少试料掺杂，钻屑经盐酸（1+1）浸泡，然后再经离子交换纯水把钻屑表面冲洗干净，烘干后，混合均匀，用四分法缩分至分析试样所需的量。

5.5 检验结果的判定

5.5.1 化学成分分析结果与本标准规定不符合时，则该批产品为不合格。

5.5.2 表面质量不符合本标准规定时，判该锭不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志

每批产品均应在锭上醒目处打印供方的商标及批号。

6.2  包装

产品用干净的牛皮纸包裹后，放入塑料袋内，每袋净重不超过40kg，袋上表明：产品名称、批号、净重、供方名称、出厂日期；或采用塑料袋内包后，装入瓦楞纸箱或供需双方协商其它包装箱内，在箱上醒目处注明防潮、轻放等文字或标志。

6.3  运输

产品运输过程中，应防止雨淋，受潮，不得激烈碰撞，以免损坏包装而玷污产品。

6.4  贮存

产品应存放在清洁、干燥和无酸碱气氛之处，以免产品玷污变质。

6.5  质量证明书

每批高纯铝应附质量证明书，其上注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称；

c) 批号、净重；

- 分析检验结果及技术（质量）监督部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

- 订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）应包括下列内容：

  - 产品名称；

  - 规格和牌号；

  - 数量；

  - 本标准编号；

  - 其他需要在合同中注明的内容。