前    言

本标准代替GB/T1776-1995《超细铂粉》。

本标准与GB/T1776-1995相比，主要有如下变动：

——取消超细铂粉的产品牌号FPtH-1。

——增加有害杂质元素Cd的最高允许量，将有害杂质元素Pb的最高允许量由0.005%修订为0.001%。

——铂粉的比表面积由原标准的大于7.0 m2/g修订为在3.5m2/g～7.0m2/g。

——删除了原标准表2中的平均粒径尺寸。

——增加了粒径特征参数D10、D50、D90，微粒尺寸分布中D90表示90%的微粒，D50表示50%的微粒，D10表示10%的微粒。

——铂粉的松装密度由原标准的0.4 g/cm3～0.7 g/cm3修订为0.7 g/cm3～1.0g/cm3。

——铂粉的振实密度由原标准的0.7 g/cm3～1.1 g/cm3修订为1.0 g/cm3～1.4g/cm3。

本标准由中国有色金属工业协会提出

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由贵研铂业股份有限公司负责起草

本标准主要起草人：杨雯、余青智、张晓民、李文琳、陈伏生。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T1776-88、GB/T1776-1995

超细铂粉

范围

本标准规定了超细铂粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及订货单内容。

本标准适用于电子工业用超细铂粉。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1419  海绵铂

GB/T 1479  金属粉末松装密度的测定 第1部分 漏斗法

GB/T 1774-1995 超细银粉

GB/T 5162  金属粉末 振实密度的测定

GB/T 15555.2  固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法

GB/T 19077.1  粒度分析 激光衍射法

要求

化学成分

超细铂粉的化学成分应符合表1的规定。

铂粉的化学成分要求                          单位为百分比

| Pt质量分数 不小于 | 杂质质量分数，不大于 | 杂质总量不大于 |
| --- | --- | --- |
|  | Pd | Rh | Ir | Au | Ag | Cu | Ni | Fe | Pb | Al | Si | Cd |  |
| 99.95 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.05 |
| 铂质量分数为百分之百减去表1中杂质实测量总量的余量。 |

超细铂粉的比表面积、平均粒度、松装密度、振实密度应符合表2的规定。

超细铂粉的比表面积、平均粒度、松装密度、振实密度

| 比表面积 m2/g | 松装密度 g/cm3 | 振实密度 g/cm3 |
| --- | --- | --- |
| 3.5～7.0 | 0.7～1.0 | 1.0～1.4 |

超细铂粉的粒度分布应符合表3的规定。

超细铂粉的粒度分布

| D10 μm | D50 μm | D90 μm |
| --- | --- | --- |
| ≤1.0 | 1.0～3.0 | 4.0～7.0 |

外观：超细铂粉为黑色（黑灰色）超细粉末。产品应纯净，无可见夹杂物。

检验方法

化学成分的分析按GB/T 1419中附录A及GB/T 15555.2的规定进行。

比表面积的测定按GB/T 1774-1995中附录A的规定进行。

粒度的测定按 GB/T 19077.1的规定进行。

松装密度的测定按GB/T 1479的规定进行。

振实密度的测定，按GB/T 5162的规定进行。

外观采用目视进行检查。

检测规则

检验和验收

每批产品应由供方检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方在需方共同进行。

组批

铂粉应成批提交检验，每批应由同一批次的产品组成，一次投料生产出的产品为一批，批重不限。

检验项目

每批粉料应进行外观、比表面积、化学成分、平均粒度、松装密度、振实密度的检验。需方提出的其它检验项目，由供需双方协商确定。

取样方法

将该批产品混匀，按四分法缩分至1～5g。若同批产品分瓶包装，则每瓶取出1个试样（约50g），经合并混匀后, 再按四分法缩分至1～5。

检验结果的判定

化学成份不合格时，判该批产品不合格。

其他各项检验项目第一次检验不合格时，允许从该批产品中取双倍试样进行复验。复验结果全部合格，则判该批产品合格。若复验结果仍有试样不合格，则判该批产品不合格。重复试验最多不得超过一次。

标志、包装、运输、贮存

产品标志

在已检验合格的每批产品上应附上如下标记：

a）产品名称；

b）产品编号、批号；

c）净重、毛重；

d）生产日期。

包装、运输和贮存

包装

检验合格的超细铂粉用带密封盖的塑料瓶子分装，瓶口加密封带。装入包装箱中，包装瓶四周填充安全物质。

运输

运输应避免污染和机械破损。

贮存

超细铂粉应密封存放于清洁、干燥、避光、无腐蚀性气氛的场所。

质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）产品批号；

d）净重；

e）各项检验结果和技术监督部门印记；

g）本标准编号；

h）出厂日期。

订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）产品重量；

d）包装规格；

e）交货日期；

f）运输方式；

g）本标准编号（含年代号）；

h）其它。

# Text boxes

ICS 77.150.99

H 68

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

代替GB/T1776-1995

超细铂粉

Super fine platinum powder

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家质量监督检验检疫总局发布