超细金粉

编制说明

（预审稿） 二OO七年四月

超细金粉

编  制  说  明

一、任务来源及计划要求

贵研铂业股份有限公司于2006年2月向上级主管部门提出修订GB/T1775-1995国家标准的计划， 2006年4月全国有色金属标准化技术委员会以有色标委（2006）第13号文下达该国家标准的修订任务，国家标准计划号为200630596-T-610，技术归口单位为中国有色金属工业标准计量质量研究所，起草单位为贵研铂业股份有限公司。

本标准主要起草人：李世鸿、金勿毁、魏丽红。

二、编制过程

GB/T 1775-1995从发布至今已有十多年，在这十多年中，随着科学技术的进步，特别是电子工业快速发展，对超细金粉不断有新的要求，导致原标准所列指标已不能满足现有的生产技术和使用要求，因此亟需对国家标准GB/T 1775-1995进行修订。通过此次修订，新标准既能体现生产方的技术水平，又能满足使用方的技术要求。

该标准的修订原则是以GB/T 1775-1995为基础，力求使该标准与国外先进标准接轨。

贵研铂业股份有限公司自2006年4月接到修订任务，首先对原标准内容进行全面审阅，既考虑标准的先进性，又考虑标准的适用性和可操作性，并根据我国原材料加工能力、分析水平等实际情况，认真分析和研究国内外相关标准的技术内容和特点，结合这十多年超细金粉的研究开发和使用情况，作为修订该标准的技术依据。

三、主要技术内容的说明

起草人参照Degussa、Ferro、Dupont等公司的产品介绍，对金属粉体的表征主要通过物理参数（包括松装密度、振实密度、微粒尺寸（Fisher Sub Sieve Sizer）、比表面积），损失率，微粒尺寸分布等三方面实现。

在编制工作中我们查阅了有关标准化组织关于金粉的标准资料，没有查到国外有关金粉的标准，仅查到ASTM 有关精炼金的标准文件。

本标准与原标准相比，主要有如下变动：

1、根据超细金粉的应用特点(主要用于厚膜电子浆料)，本标准规定金的光谱分析纯度不小于99.95%。

- 金粉比表面积的确定，从2002年～2004年的抽样分析，检测结果在1.5～2.5m2/g。因此，我们将其指标定为1.0～3.0m2/g。

- 通过对2002年～2004年抽样送检松装密度检测的结果，该指标范围定为5.0～7.0g/cm3。

- 通过对2002年～2004年抽样送检振实密度检测的结果，该指标范围定为6.0～8.0 g/cm3。

- 本标准中增加了烧损率，微粒尺寸分布等要求。

- 关于烧损率检测的规定温度110℃、538℃为设定温度值，根椐Degussa产品说明书。

- 微粒尺寸分布中，D90表示90%的微粒的尺寸小于D90，D50表示50%的微粒的尺寸小于D50，D10表示10%的微粒的尺寸小于D10。

四、与国外同类标准水平的对比分析

目前，尚未检索到相关的国外标准。与GB/T1775-1995的比较，增加了烧损率，粒度分布等要求。

五、与现行法规、标准的关系

本标准完全满足现行国家法规的要求，与现行标准相比，技术参数要求更合理，格式更规范，可取代原标准GB/T 1775-1995

六、标准实施的建议

建议该标准为推荐性标准。

七、参考资料

1、GB/T 1775超细金粉

2、Ferro 产品说明书

3、Degussa 产品说明书