超细铂粉

编制说明

（预审稿）

二OO七年四月

超细铂粉

编  制  说  明

一、任务来源及计划要求

贵研铂业股份有限公司于2006年2月向上级主管部门提出修订GB/T15159-1994国家标准的计划， 2006年4月全国有色金属标准化技术委员会以有色标委（2006）第13号文下达该国家标准的修订任务，国家标准计划号为20060596-T-610，技术归口单位为中国有色金属工业标准计量质量研究所，起草单位为贵研铂业股份有限公司。

本标准主要起草人：杨雯、张晓民、余青智、李文琳、陈伏生。

二、编制过程

接到编制任务后，即对多年来所生产铂粉的检测结果进行了对比分析，查阅了有关铂的技术资料，查阅了ASTM,JIS等标准中有关贵金属的标准，参考了ASTM B 589—94(Reapproved 1999) Standard Specification For Refined Palladium，进行了不同工艺条件下铂粉的制备和相应的分析检验等工作。

三、调研和分析工作的情况

随着国际市场对电子元件无铅无镉的要求，本标准规定了对有害杂质元素铅、镉含量的要求。

参照Degussa、Ferro、Dupont等公司的产品介绍，对金属粉体的表征主要通过物理参数:松装密度,振实密度,微粒尺寸（Fisher Sub Sieve Sizer）,比表面积，微粒尺寸分布这几方面实现。

关于松装密度和振实密度的相互关系，我们分析了Degussa公司的产品说明书，对同一批粉料，振实密度是松装密度的1.38～1.72倍；Ferro公司的产品说明书没有提供松装密度，本公司的产品是1.37～1.43倍。

关于微粒尺寸（Fisher Sub Sieve Sizer）和微粒尺寸分布的比较分析，Degussa、Ferro等公司的产品，微粒尺寸分布通过微粒尺寸分析仪检测，其微粒尺寸的指标范围在0.10～1.00μm (Degussa), 0.10～1.70μm(Ferro)，而微粒尺寸分布的指标范围是D90:13.03μm,D50:6.82μm,D10:2.67μm～D90:6.06μm,D50:2.38μm,D10:0.62μm (Degussa)；D90:16.0μm,D50:10.0μm,D10:3.0μm～D90:1.5μm,D50:1.2μm,D10:1.0μm (Ferro)。我们产品的检测结果，微粒尺寸分布为： D90:5.398μm,D50:1.818μm,D10:0.767μm。

在编制工作中我们查阅了有关标准化组织关于铂粉的标准资料，没有查到有关铂粉的标准，仅查到ASTM 有关精炼铂的标准文件。

四、修订技术内容的说明

本标准与原标准相比，主要有如下变动：

1、取消超细铂粉的产品牌号FPtH-1。

2、根据电子产品无铅，无镉化的国际趋势，增加有害杂质元素Cd的最高允许量，还将有害杂质元素Pb的最高允许量由0.005%修订为0.001%。

- 铂粉比表面积的确定，从近几年的抽样分析，检测结果在3.96～5.0m2/g之间。结合市场需要将原指标修订为3.5～7.0m2/g。

- 删除了原标准表2中的平均粒径尺寸。

- 通过近几年松装密度的抽样，用漏斗法检测，其结果为0.7～1.0g/cm3。因此，我们将原超细铂粉的松装密度指标范围修订为0.7～1.0g/cm3。

- 通过近几年振实密度的抽样检测，其结果为1.0～1.4g/cm3，因此，我们将原超细铂粉的振实密度指标范围修订为1.0～1.4g/cm3。

- 增加了粒径特征参数D10、D50、D90，微粒尺寸分布中D90表示90%的微粒，D50表示50%的微粒，D10表示10%的微粒。

五、与现行法规、标准的关系

本标准完全满足现行国家法规的要求，与现行标准相比，技术参数要求更合理，格式更规范，建议用修订后的标准代替GB/T1776-1995。

六、参考资料

1、ASTM B 561-94 (Reapproved 1999)  Standard Specification for Refined Platinum

2、Ferro 产品说明书

3、Degussa 产品说明书