锡及锡合金废料废件分类技术条件

编 制 说 明

- 任务来源及计划要求：

根据全国有色金属标准化技术委员会有色标秘（2006）第10号《关于开展<锡及锡合金废料废件分类条件>标准工作函》要求，本标准由中国有色金属工业协会首次提出，由云南锡业集团有限责任公司负责起草，全国有色标准化委员会重标委参与，已报国家标准项目计划。

- 编制目的及原则：

本标的准编制规范、指导充分开发和利用锡金属再生资源,保护我国原生锡资源消耗，减少开采、加工锡资源带来的环境污染，减少能耗。促进锡及锡合金废料废件的回收利用，发展循环经济及保证可持续发展，解决资源不足与经济发展不相适应的瓶颈问题。在标准的调研、制定过程中，充分体现了国内锡及锡合金废料废件的回收、贸易、加工处理技术水平的实际情况为基础，充分满足其适宜性、可操作性、先进性及可靠性需求。制定了锡及锡合金废料废件的分类及要求、品质与形状、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等作出了明确的要求。

- 编制及调研过程简述。

2006年3月接受本标准工作函并立项，组织人员制定工作计划，明确起草小组人员职责。

2006年4~6月，收集信息，查询国内外相关资料。

2006年7~9月根据锡及锡合金的延伸产品。经使用后产生的废料废件提出初步调研计划。

2006年10~11月先后对云南省个旧市乘风冶炼厂、云南省蒙自清宇有色金属回收公司等单位进行走访调研。

2006年12月编制起草标准初稿。

2007年1月参加全国有色金属标准化技术委员会在哈尔滨市召开的讨论会。

2007年1月~2月，根据讨论会提出的意见及建议，再次走访了哈尔滨电机厂有限责任公司、北京市远东德力电子有限公司、秦皇岛北方玻璃集团有限公司、天津市宏达电子有限公司、天津津泰物流有限公司、天津友森新型电子有限公司、 云南蒙自清宇废旧有限公司、云南乘风冶炼厂等中外企业。

2007年3~4月，修改、补充、完善本标准。

2007年5~6月起草编制说明、发出征集意见稿，形成终审标准审定稿。

- 主要技术内容的说明

本标准几乎涵盖了所有锡及锡合金产品生产、加工和使用后产生的废料废件。为便于废料废件的分类、包装、地运输、储存，提高生产、加工企业的锡金属利用率，便于分类回收、贸易、加工处理。按其化学成分、物理形态分为四个大类，八个不同的组别，在按尺寸可分为15个废料废件名称，具体要求及化学成分应符合对应的本标准2的规定要求。

- 与国内外同类标准水平对比分析。

目前尚无国际锡及锡合金废料废件分类技术条件标准，也无同类国内标准。在制定过程中，部分参照了美国《ISIRI废料手册》，本标准的起草制定填补了该类标准的空白。

- 与现行法律、法规、标准的关系。

经上网、资料及对法律法规的查询，未发现与现行法律法规冲突之处。

《锡及锡合金废料废件分类技术条件》编写组

2007年6月5日