GB/T 3954-200×

代替GB/T 3954-2001

中华人民共和国国家标准

电工圆铝杆

Aluminium rod for electrical purpose

ICS 77.150.10

H 61

(征求意见稿)

200×－××－××发布                             200×－××－××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

前  言

GB/T 3954-200×

本标准代替GB/T 3954-2001《电工圆铝杆》。

本标准与GB/T 3954-2001相比，主要变化如下：

——新标准中对品种进一步细化，纯铝电工圆铝杆（牌号由1A99、1A95、1A90、1070、1370、1060、1350、1R50组成）；合金电工圆铝杆（牌号由6101、6201组成）。

——增加了高级铝电工圆铝杆H—A和H—A2两个型号及合金铝电工圆铝杆A—A、A—A1、A—A4三个型号。

——对于状态，按照GB/T 16475《变形铝及铝合金状态代号》中的规定，增加了牌号6101、6201电工圆铝杆T1、T4两个状态。

——成份要求基本引用GB/T 3190《变形铝及铝合金化学成分》中规定，但对部分微量元素做了要求。牌号6201的化学成分与ASTM B398/398M中的要求一致。

——规定了不同牌号、不同状态下电工圆铝杆的机械性能和电性能。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口并负责解释。

本标准负责起草单位：包头铝业股份有限公司、中铝贵州分公司。

本标准参加起草单位：ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ。

本标准主要起草人：ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为

——GB/T 3954-2001；GB/T 3954-1983。

I

GB/T 3954-200×

电工圆铝杆

# 范围

本标准规定了电工圆铝杆的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及订货单内容。

本标准适用于拉制电线电缆导电线芯用圆铝线、型铝线和其他电工用铝导体的热轧电工圆铝杆。

# 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 3048.2                     电线电缆电性能试验方法    金属导体材料电阻率试验

GB/T 3190                       变形铝及铝合金化学成分

GB/T 4909.2                     裸电线试验方法    尺寸测量

GB/T 4909.3                     裸电线试验方法    拉力试验

GB/T 6987（所有部分）           铝及铝合金化学分析方法

GB/T 7999                       铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 8170                       数值修约规则

YS/T 309                        重熔用铝稀土合金锭

# 要求

## 产品分类

3.1.1电工圆铝杆按材料化学成分分为纯铝电工圆铝杆、合金电工圆铝杆两大类。

3.1.2 电工圆铝杆的牌号、型号、状态和直径见表1。

表1

| 品种 | 牌 号 | 型号 | 状态 | 直径/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯铝电工圆铝杆 | 1A99 1A95 1A90 | H-A | O | 7.0～25.0 |
|  |  | H-A2 | H112 |  |
|  | 1070 1060 1370 1350 | A | O |  |
|  |  | A2、A4、A6、A8 | H112 |  |
|  | 1R50 | RE-A | O |  |
|  |  | RE-A2、RE-A4、RE-A6、RE-A8 | H112 |  |
| 合金电工圆铝杆 | 6101 | A-A | H112 |  |
|  |  | A-A1 | T1 |  |
|  |  | A-A4 | T4 |  |
|  | 6201 | A-A | H112 |  |
|  |  | A-A1 | T1 |  |
|  |  | A-A4 | T4 |  |

注：牌号1R50正在注册过程之中。

1

#### GB/T 3954-200×

- 3.1.3标记示例

型号H-A，直径9.5mm，牌号1A95的纯铝电工圆铝杆记为：

纯铝电工圆铝  H-A  Ф9.5  1A95  GB/T 3954-200×

型号RE-A2，直径9.5mm，牌号1R50的纯铝电工圆铝杆标记为：

纯铝电工圆铝杆A2 Ф9.5  1R50  GB/T 3954-200×

型号A-A，直径9.5mm，牌号6201的合金电工圆铝杆标记为：

合金电工圆铝杆A-A Ф9.5  6201  GB/T 3954-200×

## 化学成分

## 3.2.1   纯铝电工圆铝杆和合金电工圆铝杆的化学成分应分别符合GB/T 3190的有关规定。需方要求调整元素极限值，或对GB/T 3190中未规定的其他杂质元素含量有要求时，可与供方另行协议。

## 3.2.2  分析数值的判定采用修约比较法，数值修约规则按GB/T 8170的有关规定进行。修约数位应与GB/T 3190及3.2.1条和有关协议所规定元素极限值数位一致。

## 尺寸偏差

## 电工圆铝杆直径偏差、不圆度应符合表2的规定。

## 表2                                          mm

| 直径的范围 | 偏差，标准直径的% | 不圆度，不大于 | 典型的直径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.0～8.9 | ±5 | 0.6 | 7.5 |
| 9.0～10.9 | ±5 | 0.9 | 9.5 |
| 11.0～13.9 | ±5 | 0.9 | 12.0 |
| 14.0～16.9 | ±5 | 1.0 | 15.0 |
| 17.0～21.9 | ±5 | 1.0 | 19.0 |
| 22.0～25.0 | ±5 | 1.2 | 24.0 |
| 注：不圆度为圆铝杆垂直于轴线的同一截面上测得的最大和最小直径之差。 |  |  |  |

## 力学性能和电性能

## 电工圆铝杆的力学性能和电性能应符合表3的规定。

表3

| 牌号 | 型号 | 抗拉强度，MPa | 伸长率，不小于 | 电阻率（20℃）nΩ·m不大于 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A99 1A95 1A90 | H-A | 30～50 | 40 | 27.30 |
|  | H-A2 | 50～80 | 35 | 27.40 |
| 1070 1060 1370 1350 | A | 60～80 | 25 | 27.55 |
|  | A2 | 80～110 | 13 | 27.85 |
|  | A4 | 95～115 | 11 | 28.01 |
|  | A6 | 110～130 | 8 | 28.01 |
|  | A8 | 120～150 | 6 | 28.01 |
| 1R50 | RE-A | 60～80 | 25 | 27.55 |
|  | RE-A2 | 80～110 | 13 | 27.85 |
|  | RE-A4 | 95～115 | 11 | 28.01 |
|  | RE-A6 | 110～130 | 8 | 28.01 |
|  | RE-A8 | 120～150 | 6 | 28.01 |
| 6101 | A-A | 150～200 | 10 | 35.00 |
|  | A-A1 a | 190～240 | 11 | 35.00 |
|  | A-A4 a | 150～200 | 13 | 35.00 |
| 6201 | A-A | 160～210 | 10 | 35.00 |
|  | A-A1 a | 205～265 | 11 | 35.00 |
|  | A-A4 a | 160～210 | 13 | 35.00 |
| a：至少淬火3天以后检测。 |  |  |  |  |

## 表面质量

3.5.1电工圆铝杆应圆整，尺寸均匀。

3.5.2电工圆铝杆表面应清洁，不应有摺边、错圆、裂纹、夹杂物、扭结等缺陷及其他对使用有害的缺陷，允许有轻微的机械擦伤、斑疤、麻坑、起皮或飞边等。

## 交货重量

## 3.6.1电工圆铝杆应成卷供货，大卷为1000 Kg及以上，小卷300 Kg＜1000 Kg。

## 3.6.2电工圆铝杆大卷每卷不超过2根，每根不低于500kg，小卷每卷应为1根，除另有协议外，圆铝杆不允许焊接或扭接。

## 3.6.3根据双方协议，允许任何重量的电工圆铝杆交货。

# 试验方法

## 化学成分分析方法

## 化学成分按GB/T 6987或GB/T 7999的规定进行，其中稀土总量的测定按YS/T 309-1998中附录A

## 和附录B的规定进行；仲裁分析方法按GB/T 6987规定进行，其中稀土总量的测定按YS/T 309-1998

## 中附录A和附录B的规定进行

## 4.2 抗拉强度及伸长率检验方法

## 抗拉强度及伸长率试验按GB/T 4909.3的规定进行。

## 4.3 电阻率检验方法

## 电阻率试验按GB/T 3048.2的规定进行。

## 4.4 直径偏差检验方法

直径偏差测量按GB/T 4909.2的规定进行。

## 表面质量

表面质量用目视检查。

# 检验规则

## 检查和验收

### 电工圆铝杆由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

### 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及订货合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量的异议，应在收到产品之日起十日内提出；属于化学成分及其他性能的异议，应在收到产品之日起一个月内提出。如需仲裁，供需双方在需方共同进行仲裁取样。

#### GB/T 3954-200×

## 组批

电工圆铝杆应成批提交检验，每批应由同一型号、状态和直径的产品组成。

## 检验项目

每批电工圆铝杆均应进行化学成分、尺寸偏差、力学性能、电性能及外观的检验。

## 取样和制样

电工圆铝杆取样位置和取样数量应符合表5的规定。

表5

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 |
| --- | --- | --- |
| 化学成分 | 任意部位 | 每熔次1个1） |
| 力学性能 | 任意部位 | 大卷逐卷，小卷每2卷取1个试样 |
| 电性能 |  | 大卷逐卷，小卷每2卷取1个试样 |
| 尺寸偏差 |  | 大卷逐卷，小卷每2卷取1个试样 |
| 表面质量 | —— | 逐卷 |
| 1）从成品上取样时，应每批取1个。 |  |  |

## 检验结果的判定

### 化学成分、力学性能、电性能检验结果采用修约比较法判定合格或不合格。

### 如有试样不符合3.4的要求，则应从不合格试样所代表的那卷上再取2个试样进行复验，如仍有试样不合格，则判该卷不合格；对于小卷，如果其中任何试样不符合3.4的要求，则该卷判废，其余逐卷检验，合格者交货。

### 尺寸偏差不合格时，判该卷不合格，但允许供方逐卷检验，合格者交货。

### 表面质量不合格时，判该卷不合格，但允许供方切除不合格部分重新检验，合格者交货。

### 化学成分按供需双方合同要求执行，不合格时，则判该批不合格。

#### GB/T 3954-200×

# 标志、包装、运输、贮存

## 标志

在检查合格的每卷电工圆铝杆上应附有标签，其上标明：供方名称、产品名称、直径、型号、出厂批号及日期、标准编号。

## 包装

电工圆铝杆应成卷包装，并捆扎良好。允许按双方协商规定包装。

## 运输、贮存

在搬运、运输和贮存中应注意防雨、防潮、防腐蚀，运输、贮存的场所应清洁，保护电工圆铝杆表面免受机械损伤和污染。

## 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称、牌号；

#### GB/T 3954-200×

c）型号、状态；

d）直径；

e）出厂批号；

f）净重和件数；

g）检验结果和技术监督部门印记；

h）本标准编号；

i）出厂日期。

# 订货单内容

本标准所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 数量（重量）；

- 直径；

- 型号、状态；

- 线卷重量；

- 本标准编号

- 化学成分、包装方式等其他特殊要求。

━━━━━━━━━━━