- ICS27.010

- F 01

中华人民共和国国家标准

- GB/T XXXX—XXXX

锡冶炼企业产品能源消耗限额

The norm of energy consumption for products

of tin metallurgical enterprise

(送审稿)

XXXX—XX—XX发布                  XXXX—XX—XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

前 言

本标准首次制定。

本标准中4.2条和4.3条为强制性条款，4.4条为推荐性条款。

本标准自实施之日起，YS/T 105.1－2004《锡冶炼企业产品能耗》废止。

本标准的附录A、附录B均是资料性附录。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、国家标准化管理委员会工业一部、中国有色金属工业协会提出。

本标准同全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由柳州华锡集团有限责任公司负责起草。

本标准由云南锡业集团有限责任公司参加起草。

本标准主要起草人：张建军、徐林建、黄震宗、陶政修、张颖文、白 健、曹 靖、黄文杰、

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

锡冶炼企业产品能耗

⒈ 范围

本标准规定了锡冶炼企业锡产品的能源消耗（以下简称能耗）限额的要求、计算原则、计算方法及计算范围。

本标准适用于以锡精矿为原料的所有锡冶炼企业产品能耗的计算和考核评定，以及新建项目的能耗控制。

⒉ 规范性引用文件

下列文件中的条款，通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB2589     　  综合能耗计算通则

GB/T3484     　企业能量平衡通则

GB6422　　　　企业能耗计量与测试导则

GB12723     　 产品单位产量能源消耗定额编制原则

GB/T15587  　　工业企业能源管理导则

- ⒊ 术语、定义

下列术语、定义和符号适用于本标准。

3.1  工序能源单耗  unit energy consumption in working procedure

工序生产过程中生产每吨合格产品消耗的能源量。

3.2  工序实物单耗  unit object consumption in working procedure

工序生产过程中生产每吨合格产品消耗的某种能源实物量。

3.3  工艺能源单耗  unit energy consumption of technology

工艺生产过程中生产每吨合格产品消耗的能源量。

3.4  辅助能耗  assistant energy consumption

辅助生产系统用于产品生产的能源消耗量。

3.5  综合能源单耗  unit consumption of integrate energy

工艺能源单耗与工艺产品辅助能耗及损耗分摊量之和。

- ⒋ 要求

4.1　不同的锡冶炼工艺划分为四种情况：

-----完整工艺，即具备炼前处理、还原熔炼、精炼和炼渣四个工序的锡冶炼工艺；

-----无炼渣工艺，即只具备炼前处理、还原熔炼和精炼三个工序的锡冶炼工艺；

-----无炼渣和无精炼工艺，即只具备炼前处理和还原熔炼两个工序的锡冶炼工艺；

-----其它工艺，即具备炼前处理、还原熔炼、精炼和炼渣四个工序中的部分工序且不是前述两个工艺的锡冶炼工艺。

  - 现有锡冶炼企业产品能耗限额值应符合表1要求。

表1　现有锡冶炼企业单位产品能耗限额值

| 工艺、工序 |  | 能耗限定值/kgce/t |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工艺能耗 | 综合能耗 |
| 完整工艺，具备炼前处理、还原熔炼、精炼和炼渣工序 |  |  | 2800 |
| 无炼渣工艺，只具备炼前处理，还原熔炼和精炼工序 |  |  | 1800 |
| 无炼渣和无精炼工艺，只具备炼前处理和还原熔炼工序 |  |  | 1500 |
| 其它工艺 | 炼前处理工序 | 50 | 55 |
|  | 还原熔炼工序 | 1000 | 1100 |
|  | 精炼工序 | 230 | 240 |
|  | 炼渣工序 | 900 | 1000 |
| 注：炼渣工序以产出合格锡产品产量计算该工序能耗 |  |  |  |

4.3　新建锡冶炼企业产品能耗限额准入值应符合表2要求。

表2　新建锡冶炼企业单位产品能耗限额准入值

| 工艺、工序 |  | 能耗准入值/kgce/t |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工艺能耗 | 综合能耗 |
| 完整工艺，具备炼前处理、还原熔炼、精炼和炼渣工序 |  |  | 2400 |
| 无炼渣工艺，只具备炼前处理，还原熔炼和精炼工序 |  |  | 1400 |
| 无炼渣和无精炼工艺，只具备炼前处理的还原熔炼工序 |  |  | 1100 |
| 其它工艺 | 炼前处理工序 | 40 | 45 |
|  | 还原熔炼工序 | 850 | 900 |
|  | 精炼工序 | 180 | 190 |
|  | 炼渣工序 | 800 | 850 |
| 注：炼渣工序以企业合格锡产品产量计算该工序能耗 |  |  |  |

4.4　锡冶炼企业产品能耗先进值应符合表3要求。

表3　锡冶炼企业产品能耗先进值

| 工艺、工序 |  | 能耗目标值/kgce/t |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工艺能耗 | 综合能耗 |
| 完整工艺，具备炼前处理、还原熔炼、精炼和炼渣工序 |  |  | 2100 |
| 无炼渣工艺，只具备炼前处理，还原熔炼和精炼工序 |  |  | 1100 |
| 无炼渣和无精炼工艺，只具备炼前处理的还原熔炼工序 |  |  | 800 |
| 其它工艺 | 炼前处理工序 | 30 | 35 |
|  | 还原熔炼工序 | 750 | 800 |
|  | 精炼工序 | 130 | 140 |
|  | 炼渣工序 | 700 | 750 |
| 注：炼渣工序以企业合格锡产品产量计算该工序能耗 |  |  |  |

5．计算原则、计算方法及计算范围

5.1 计算原则

5.1.1 企业实际(生产)消耗的各种能源

企业实际消耗的各种能源包括：一次能源（原煤、原油、天然气等），二次能源（电力、热力、石油制品、焦炭、煤气等）和生产使用的耗能工质（水、氧气、压缩空气等）所消耗的能源。

企业实际消耗的各种能源是指用于生产活动的各种能源。其包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统用能，不包括生活用能和批准的基建项目用能。在企业实际消耗的能源中，用作原料的能源也必须包括在内。

生活用能是指企业系统内的宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务等直接用于生活方面的能耗。

5.1.2 企业计划统计期内的能源实物消耗量和能源消耗量

企业计划统计期内的某种能源实物消耗量的计算，应符合公式(1)：

eh=e1+e2-e3-e4-e5   ………………………………………(1)

式中：

eh──企业的能源实物消耗量

e1──企业购入能源实物量

e2──期初库存能源实物量

e3──外销能源实物量

e4──生活用能源实物量

e5──企业工程建设用能源量

企业计划统计期内的能源消耗量的计算，应符合公式(2)：

Eh=E1+E2-E3-E4-E5  ……………………………………(2)

式中：

Eh──企业计划统计期内能源消耗量；

E1──购入能源量；

E2──库存能源增减量；

E3──外销能源量；

E4──生活用能源量；

E5──企业工程建设用能源量。

所消耗的各种能源不得重计或漏计。存在供需关系时，输入、输出双方在计算中量值上应保持一致。设备大修的能源消耗也应计算在内。

5.1.3 各种能源的计量单位

企业生产能耗量、产品工艺能耗量、产品综合能耗量的单位：kgce/t、tce/t（千克标准煤/吨，吨标准煤/吨。以下简称为：千克标煤/吨、吨标煤/吨）；

煤炭、焦炭、重油、汽油、柴油的单位：kg（千克）、t（吨）；

电力的单位：kW·h、104kW·h（千瓦小时、万千瓦小时）；

蒸汽使用kJ（千焦）、MJ(兆焦)、GJ（百万千焦）；

煤气、压缩空气、氧气、天然气使用m3、104m3（立方米、万立方米）；

水使用t、104t（吨、万吨）。

5.1.4 各种能源（包括生产耗能工质消耗的能源）折算标煤量方法

应用基低（位）发热量等于29.3076MJ（兆焦）的燃料，即1kgce（千克标煤）。

各种能源及耗能工质消耗量应折算为标煤量计算。外购的燃料能源可取实测的低（位）发热量或供货单位提供的实测值为计算基础，或用国家统计部门的折算系数折算，参见附录A。二次能源及耗能工质均按相应能源等价值折算；企业能源转换自产时，按实际投入的能源实物量折算标煤量；由集中生产单位外销供应时，其能源等价值须主管部门规定；外购外销时，其能源等价值必须相同；当未提供能源等价值时，可按国家统计部门的折算系数折算，参见附录B。企业回收的余热按热力的折算系数，余热发电统一按电力的折算系数折算。

5.1.5　锡冶炼产品能耗的计算原则

锡冶炼各工序能耗的计算，除炼渣工序按产出合格锡产品产量计算工序能耗外，其余各工序应采用同一计划统计期内产出的合格产品实物产量计算单位产品能耗。

所有产品产量均以t（吨）为计量单位，以企业计划统计部门正式上报的数据为准。

5.1.6　有价金属综合回收的产品能耗计算原则

经过精炼的合金锡、精焊锡产品的能耗，按实际产品产量的比例分摊。

其它有价金属综合回收产品，指精锡、焊锡、锡基合金以外的产品，如：银、锑、铜、锌、铟、铋、砷及其化工产品等。所在工序能耗可以单独计量的，则单独分摊该工序的能源。

5.1.7　企业余热利用能源的计算原则

企业回收的余热，属于节约能源循环利用，不属于外购能源，在计算时，应避免和外购能源重复计算。余热利用装置用能计入能耗。回收能源自用部分，计入自用工序；转供其它工序时，在所用工序以正常消耗计入；回收的能源折标煤后应在回收余热的工序、工艺中扣除。

5.1.8　其他

企业的辅助、附属生产系统的能源消耗量和能源及耗能工质在企业内部贮存、转换与分配供应及外销中的损耗，应根据各产品工艺能耗占企业生产工艺能耗量的比例，分摊给各个产品。

5.2 计算方法

5.2.1 工序(工艺)实物单耗的计算

工序(工艺)实物单耗按式（3）计算:

ES=MSPZ …………………………………………………（3）

式中：

Es——某工序(工艺)的实物单耗，单位为千克每吨（kg/t）、千瓦小时每吨（kW·h/t）、立方米每吨(m3 /t)；

Ms——某工序(工艺)直接消耗的某种能源实物总量，千克（kg）、千瓦小时（kW·h）、立方米(m3)；

PZ——某工序(工艺)产出的合格产品（焙砂、粗锡、阴极锡、精锡）总实物量，单位为吨（t）。

5.2.2工序(工艺)能源单耗的计算

工序(工艺)能源单耗按式（4）计算：

EI=EHPZ…………………………………………………（4）

式中：

EI——某工序(工艺)能源单耗，单位为千克标煤每吨，(kgce/t)；

EH——某工序(工艺)直接消耗的各种能源实物量折标煤之和，单位为千克标煤（kgce）；

PZ——某工序(工艺)产出的合格产品（焙砂、粗锡、阴极锡、精锡）总实物量，单位为吨（t）。

注：该工序直接消耗的各种能源实物量折标煤量之和为代数和。

5.2.3 企业综合能耗的计算

- 企业综合能耗的计算按GB/T 2589中的8.1条款规定执行。

- 综合能耗的计算应符合公式（5）：

- E＝ｓ＝1ｎ（ｅｓ×ρｓ）…………………………………………（5）

- 式中：　E──企业综合能耗，t（吨）（标准煤）；

- es──生产活动中消耗的第s种能源实物量，实物单位单位；

- ρs──第s种能源的等价值；

- n　──企业消耗的能源种数。

5.3 计算范围

5.3.1　炼前处理工序产品能耗计算范围

从锡精矿开始到产出锡焙砂为止。包括（沸腾炉、回转窑）从配料、进料、焙烧、排料、供排风、物料输送、收尘、供排水、辅助设备及照明等所有能源量。

5.3.2　还原熔炼工序产品能耗计算范围

从锡焙砂(或锡精矿)开始到产出粗锡为止。包括（反射炉、或电炉、鼓风炉、短窑、保温炉、澳斯麦特炉、艾萨炉）从配料、进料、熔炼、供排风、收尘、供水、粉煤制备、煤气制造、余热装置、照明等所有消耗的能源量。

5.3.3　精炼工序产品能耗计算范围

火法精炼：从粗锡开始到产出合格锡产品（锡锭、焊锡、锡基合金）为止。包括从氧化锅、高温锅、结晶机、精炼锅、浇铸、熔析炉、真空炉等工序的加热、熔化除杂、供排水、供排风、收尘、煤气制造、车间运输、及照明等所有消耗的能源量。

湿法电解精炼：从粗锡开始到产出精锡（锡锭）为止。包括从精锡电解、焊锡电解、电解辅助设施及供排水、通风、车间运输、照明等所有消耗的能源量。

注：电解阳极泥处理综合回收有价金属，可单独分摊该工序的能源量。

5.3.4　炼渣工序产品能耗计算范围

从富渣开始到产出含锡烟尘为止。包括（烟化炉或电炉）从备料、进料、硫化挥发、供排水、收尘、供排风、粉煤制备、辅助设备及照明等所有消耗的能源量。

注：富渣含反射炉富渣、电炉富渣、澳斯麦特炉富渣、艾萨炉富渣。

5.3.5　各工序实物单耗、能耗计算

炼前处理工序、还原熔炼工序、精炼工序及炼渣工序实物单耗参照式（3）计算，炼前处理工序、还原熔炼工序、精炼工序及炼渣工序能源单耗参照式（4）计算。

各工序能耗计算中，当含回收余热时，按第5.1.7条款处理。

附录A

(资料性附录)

常用能源品种现行折标煤系数

表A　常用能源品种现行折标煤系数

| 能 源 |  | 折标煤系数及单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品 种 | 单 位 | 系 数 | 单 位 |
| 原 煤 | 吨 | 0.7143 | 吨标煤/吨 (tce/t) |
| 无烟煤 | 吨 | 0.900 | 吨标煤/吨 (tce/t) |
| 洗精煤 | 吨 | 0.900 | 吨标煤/吨 (tce/t) |
| 褐 煤 | 吨 | 0.404 | 吨标煤/吨 (tce/t) |
| 重 油 | 吨 | 1.4286 | 吨标煤/吨 (tce/t) |
| 汽 油 | 吨 | 1.4714 | 吨标煤/吨 (tce/t) |
| 柴 油 | 吨 | 1.4571 | 吨标煤/吨 (tce/t) |
| 焦 炭 | 吨 | 0.9714 | 吨标煤/吨 (tce/t) |
| 液化石油气 | 吨 | 1.7143 | 吨标煤/吨 (tce/t) |
| 电 力 | 万千瓦小时 | 1.229 | 吨标煤/万千瓦小时(tce/104kW·h) |
| 煤 气 (热值为1250×4.1868kj/m3) | 万立方米 | 1.786 | 吨标煤/万立方米(tce/104m3) |
| 热力（当量） | 百万千焦 | 0.03412 | 吨标煤/百万千焦 （tce/GJ） |
| 天然气 | 千立方米 | 1.3300 | 吨标煤/千立方米(tce/103m3) |
| 注1：蒸汽折标系数按热值计。 注2：部分品种仍采用“万”为计量单位。 |  |  |  |

附录 B

(资料性附录)

耗能工质能源等价值

表B 　耗能工质能源等价值(参考件)

| 耗 能 工 质 |  | 能 源 等 价 值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 单 位 | 热值MJ (兆焦) | 折标煤kg (千克) |
| 新 水 | 吨 | 7.5350 | 0.2571 |
| 软化水 | 吨 | 14.2347 | 0.4857 |
| 压缩空气 | 立方米 | 1.1723 | 0.4000 |
| 二氧化碳 | 立方米 | 6.2806 | 0.2143 |
| 氧 气 | 立方米 | 11.7230 | 0.4000 |
| 氮 气 | 立方米 | 11.7230 | 0.4000 |
|  |  | 19.6771 | 0.6714 |
| 乙 炔 | 立方米 | 243.6722 | 8.3143 |
| 电 石 | 千 克 | 60.9188 | 2.0786 |
| 注1：新鲜水指尚未使用的自来水。 注2：除乙炔、电石外，均按平均耗电计算。 注3：氮气作副产品时，折算系数取0.4000。作为主产品时折标煤系数取0.6714。 注4：乙炔按耗电计算。 注5：电石按平均焦炭、电计算。 |  |  |  |