《铜及铜合金波导管》国家标准

送审稿编制说明

- 标准修订情况简介

根据中国有色金属工业标准计量研究所，有色标委（2006）第13号《关于下达2006-2008年有色金属国家标准制、修订计划的通知》的文件精神，编号20061100-T-610《铜及铜合金波导管》的国家标准，由沈阳有色金属加工厂负责整合修订。

波导管在微波传输线中属于第二类，为具有均匀填充介质的传输线，传播横电波（TE）或横磁波（TM），在微波行业又称为色散波传输线，主要形状有矩形和圆形等，主要应用于军工、通信、卫星地面站、微波测量等领域。它具有频带宽，损耗小，便于连接，并起缓冲作用，是微波电子设备中不可缺少的传输线。特别是矩形波导管，随着我国通信行业的日渐强大，其应用范围越来越广泛。

沈阳有色金属加工厂从1957年开始研制波导管到60年代大批量生产，已有近五十年的生产历史，并在上个世纪八十年代末期将波导管的产品技术条件完善并制订了GB/T8893和GB/T8894两个波导管国家标准。其后又经过近二十年的发展，波导管生产系统日臻完善，工艺已成熟稳定。所以本次修订根据国家标准格局的需要，将圆形波导管标准与方形和矩形波导管标准整合一个《铜及铜合金波导管》标准，便于用户的使用与查找，生产厂家与用户的沟通协调。

2、主要技术指标说明

多年来，沈阳有色金属加工厂在生产常规波导管产品时，不断改进生产工艺，提高产品质量，将波导管产品在做细做精的基础上，开发出了许多型号不在原国家标准范围内，但在用户中已有一定需求量、占有一定市场份额的产品，在本次修订时加入到新标准中。

在高功率系统、毫米波系统和一些精密测试设备中，主要采用紫铜矩形波导管，因为其在实际应用中的损耗很小，近似为理想导体。一般b/a=2，即宽为高的2倍的波导管为标准波导管，因为b=a/2的波导能在保证频带宽度下达到最大通过功率。而根据要求的不同，在波导尺寸的选择上，有时在大功率时，为了提高功率容量，选b>a/2的高波导；为了减小体积，减轻重量，在小功率的情况下，要求选用b<a/2的扁波导管。

圆形波导管具有加工方便、双极化、低损耗等优点，广泛地应用于远距离通信、双极化馈线以及微波圆形谐振器等，较为常用。根据使用单位的需求不同，使用H62、H96或紫铜材料制作。

在本次修订时，主要技术指标参照美国金属与材料协会ASTM B372-97(2003)《铜及铜合金矩形波导管》和德国标准DIN 47302-80《高频波导管》修订。

  - 牌号的确定

多年来因为成本价格等因素的影响，波导管产品一直沿用T2、TU1、H62、H96这四种牌号，所以本次修订没有加入新的牌号。

  - 尺寸规格及其允许偏差

根据市场实际需求情况，加入了较为常用的几种波导管瑾。并增加了相应尺寸公差要求。

其中—圆形波导管增加了C580、C495和C430三种型号，并增加了相应技术要求。

—扁矩形波导管增加了F84和F100两种型号，并增加了相应技术要求。

—矩形波导管增加了R500一种型号，并增加了相应技术要求。

  - 对型号命名的说明

型号的命名方式因在此行业已使用多年，所以没做改动，其基本命名原则如下：

前面的字母为波导管形状英文字母的缩写，后面的数字为代表接收的主模频率范围平均值，这样便于用户按照自己的需求根据型号来选择所需要的波导管类型。

    - 圆形波导管

C—为英文circular 缩写

2.3.2矩形波导管

R—为英文rectangle 缩写

2.3.3中等扁矩形波导管

M—为英文medium 缩写

2.3.4扁矩形波导管

F—为英文flat 缩写

2.3.5方形波导管

Q—为英文square 缩写

- 与国外同类标准水平的对比情况

本标准与德国标准DIN 47302《高频波导管》的标准水平完全相同。而与ASTM B372-97(2003)《铜及铜合金矩形波导管》的标准水平对情况见下表。

本标准与ASTM B372《铜及铜合金矩形波导管》的公差对比

(表中斜体字为美国标准)

| 型号 | 内孔尺寸 | 壁厚 S | 外缘尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基本尺寸 | 允许偏差 ± | r1 |  | 基本尺寸 | 允许偏差 ± | r2 |
|  | a | b | Ⅰ级 | Ⅱ级 | ≤ |  | A | B | Ⅰ级 | Ⅱ级 | ≥ | ≤ |
| R400 | 5.69 | 2.845 | 0.02 | 0.03 | 0.3 | 1.015 | 7.72 | 4.88 | 0.05 | 0.08 | 0.5 | 1 |
| R320 | 7.112 | 3.556 | 0.02 | 0.03 | 0.4 | 1.015 | 9.14 | 5.59 | 0.05 | 0.08 | 0.5 | 1 |
| R260 | 8.636 | 4.318 | 0.02 | 0.03 | 0.4 | 1.015 | 10.67 | 6.35 | 0.05 | 0.08 | 0.5 | 1 |
|  | 8.64 | 4.32 | 0.051 |  |  | 1.02 | 10.7 | 6.35 | 0.076 |  |  |  |
| R220 | 10.67 | 4.318 | 0.021 | 0.03 | 0.4 | 1.015 | 12.7 | 6.35 | 0.05 | 0.08 | 0.5 | 1 |
|  | 10.7 | 4.32 | 0.051 |  |  | 1.02 | 12.7 | 6.35 | 0.076 |  |  |  |
| R180 | 12.95 | 6.477 | 0.026 | 0.04 | 0.4 | 1.015 | 14.99 | 8.51 | 0.05 | 0.08 | 0.5 | 1 |
|  | 13 | 6.48 | 0.051 |  |  | 1.02 | 15 | 8.51 | 0.076 |  |  |  |
| R140 | 15.8 | 7.899 | 0.031 | 0.04 | 0.4 | 1.015 | 17.83 | 9.93 | 0.05 | 0.08 | 0.5 | 1 |
|  | 15.8 | 7.9 | 0.051 |  |  | 1.02 | 17.8 | 9.93 | 0.076 |  |  |  |
|  | 19 | 9.52 | 0.076 |  |  | 1.27 | 21.6 | 12.1 | 0.076 |  |  |  |
| R120 | 19.05 | 9.525 | 0.038 | 0.05 | 0.8 | 1.27 | 21.59 | 12.06 | 0.05 | 0.08 | 0.65 | 1.15 |
| R100 | 22.86 | 10.16 | 0.046 | 0.06 | 0.8 | 1.27 | 25.4 | 12.7 | 0.05 | 0.08 | 0.65 | 1.15 |
|  | 22.9 | 10.2 | 0.1 |  |  | 1.27 | 25.4 | 12.7 | 0.1 |  |  |  |
| R84 | 28.5 | 12.62 | 0.057 | 0.08 | 0.8 | 1.625 | 31.75 | 15.88 | 0.05 | 0.1 | 0.8 | 1.3 |
|  | 28.5 | 12.6 | 0.1 |  |  | 1.63 | 31.8 | 15.9 | 0.1 |  |  |  |
|  | 34.8 | 15.8 | 0.1 |  |  | 1.63 | 38.1 | 19 | 0.1 |  |  |  |
| R70 | 34.85 | 15.8 | 0.07 | 0.1 | 0.8 | 1.625 | 38.1 | 19.05 | 0.08 | 0.14 | 0.8 | 1.3 |
| R58 | 40.39 | 20.19 | 0.081 | 0.11 | 0.8 | 1.625 | 43.64 | 23.44 | 0.08 | 0.14 | 0.8 | 1.3 |
|  | 40.4 | 20.2 | 0.13 |  |  | 1.63 | 43.6 | 23.4 | 0.13 |  |  |  |
|  | 47.5 | 22.1 | 0.13 |  |  | 1.63 | 50.8 | 25.4 | 0.13 |  |  |  |
| R48 | 47.55 | 22.15 | 0.095 | 0.13 | 0.8 | 1.625 | 50.8 | 25.4 | 0.1 | 0.15 | 0.8 | 1.3 |
| * | 58 | 25 | 0.12 | 0.18 | 0.8 | 2 | 62 | 29 | 0.12 | 0.18 | 1 | 1.5 |
| R40 | 58.17 | 29.08 | 0.12 | 0.16 | 1.2 | 1.625 | 61.42 | 32.33 | 0.12 | 0.18 | 0.8 | 1.3 |
|  | 58.2 | 29.1 | 0.15 |  |  | 1.63 | 61.4 | 32.3 | 0.15 |  |  |  |
|  | 72.1 | 34 | 0.15 |  |  | 2.03 | 76.2 | 38.1 | 0.15 |  |  |  |
| R32 | 72.14 | 34.04 | 0.14 | 0.19 | 1.2 | 2.03 | 76.2 | 38.1 | 0.14 | 0.2 | 1 | 1.5 |
| R26 | 86.36 | 43.18 | 0.17 | 0.24 | 1.2 | 2.03 | 90.42 | 47.24 | 0.17 | 0.25 | 1 | 1.5 |
|  | 86.4 | 43.2 | 0.15 |  |  | 2.03 | 90.4 | 47.2 | 0.15 |  |  |  |
|  | 109 | 54.6 | 0.2 |  |  | 2.03 | 113 | 58.7 | 0.2 |  |  |  |
| R22 | 109.22 | 54.16 | 0.22 | 0.31 | 1.2 | 2.03 | 113.28 | 58.67 | 0.2 | 0.32 | 1 | 1.5 |
| R16 | 129.54 | 64.77 | 0.26 | 0.38 | 1.2 | 2.03 | 133.6 | 68.83 | 0.2 | 0.35 | 1 | 1.5 |
|  | 130 | 64.8 | 0.2 |  |  | 2.03 | 134 | 68.8 | 0.2 |  |  |  |
|  | 165 | 82.6 | 0.2 |  |  | 2.03 | 169 | 86.6 | 0.2 |  |  |  |
| R14 | 165.1 | 82.55 | 0.33 | 0.47 | 1.2 | 2.03 | 169.16 | 86.61 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1.5 |

从以上表格中可看出，本标准的公差水平远远高于美国ASTM B 372《铜及铜合金矩形波导管》。

- 参考文献

GB/T8893-1988《圆形铜及铜合金波导管》

GB/T8894-1988《方形和矩形铜及铜合金波导管》

DIN 47302《高频波导管》

ASTM B372-97(2003)《铜及铜合金矩形波导管》

《微波技术及应用》 西安电子科技大学出版 2006年

《铜及铜合金波导管》编写组

2007年6月