《空调连接用件保温铜管》行业标准

征求意见稿编制说明

- 工作简况

根据中国有色金属工业协会文件，中色协综字[2006]080号《关于下达2006年有色金属行业标准制（修）订和行业标准样品研（复）制项目计划的通知》，序号45《空调连接件用保温铜管》行业标准的制订，由浙江海亮股份有限公司负责起草。

本标准为首次制订。

通过对空调连接件用保温铜管应用状况的市场调研，我们发现空调连接件用保温铜管在国内外空调、制冷行业已被广泛运用，其产品已得到消费者的认同。但目前国内外尚无相应标准可以参照，因此客户往往只能根据企业的内控标准或对产品的某些方面提出要求，给生产厂家组织生产和使用厂家采购及使用等都带来一定的难度，质量水平不一，容易引起市场上同类产品的质量混乱，所以有必要形成一个统一的标准，使供需双方有一个合理的参照。

现在国内外对空调连接用保温铜管的需求量越来越大，仅我公司就月供200吨左右，且不断增长。根据目前国内空调连接用保温铜管的生产使用情况，市场需求和供应的空调连接用保温铜管的规格尺寸、性能等各项指标都以满足使用要求为准，一般厂家的产品都能达到；另外，如果形成一个统一的标准，不但可以节省生产厂家的时间，增加生产厂家的效誉，同时可以促进空调连接用保温铜管生产厂家的发展，因此形成一个统一的标准是完全可行的也是十分必要的。

标准制订计划任务正式下达后， 海亮公司内部立即组织人员进行市场调研，咨询专家，并查阅了大量相关资料，在编制条件成熟后，于2007年6月，形成了《空调连接件用保温铜管》的征求意见稿及其编制说明。

2、编制原则、主要技术指标确定依据

因未能找到国内外同类标准，我们调查了国内生产保温套管的企业及许多使用该产品的用户，根据生产企业的内控标准并结合用户意见，制订了本行业标准。

  - 铜管的确定

目前生产企业均使用按GB/T 17791-1999 《空调与制冷用无缝铜管》生产的盘管作为铜管原料，经多年使用已获得用户信任，本标准直接采用，不作更改。

  - 保温套管的确定

目前市场上保温套管主要有两种，一种为黑色橡塑管，一种为聚乙烯泡沫（30倍发泡）管，黑色橡塑管市场使用量比较小，常少量用于中央空调连接，后者占据市场绝大部分，因此本标准采用后者为保温套管材料。

2.2.1保温套管尺寸规格及其允许偏差的确定(㎜)

根据市场实际需求情况和我国有色行业标准的特色，我们对保温套管的内径、壁厚等都作了相应规定。其中内径的大小关系到生产的难易及保温性能，内径大生产易但影响保温性能，所以本标准以确保能生产的情况下取最小内径值作为标准要求值，壁厚大小关系到成本和保温性能，壁厚越厚，保温性能越好，但成本越高，本标准根据市场已有产品壁厚厚度及生产成本，确定其标准值，其标准值确保不小于市场主流产品的壁厚值。

2.2.2  技术性能的确定

本标准根据客户实际要求，同时参照生产企业内控标准中的相应规定，技术性能采用了密度、吸水率、25%压缩应力、抗拉强度、伸长率、热传导率、压缩永久变形率、加热尺寸变化、燃烧性等九个指标，其中燃烧性作为参考。其数值是根据实际情况和试验论证确定的，在我们进行客户使用情况调查时，发现其完全满足客户使用要求。

- 与国外同类标准水平的对比情况

未找到国内外同类标准，故无法比较。