ICS 77.120.70

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—2007

钴及钴合金废料

Scraps of cobalt and cobalt alloy

（送审稿）

2006-××-××发布

2006-××-××实施

国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

前    言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由深圳市格林美高新技术股份有限公司负责起草。

本标准由金川集团有限公司参加起草。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

钴及钴合金废料

1  范围

本标准规定了钴及钴合金废料（以下简称废钴）的分类、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输及贮存。

本标准适用于废钴的国内外贸易、再生有色金属熔炼企业，也适用于加工制造企业使用的废钴。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 4180                稀土钴永磁材料

GB/T 5124.3              硬质合金化学分析方法  电位滴定法测定钴量

GB/T15679.1              钐钴永磁合金粉化学分析方法钐、钴量的测定

GB 16487.2               进口废物环境保护控制标准——冶炼渣

GB 16487.7               进口废物环境保护控制标准——废有色金属

GB 16487.8               进口废物环境保护控制标准——废电机

GB/T 18376（所有）       硬质合金牌号

YS/T 281                 钴化学分析方法

YS/T 255                 钴

SH/T 0345                加氢精制催化剂中钴含量测定法

3  废钴的分类与要求

废钴按照物理形态及存在方式分为六大类，即Ⅰ类：纯钴废料；Ⅱ类：钴合金废料；Ⅲ类：电池材料废料；Ⅳ类：催化剂废料；Ⅴ类：化工用钴废料；Ⅵ类：钴渣废料。按照每类废钴名称来区分不同级别，具体见表1所示。

表1 钴及钴合金废料的分类

| 类别 | 废钴名称 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ 类 ： 纯 钴 废 料 | 钴块 | 包括废钴锭、废钴片、废钴管、废钴丝等。 1级：钴含量不小于90%，无腐蚀，无其他夹杂物。 2级：钴含量不小于75%，无腐蚀，无其他夹杂物。 3级：钴含量不小于60%，无腐蚀，无其他夹杂物。 4级：钴含量不小于50%，无腐蚀，无其他夹杂物。 |
|  | 钴屑 | 包括废钴粒、纯钴加工碎屑等。 1级：钴含量不小于90%，无腐蚀，无其他夹杂物。 2级：钴含量不小于75%，无腐蚀，无其他夹杂物。 3级：钴含量不小于60%，无腐蚀，无其他夹杂物。 4级：钴含量不小于50%，无腐蚀，无其他夹杂物。 |
|  | 钴粉 | 包括废钴粉、纯钴加工产生的粉末等。 1级：钴含量不小于90%，无腐蚀，无其他夹杂物。 2级：钴含量不小于75%，无腐蚀，无其他夹杂物。 3级：钴含量不小于60%，无腐蚀，无其他夹杂物。 |
| 类别 | 废钴名称 | 级别 |
| Ⅱ 类 ： 钴 合 金 废 料 | 硬 质 合 金 废 料 | 废耐磨零件（顶锤、压缸、辊环），模具，切削刀片及刀具，钢结硬质合金，硬质合金磨削料、地沟料等。 1级：同一牌号的合金，钴含量不小于5%，无腐蚀，无夹杂。 2级：同一牌号的合金，钴含量不小于5%，夹杂物小于2%。 3级：同一类型的合金，钴含量不小于5%，无腐蚀，无夹杂。 4级：同一类型的合金，钴含量不小于5%，夹杂物小于2%。 |
|  | 超 级 合 金 废 料 | 包括废汽轮机部件（叶轮、叶片、导管），喷焊或喷涂废料，废高温发动机、涡轮机废件，废金刚石工具等含钴合金废料。 1级：同一类型的合金，钴含量不小于5%，无腐蚀，无夹杂。 2级：同一类型的合金，钴含量不小于5%，夹杂物小于2%。 3级：不同类型的合金，钴含量不小于5%，无腐蚀，无夹杂。 4级：不同类型的合金，钴含量不小于5%，夹杂物小于2%。 |
|  | 含钴 磁性 材料 废料 | 包括铝镍钴、铁铬钴、钐钴稀土合金废料等。 1级：同一牌号的含钴磁性合金，无其他夹杂物。 2级：同一牌号的含钴磁性合金，夹杂物小于2%。 3级：同种类型的含钴磁性合金，无其他夹杂物。 4级：同种类型的含钴磁性合金，夹杂物小于2%。 |
| Ⅲ 类 ： 电 池 材 料 废 料 | 废电池 | 包括废旧锂离子电池、镍氢电池等。 1级：由废弃锂离子电池组成，型号不限，无其他夹杂物。 2级：由废弃镍氢电池组成，型号不限，无其他夹杂物。 3级：由废旧锂离子电池、镍氢电池等混合组成，无其他夹杂物。 |
|  | 废电池 边角料 | 包括废锂离子电池和镍氢电池的边角料、废次材、切头、切尾料等。 1级：钴含量不小于20%，夹杂物小于2%。 2级：钴含量不小于10%，夹杂物小于2%。 3级：钴含量不小于5%，夹杂物小于2%。 |
| Ⅳ 类 ： 催 化 剂 废 料 | 催化剂 废料 | 包括钴锰催化剂、钴钼催化剂、油墨催干剂等。 1级：同一类型的催化剂，钴含量不小于15%，无其他夹杂物。 2级：同一类型的催化剂，钴含量不小于15%，夹杂物小于2%。 3级：同一类型的催化剂，钴含量不小于5%，无其他夹杂物。 4级：同一类型的催化剂，钴含量不小于5%，夹杂物小于2%。 |
| 类别 | 废钴名称 | 级别 |
| Ⅴ 类 ： 化 工 用 钴 废 料 | 渣状 | 包括化工用含钴试剂（钴的氧化物，钴盐等），钴黑，钴蓝，橡胶金属粘合剂以及硬玻璃陶瓷接封粘合剂等废料。 1级：钴含量不小于70%，无其他夹杂物。 2级：钴含量不小于55%，无其他夹杂物。 3级：钴含量不小于40%，无其他夹杂物。 4级：钴含量不小于25%，无其他夹杂物。 5级：钴含量不小于5%，无其他夹杂物。 |
|  | 屑状 | 包括钴玻璃碎片等屑状废弃物。 1级：钴含量不小于10%，无其他夹杂物。 2级：钴含量不小于5%，无其他夹杂物。 |
|  | 液体状 | 包括镀钴废水、废液等。 1级：钴含量不小于10%，无其他夹杂物。 2级：钴含量不小于5%，无其他夹杂物。 |
| Ⅵ 类 ： 钴 渣 废 料 | 钴渣 | 包括镍钴渣、锰钴渣、锌钴渣等。 1级：同一类型的钴渣，钴含量不小于25%，无其他夹杂物。 2级：同一类型的钴渣，钴含量不小于25%，夹杂物小于2%。 3级：同一类型的钴渣，钴含量不小于5%，无其他夹杂物。 4级：同一类型的钴渣，钴含量不小于5%，夹杂物小于2%。 |

4 要求

4.1 废钴的牌号由供需双方协商确定，并在合同中注明。如供需双方对牌号有异议时,则其化学成分应符合GB/T 4180、YS/T 255、GB/T 18376的规定。

4.2 经供需双方商定，可供应表中未列出的其他废钴。

4.3 块状废钴单件的最大外形尺寸由供需双方协商确定，并在合同中注明。

4.4 废钴中不允许混有易燃、易爆、有毒、有腐蚀性或带有放射性的物品，不允许混有医疗废物或密封容器。

4.5 废钴表面的杂物应尽量予以清除。

5 试验方法

5.1 一般通过目视检验废钴的组成成分与形态，并确定废钴质量是否与对应废钴名称的要求相符。

5.2 如果需对本标准中规定的各种废钴进行化学成份分析，由供需双方协商确定分析方法；未确定分析方法时，可按照GB/T5124.3、GB/T15679.1、SH/T 0345、YS/T 281、的规定进行。进口废钴的仲裁分析可按照上述规定进行，也可按照相关国家的相关规定进行，但需在合同中注明。

5.3 废钴中对环境造成影响的夹杂物和放射性污染物的控制按照GB16487.2、GB16487.7、GB16487.8的规定进行。

5.4 废钴中杂质的扣除方法、废钴外形尺寸及单块重量的测量方法等本标准中未规定的试验方法由供需双方协商确定。

6 检验规则

6.1 检查和验收

6.1.1 废钴宜供方技术监督部门进行检验，也可委托其他检验部门进行检验，保证其质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

6.1.2 需方应对收到的废钴按照本标准以及合同的规定进行检验，如检验结果与本标准以及合同的规定不符时，应单独封存，并在收到之日起15天内向供方提出，由供需双方协商解决。

6.2 组批

废钴应成批提交检验，每批应由组成成分、形态、废钴名称均相同的废钴组成，批重不限。

6.3 检验项目

应对每批废钴的组成成分与形态及合同要求进行的相关项目（如化学成分分析）进行检验。应对每批废钴中对环境造成影响的夹杂物和放射性污染物进行检验。每批废旧武器零部件应由供方做安全检查。

6.4 取样

取样方法由供需双方商定。

6.5 检验结果的判定

废钴的组成成分、形态或化学成分分析试验结果、对环境造成影响的夹杂物、放射性污染物检验结果或安全检查结果不符合要求时，判该批不合格。混入废钴中的国家文物，应按照国家有关规定处理。

7标志、包装、运输和贮存

7.1  标志

每批废钴宜附有标签，其上注明：

- 供方名称；

- 废钴名称

- 废钴类别、级别；

- 批号；

- 批重；

- 本标准编号。

7.2 包装

7.2.1  经供需双方协商确定，废钴可以打包或压块方式供货。

7.2.2  钴及钴合金屑、钴渣均应包装后交货，其包装方式、尺寸和重量由供需双方协商确定，并在合同中注明。

7.3  运输和贮存

7.3.1  不同批次的废钴在运输过程中不应混装。

7.3.2  废钴在运输、装卸、堆放过程中，严禁混入爆炸物、易燃物、垃圾、腐蚀物和有毒、放射性物品，也不得用被以上物品污染的装卸工具装运，有特殊要求时，应有防雨、防雪、防火设施。

7.4  质量证明书

废钴交货时，必须附有质量证明书，其上写明：

a) 供方名称；

b) 废钴名称、类别、级别；

c) 批号及批重；

d) 检验结果；

e) 发货日期；

f) 技术监督部门的印记；

g) 本标准编号。