《钴及钴合金废料》国家标准编制说明

（征求意见稿）

- 工作简况

1  任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会的任务安排，国家标准《钴及钴合金废料》的制定任务由深圳市格林美高新技术有限公司承担，并于2007年完成。

- 主要工作进程

2006年5月，深圳市格林美高新技术有限公司接到《钴及钴合金废料》的制定任务后，成立了标准编制工作组，确定了各成员的工作职能和任务，制定了工作计划和进度安排，填写了“推荐性国家标准项目任务书”，确定了制定原则，并进行了数据收集和资料查询，包括钴及钴合金废料的质量数据收集、不同钴废料的检测试验、与客户沟通，分析掌握国内市场钴废料的质量情况及用户需求。

- 编制原则

根据钴及钴合金废料的市场供需情况及其产品生产的发展需要，为了促进钴废料资源的回收利用，保护供需双方的合法权益，制定了关于钴及钴合金废料废件的分类技术的国家标准，标准内容包括钴及钴合金废料的分类、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输及贮存。本标准坚持以生产实际的可操作性为前提，以满足其实践性、适应性、先进性等需要为原则。

- 主要技术指标确定依据

因为钴及钴合金废料不是产品，也不是以自然矿物构成的组分相对稳定的原料，它来源于生产、流通、消费等不同的领域，成分千差万别、物理形态各异，并且受到不同的污染，是一种特殊的工业原料，因此其分类标准也有别于原料和产品标准。原苏联曾经制定过废有色金属标准，是按照有色金属及其合金的牌号制定的，每一种牌号的金属或合金都对应一种废金属。这种分类方法在废有色金属回收、贸易和利用过程中很难被采用，因此实用价值不大。

目前国际上废钴的回收、加工、贸易和利用过程中，普遍采用的是美国《ISRI废料规格手册》，它的优点是根据废料的种类进行分类，各类废料的形状可能不一，但成分相近，这样既利于回收和贸易，也利于废料的利用。因此，本标准参照美国2004《ISRI废料规格手册》，根据钴的不同应用领域，对钴及钴合金废料进行了分类，通过对国内外废钴现状和发展趋势的分析，根据废料回收、贸易和再生利用的实际情况，形成了本标准的征求意见稿。

1、基于钴及钴合金废料的回收和生产厂家增多、产量和用量增大、应用领域越来越广泛等情况，在广泛收集质量数据和生产实践的基础上，根据钴的不同应用领域对废钴进行分类。目前钴及钴合金主要应用在硬质合金、电池材料、催化剂、磁性材料、耐高温材料、电子电器材料，化学试剂，此外还用于有色玻璃、颜料、陶瓷等。因此，我们在这一基础上，将钴及钴合金废料分为纯钴废料、电池材料废料、催化剂废料、硬质合金废料、耐热合金废料、磁性材料废料、化学试剂废料、电子材料废料、其他化工用钴废料和钴渣废料十大类。

2、根据《进口废物环境保护控制标准》，对废钴中不允许含有的杂质进行了严格限制。

（1）根据GB16487.7进口废物环境保护控制标准——废有色金属的要求，进口废有色金属中无法在其加工利用过程中作为原料直接利用的其他夹带废物(如废木料、废纸、废塑料、废玻璃、渣土及剥离铁锈等)总重量不得超过进口废有色金属总重量的4%。

（2）根据GB16487.8进口废物环境保护控制标准——废电机的要求，进口废电机中无法在其加工利用过程中作为原料直接利用的其他夹带废物(如废木块、废纸、渣土、泥砂、废纤维、废玻璃、水泥块、剥离铁锈、废塑料和废橡胶等)总重量不得超过进口废电机重量的2%。

（3）根据GB16487.10进口废物环境保护控制标准——废五金电器的要求，进口废五金电器无法在加工利用中直接利用的其他夹带废物(如废木料、废纸、废织物、渣土、剥离铁锈以及国家不允许进口种类的废五金电器等)总重量不得超过进口废五金电器重量的4%。

3、标准规定了各类废钴的外观指标，部分钴废料规定了钴及其他金属含量，杂质含量，所有的技术指标的制定考虑了废钴来源厂家(金川集团、自贡硬质合金、株州钻石工业园、株州601、成都成量集团等)和使用厂家(金川集团、山东卧龙硬质合金有限公司等)的共同要求。

- 标准水平

本标准达到国内先进水平，国际国外未查到相关标准

- 标准属性

本标准首次制定，为推荐性国家标准。