附件1：

铜锡镍精矿产品能耗讨论会会议纪要

2007年6月26～29日在宁夏银川市召开了铜精矿、锡精矿、镍精矿产品能耗等三项标准的讨论会，会议由全国有色金属标准化技术委员会主持，江西铜业集团公司、大冶有色金属公司、葫芦岛有色金属集团公司、河南豫光金铅集团有限公司、云南锡业集团公司、柳州华锡集团有限责任公司、金川集团有限公司、锡矿山闪星锑业有限责任公司等单位的18名代表参加了讨论会，会议听取了负责起草单位江铜、云锡、和金川公司对标准制定情况及标准编制思路的介绍，同时对云南锡业集团公司提出的标准讨论稿进行了认真的讨论，现纪要如下：

根据各起草单位前期调研的情况，各单位对标准制定原则，统计范围，指标内容等方面，思路不统一，差别较大。

1、云南锡业公司根据调研的结果，现有矿山从储量，品位，采矿深度，矿石性质等可比性比较小，制定从原矿到精矿的能耗标准，比较难实现，建议修改标准名称，制定选矿能耗。理由是，现有选矿工艺比较容易划分，较统一，能源消耗情况易标准化。

2、江铜和金川公司认为，精矿能耗标准还是应该包括采矿和选矿能耗两部分，否则标准不完整。

3、有色标准所认为应该按照现有的统计方法，分采矿和选矿，采矿再分为坑采和露采。以此分别制定能耗指标。

4、部分代表针对国内现有矿山产能少，供不应求的情况，提出是否有必要对精矿能耗指标也提出限定、准入和先进三级指标。

与会代表各抒己见，激烈讨论，最终达成了部分共识：

1、根据国内现有矿山，富矿少，贫矿多，伴生矿多，矿石类型复杂等特点，以及对现有矿山能耗的统计，包括采矿和选矿的精矿产品能耗还是相当的高。例如，铜精矿中，按金属量计每吨铜的能耗是2.8吨标准煤，是铜冶炼能耗的近4倍。因此，在当前节能减排的大环境下，尽快的制定精矿能耗标准是非常急需和必要地。

2、精矿能耗标准中指标的确定参照冶炼产品能耗，设定三级指标。

3、能耗的计算，单位采矿能耗按矿石采掘量计算，单位选矿能耗按选矿量计算。

4、能耗的统计计算中，确定采选矿工艺过程中所必须消耗的工艺能耗，并根据采矿深度，品位等，考虑增加必要的系数。其它的辅助能耗和附属能耗，去繁存简，进行估算和补充。最终标准中只确定综合能耗指标。

5、会议原则上确定了精矿能耗标准名称不改变，分采矿和选矿两部分，采矿分坑采和露采分别制定能耗指标。起草单位先按此方案进行调研和起草工作。

会议要求各负责起草单位和参加单位，按照本次会议统一的思路，尽快开展调研工作，并要求各起草单位于8月初提出能耗标准征求意见稿。