附件2：

锑及锑氧化物化学分析方法预审会议纪要

2007年6月26～29日，在宁夏银川市召开《锑及锑氧化物化学分析方法》预审会，全国有色金属标准化技术委员会秘书处、锡矿山闪星锑业有限责任公司、广州有色金属研究院、柳州华锡集团、湖南辰州矿业股份有限公司、河南豫光金铅股份公司等六家单位八位专家代表参加了会议。锡矿山闪星锑业有限责任公司根据国家标准清理整顿的要求，将锑化学分析方法和三氧化二锑化学分析方法中的铅、铁、砷、硒四个元素的分析方法进行整合修订。代表们对起草单位提交的标准草案进行了认真的讨论，现纪要如下：

一、会议认为：原国标方法中铅量测定采用的原子吸收方法、铁量测定采用的分光光度法操作简便、精确度和准确度满足要求，本次修订只进行整合和格式上的修改是可行的；砷量、硒量的原测定方法使用苯、甲苯萃取分离基体，采用分光光度法测定，损害操作人员身体健康，改用原子荧光光谱法是一个技术进步，既科学、又符合当前安全环保的大潮流。

二、会议要求：

1、铅量的测定：锑、氧化锑试料预处理按原标准方案进行，分开描述，这样可以简化氧化锑试样的预处理操作；铅的测量下限从0.015％下延到0.005%，满足因技术进步而出现的低铅含量的锑品分析需要。

2、铁量的测定：试样预处理按样品含铁量的高、低分段，分别用挥发除锑、加酒石酸钾钠络合锑的方法来分离基体锑。

3、砷、硒测定的原标准方法（分光光度法）不予保留；制定原子荧光光谱法测定砷量的标准，试料称样量、分取体积要重新计算、核实，保证在符合线性范围的条件下压缩分段数。

4、负责起草单位应于7月底前将试验样品准备好并分发至各验证单位。

5、负责起草单位及验证单位应尽快完成试验报告及验证报告。标准草案按最新格式要求编写。

三、时间安排

2007年9月中旬前完成试验和验证工作。

2007年10月上旬提交送审稿。