ICS XXX

H62

中华人民共和国国家标准

GB/T 470—××××

代替GB/T470－1995

锌      锭

Zinc  ingots

（报批稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

前   言

本标准代替GB/T470-1997《锌锭》。与GB/T470-1997相比，本标准主要变化如下：

——Zn99.995牌号中的镉含量由0.002%改为0.003%；铁含量由0.002%改为0.003%；铝含量由0.003%改为0.001%；

——Zn99.95牌号中的铅含量由0.020%改为0.03%；铁含量由0.010%改为0.02%；

——Zn99.5牌号中的铅含量由0.3%改为0.45%；铁含量由0.04% 改为0.05%；

——牌号Zn99.87改为Zn99.85，其锌含量由98.7%改为98.5%，铅含量由1.0%改为1.4%；

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由输国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由葫芦岛有色金属集团有限公司负责起草。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准历次发布情况为：

——GB/T470-1997；GB/T470-1983。

锌   锭

1  范围

本标准规定了锌锭的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以锌精矿和含锌物料为原料，用蒸馏法、精馏法或电解法生产的锌锭。主要供镀锌、合金、化工、电气等工业部门使用。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1250               极限数值的表示方法和判定方法

GB/T 8170               数值修约规则

GB/T 12689（所有部分）  锌及锌合金化学分析方法

3 要求

3.1  产品分类

锌锭按化学成分分为5个牌号：Zn99.995、。Zn99.99、Zn99.95、Zn99.5、Zn98.5。

3.2  化学成分

锌锭的化学成分应符合表1的规定。

表1  锌锭的化学成分

| 牌号 | 化 学 成 分，% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zn 不小于 | 杂 质 含 量，不大于 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pb | Cd | Fe | Sn | Cu | Al | 总和 |
| Zn99.995 | 99.995 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| Zn99.99 | 99.99 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | — | 0.01 |
| Zn99.95 | 99.95 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.001 | 0.002 | — | 0.05 |
| Zn99.5 | 99.5 | 0.45 | 0.07 | 0.05 | — | — | — | 0.5 |
| Zn98.5 | 98.5 | 1.4 | 0.20 | 0.05 | — | — | — | 1.5 |
| 注：Zn99.99的锌锭用于生产压铸合金，最高铅含量应为0.003%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3  Zn99.995用于间接法生产氧化锌时，铜含量不大于0.0001%；除Zn99.5、Zn98.5以外的锌锭，用于生产铜锌合金时，铜含量不作规定；Zn99.99、Zn99.95中的铝含量应不大于0.003%。

3.4  锌的含量为100%减去表1中实测杂质总和的余量。

3.5  各牌号锌的杂质，在表1中规定的最末位后出现的数字，按GB/T 8170的规定处理。

3.6  锌锭表面不允许有熔洞、缩孔、夹层、浮渣及外来夹杂物，但允许有自然氧化膜。

GB/T 470-200X

3.7  锌锭单重为18kg～30kg，锭的厚度为30mm～50mm。锭的底面允许有两条凹沟及铸腿，便于集装和使用。

3.8  需方如对锌锭的形状、重量有特殊要求时，由供需双方商定。

4  试验方法

4.1  锌锭的化学成分仲裁分析方法按GB/T12689.1～12689.14的规定进行。

4.2  锌锭的表面质量用目测法进行检验。

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  锌锭应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.2  组批

锌锭应成批提交验收，每批应由同一牌号的锌锭组成。同一牌号的锌锭允许有多种批号，每批重量不超过60t。

5.3  检验项目

每批锌锭应进行化学成分和表面质量的检验。

5.4  仲裁取样和制样

5.4.1  仲裁样锭由供需双方按批等间隔抽取，每批抽取6～20块。

5.4.2  取样位置：将取得的样锭分组，每组样锭最多为10块。样锭按长边相靠并排摆放，第一块浇铸面向上，第二块浇铸面向下，依次交替排列成矩形，在此矩形上画出两对角线。再将每块锌锭表面等分成该组锭数加1个相等的部分，画出平行于锭长边的等分线。等分线与对角线的交点是取样的钻孔位置，即第一块锌锭的第一条等分线交点上钻孔，第二块锌锭在第二条等分线上钻孔，依此类推，详见图1。当钻屑量不足时，可在每块锭等分线交点相临处增加钻孔。

图 1锭样钻孔位置示意图

5.4.3  取样应选用直径10mm～15mm的钻头，钻孔时不得使用润滑剂，钻孔速度以钻屑不氧化为宜。去掉表面钻屑，钻孔深度不小于锌锭厚度的三分之二。

5.4.4  将每批所得钻屑剪碎至2mm以下，混合均匀缩分至1000g，用磁铁除净铁质后分成四等份，分别加封，盖供需双方印记，二份用于仲裁，其余双方各存一份。

GB/T 470-200X

5.5  检验结果判定

5.5.1  化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，按仲裁分析结果重新判定牌号。

5.5.2  表面质量不符合本标准规定时，按锭判为不合格。

6  标志、包装、运输、贮存

6.1  标志

6.1.1  每块锌锭上应浇铸或打印上生产厂商标和批号。

6.1.2  每块锌锭的一端或一侧应有不易脱落的颜色标志，各牌号锌锭的颜色标志规定如下：

锌  锭  牌  号                   颜  色  标  志

Zn 99.995                         红色二条

Zn99.99                           红色一条

Zn99.95                           黑色一条

Zn99.5                            绿色二条

Zn98.5                            绿色一条

出口锌锭允许不作颜色标志。

6.1.3  锌锭应打捆集装，每捆应注明：

a）供方名称或商标；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）捆重。

6.2  包装、运输和贮存

6.2.1  锌锭禁止用带酸、碱、盐等腐蚀锌锭的包装物包装和运输工具装运。

6.2.2 不同牌号的锌锭用同一车皮装运时，应分隔开，插上明显标志。

6.3  质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a）供方名称、地址、电话、传真；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）净重和件（捆）数；

e）分析检验结果和技术监督部门印记；

f）本标准编号、年代号；

g）出厂日期。

7  订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）应包括下列内容：

7.1  产品名称。

7.2  牌号。

7.3  数量。

7.4  本标准编号、年代号。

7.5  其他。