关于国标《锌锭》的编制说明

（第二稿）

一、工作简况

1.任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会有色标委（2006）第13号“关于下达2006～2008年有色金属国家标准修订计划的通知”规定，国家标准GB/T470-1997《锌锭》由葫芦岛有色金属集团有限公司负责修订，并于2008年底前完成。

2.主要工作过程

自接到对国标《锌锭》进行修订的任务后，我们首先成立了修订工作组，共同研究确定了修订方案，及时填报了落实任务书。

为确保修订进度和质量，按标准制（修）定程序，我们于2006年6月初起草了关于征集国标《锌锭》修订意见和有关资料的函，向国内主要锌锭生产厂、用户征集修订意见和建议，同时对有关的国外标准ISO752、EN1179等进行了认真研究和对比，决定等同采用国际标准ISO752中的技术指标，形成了草案第一稿。2006年6月13日，在有色标委会的主持下，在湖南岳阳对此草案进行了讨论。根据讨论会意见和建议，综合考虑国内实际生产水平和对外贸易的需要，对草案（第一稿）的部分内容做了修改，形成草案（第二稿）。

二、制标原则

1.尽量向国际标准和伦敦金属交易所供货标准靠拢，促进对外贸易。

2.充分考虑国内实际生产水平和用户的需求。

三、参考资料

表1  EN1179：2003                     %

| 牌号 | 锌含量最低 | Pb 最大 | Cd 最大 | Fe 最大 | Sn 最大 | Cu 最大 | Al 最大 | 杂质 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 99.995 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| Z2 | 99.99 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | - | 0.01 |
| Z3 | 99.95 | 0.03 | 0.005 | 0.02 | 0.001 | 0.002 | - | 0.05 |
| Z4 | 99.5 | 0.45 | 0.005 | 0.05 | - | - | - | 0.5 |
| Z5 | 98.5 | 1.4 | 0.005 | 0.05 | - | - | - | 1.5 |

表2  ISO752：2004                     %

| 牌号 | 锌含量 | Pb | Cd | Fe | Sn | Cu | Al | 杂质 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZN-1 | 99.995 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| ZN-2 | 99.990 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.010 |
| ZN-3 | 99.95 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.05 |
| ZN-4 | 99.5 | 0.45 | 0.01 | 0.05 | - | - | - | 0.5 |
| ZN-5a,b | 98.5 | 1.4 | 0.01 | 0.05 | - | - | - | 1.5 |
| a.Zn-5的最低铅含量为0.5%。 b.Zn-5的最高镉含量为0.2%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、主要内容的确定

1.牌号

保持原标准中规定的五个牌号，表示方法不变；将Zn98.7修改为Zn98.5，与ISO752和EN1179中规定的锌品位一致。

2.杂质个数

原标准规定八个杂质元素，本标准取消As、Sb元素，保留Pb、Cd、Fe、Cu、Sn、Al六个元素，与ISO752和EN1179中的规定一致。

3.杂质限量

Zn99.995中Pb、Cd、Fe、Cu、Sn、Al的限量与ISO752和EN1179中的规定一致；Zn99.99中的杂质限量保持不变，与EN1179中的规定一致；Zn99.95、Zn99.5和Zn98.5中除Cd保留原标准中的规定，其它均与ISO752和EN1179中的规定一致。

五、本标准与原标准、EN1179、ISO752对比（表3）

| 标准编号 | 锌 最低含量 | 杂质最高含量,% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Cd | Fe | Sn | Cu | Al | As | Sb | 总和 |
| GB/T470-200X GB/T470-1997 EN1179：2003 ISO752：2004 | 99.995 99.995 99.995 99.995 | 0.003 0.003 0.003 0.003 | 0.003 0.002 0.003 0.003 | 0.002 0.001 0.002 0.002 | 0.001 0.001 0.001 0.001 | 0.001 0.001 0.001 0.001 | 0.001 0.003 0.001 0.001 |  |  | 0.005 0.0050 0.005 0.005 |
| GB/T470-200X GB/T470-1997 EN1179：2003 ISO752：2004 | 99.99 99.99 99.99 99.990 | 0.003 0.005 0.005 0.003 | 0.003 0.003 0.003 0.003 | 0.003 0.003 0.003 0.003 | 0.001 0.001 0.001 0.001 | 0.002 0.002 0.002 0.002 | - 0.003 - 0.002 |  |  | 0.01 0.010 0.01 0.010 |
| GB/T470-200X GB/T470-1997 EN1179：2003 ISO752：2004 | 99.95 99.95 99.95 99.95 | 0.03 0.020 0.03 0.03 | 0.02 0.02 0.005 0.01 | 0.02 0.010 0.02 0.02 | 0.001 0.001 0.001 0.001 | 0.002 0.002 0.002 0.002 | - - - 0.001 |  |  | 0.05 0.050 0.05 0.05 |
| GB/T470-200X GB/T470-1997 EN1179：2003 ISO752：2004 | 99.5 99.5 99.5 99.5 | 0.45 0.3 0.45 0.45 | 0.07 0.07 0.005 0.01 | 0.05 0.04 0.05 0.05 | - 0.002 - - | - 0.002 - - | - 0.010 - - | 0.005 | 0.01 | 0.5 0.50 0.5 0.5 |
| GB/T470-200X GB/T470-1997 EN1179：2003 ISO752：2004 | 98.5 98.7 98.5 98.5 | 1.4 1.0 1.4 1.4 | 0.20 0.20 0.005 0.01 | 0.05 0.05 0.05 0.05 | - 0.002 - - | - 0.005 - - | - 0.010 - - | 0.01 | 0.02 | 1.5 1.30 1.5 1.5 |

六、主要意见和建议的处理（第一稿）

1.株冶、水口山、东岭提出：Zn99.995中的Al（0.001%）暂不做要求、或不易达到、或不纳入杂质总和。未采纳。生产实践证明，Al≤0.001%是能够达到的，也不是影响杂质总和的主要因素，况且国内有近10家锌锭生产厂在伦敦金属交易所注册，均采用Al≤0.001%的指标。

2.东岭、韶冶提出：Zn99.5、Zn98.5中的Cd维持原规定。采纳。主要考虑国内实际生产水平和用户需求。

七、意见汇总处理表（第一稿）（表4）

表4

| 序号 | 单位名称 | 意见和建议 | 采纳情况 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东岭集团 | 1.Zn99.99中Pb由0.003%变为0.005%。 2. Zn99.995中Al暂不做要求。 3. Zn99.5中Cd为0.07%保持不变。 4.对物理规格的要求不做修改。 5.对检查、验收、取样、制样不做修改。 6.对包装、标识和质量证明书等方面不做修改。 | 采纳 未采纳 采纳 采纳 采纳 采纳 | 前已叙述 |
| 2 | 株冶集团 | 1.杂质Al含量不计入杂质总和。 2.各牌号锌锭颜色标志保留不变。 3.牌号的表示方法保持不变。 | 未采纳 采纳 采纳 | 前已叙述 |
| 3 | 水口山集团 | Zn99.995中Al≤0.001%不易达到。 | 未采纳 | 前已叙述 |
| 4 | 韶关冶炼厂 | Zn99.5、Zn98.5中Cd含量保持不变。 | 采纳 |  |