强制性国家标准《铝冶炼企业产品能源消耗限额》

审定会会议纪要

2007年6月27日至29日，全国有色金属标准化委员会在宁夏银川市大自然宾馆主持召开“有色金属国家标准和行业标准审定会、讨论会和任务落实会”，会议进行了分组讨论，其中参加轻标委能耗组的有20家单位的41名代表，参加会议的各单位代表对中铝河南分公司和中铝贵州分公司等单位提交的强制性国家标准《镁冶炼企业产品能源消耗限额》（送审稿）进行了认真细致的讨论，并达成一致，形成会议纪要如下：

- 标准中4.1中现有铝电解企业交流电耗限额由“应不大于14500kwh/t”修改为“应不大于14400kwh/t”，重熔用铝锭单位产品综合能耗限额由“应不大于1.950tce/t”修改为“应不大于1.900tce/t”。

- 4.3中铝电解企业铝液交流电耗目标值由“应不大于13400kwh/t”修改为“应不大于13500kwh/t”。

- 在标准编制说明中对新建企业或改扩建项目的新建准入级指标考核开始时间加以详细说明。

- 对5.3.1.3和5.3.1.4中计算公式的格式加以修正，

- 附录A中单位名称“tbm”修改为“tce”。

- 5.3.3中ρi的解释里“等价值”修改为“折算系数”；5.3.4中Ef解释里在“能耗量”后面加“及分摊”。

- 7月15日前将本标准报批材料报送到轻标委秘书处。

与会专家一致认为本标准达到国际先进水平。并一致同意将其修改后作为强制性国家标准上报。

全国有色金属标准化技术委员会

会议全体代表

2007-6-27