强制性国家标准《镁冶炼企业产品能源消耗限额》

审定会会议纪要

2007年6月27日至29日，全国有色金属标准化委员会在宁夏银川市大自然宾馆主持召开“有色金属国家标准和行业标准审定会、讨论会和任务落实会”，会议进行了分组讨论，其中参加轻标委能耗组的有20家单位的41名代表，参加会议的各单位代表对宁夏华源冶金实业有限公司等单位提交的强制性国家标准《镁冶炼企业产品能源消耗限额》（送审稿）进行了认真细致的讨论，并达成一致，形成会议纪要如下：

1、将范围修改为：

“本标准规定了镁冶炼（硅热法）生产能源消耗限额的要求、计算原则、计算方法及计算范围。

本标准适用于硅热法镁冶炼工艺产品能耗的计算和考核评定，以及新建项目的能耗控制。”

2、将规范性引用文件中的“GB/T 1250、GB/T 3484、GB/T 8170、GB/T 1272、GB/T 15587”删除。

3、定义中增加“直接能耗、间接能耗、一次能源、二次能源、损耗分摊量”等定义，其内容参考GB/T 2589。

4、将第四章“要求”中的能耗单位符号统一为kgce/t。则4.1、4.2和4.3中的数值修改为8300kgce/t、7500kgce/t和5600kgce/t。

5、将第五章“能耗计算原则、计算方法及计算范围”修改为：

5.1  计算原则

镁冶炼产品是指由原材料到镁锭产品，其产量均以吨（t）为计量单位，综合能源单耗的计算范围包括工艺能耗、辅助能耗分摊量及损耗量。

5.1.1  企业实际（生产）消耗的各种能源

企业实际消耗的各种能源，系指用于生产活动的各种能源。它包括：一次能源、二次能源、生产使用的耗能工质所消耗的能源以及所利用的余热资源。其主要用于生产系统、辅助生产系统和附属生产系统，不包括生活用能和批准的基建项目用能，在企业实际消耗的能源中，用做原料的能源也必需包括在内。 生活用能指企业系统内的宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教等方面用能。

5.1.2  企业报告期内的能源消耗量

企业报告期内的能源消耗量的计算，应符合公式(1)：

………………………………（1）

式中：

──企业计划统计期内能源消耗量；

──购入能源量；

──库存能源增减量；

──外销能源量；

──生活用能源量；

──企业工程建设用能源量。

所消耗的各种能源不得重计或漏计。存在供需关系时，输入、输出双方在计算中量值上应保持一致。设备停炉大修的能源消耗也应计算在内，且按检修后设备的运行周期逐月平均分摊。企业综合能耗的计算按GB/T 2589的规定进行。

5.1.3  能源实物量的计量

能源实物量的计量必须符合《中华人民共和国计量法》和GB 17167的规定。

5.1.4  各种能源（包括生产耗能工质消耗的能源）折算的原则及其计量单位

5.1.4.1  各种单位产品能耗用千克标准煤（kgce）或吨标准煤（tce）表示。1千克标准煤的发热值定为29.3076兆焦（7000千卡/千克）。

5.1.4.2  企业消耗的煤炭、焦炭、燃料油、煤气、电力等能源的折算系数，应先按国家规定的测定分析方法进行分析测定，按实测值换算为标准煤；不能实测的，应按能源供应部门提供的低（位）发热值进行换算；在上述条件均不具备时，可用国家统计部门规定的折算系数换算为标准煤(见附表A.1)。

5.1.4.3  企业加工转换产出的二次能源及耗能工质一律用等价热值折算，进入产品各种能耗中。

5.1.5余热利用能耗的计算原则

企业回收的余热，属于节约能源循环利用，在计算能耗时，应避免重复计算。余热利用装置用能计入能耗。回收能源自用部分，计入自用工序；转供其他工序时，在所用工序以正常消耗计入；回收的能源折标煤后应在回收余热的工序、工艺中扣除。如是未扣除回收余热的能耗指标，应标明“未扣余热发电”、“含余热发电”、“未扣回收余热”等字样。

5.1.6 间接综合能耗的计算原则

间接综合能耗，应根据产品能耗占企业生产能耗量的比例，分摊在产品中。

5.2  计算方法

5.2.1  工序能源单耗的计算

工序能源单耗按公式（2）计算：

………………………………………（2）

式中：

——第i道工序能源单耗；

——第i道工序直接消耗的各种能源实物量折标煤之和；

——产出的合格产品总量。

公式（2）中i取1、2、3，分别表示硅热法炼镁工艺的炉料工序、还原工序、精炼工序。每道工序直接消耗的各种能源实物量折标煤量之和为代数和。

5.2.2  单位产品综合能耗的计算

单位产品综合能耗按公式（3）计算：

………………………………（3）

式中：

——镁锭产品综合能源单耗；

——镁锭产品工序能源单耗之和；

――单位产品某部分用于非生产的办公生活能耗之和；

――单位产品某部分企业用于加工转换的二次能源及耗能工质能耗之和；

――单位产品某工序余热回收能耗之和。

5.3  计算范围

硅热法炼镁工艺包括炉料工序、还原工序、精炼工序、生产辅助工序。

5.3.1  炉料工序：

炉料工序能源消耗包括白云石的煅烧、配料、混合料的粉磨、制球、余热利用装置、照明、环保装置等消耗的能源量。

5.3.2 还原工序：

还原工序能源消耗包括还原炉、机械真空泵、射流真空泵、环保烟气处理、烟气排放、水处理、水冷却循环设施、余热锅炉、照明等消耗的能源量。

5.3.3精炼工序：

精炼工序能源消耗包括粗镁到镁锭的整个精炼过程精炼炉、搅拌机、连铸机、收尘烟气处理、酸洗、运输吊车、照明等消耗的能源量。

5.3.4生产辅助工序：

生产辅助工序能源消耗包括生产辅助系统、机电维修、实验室的能源消耗量。

6、将标准中附录A 单位统一为tce/t。

7、删除了送审稿中的以下部分：

5.1.2中的公式（1），5.2.1，5.3.3，5.3.4，5.1.4.1，第6章。

删除后公式序号顺延。

8、于2007年7月15日前将报批材料报送轻标委秘书处。

与会代表和专家一致认为国家标准《镁冶炼企业产品能源消耗限额》为国际首创，达到国际先进水平。并同意将其修改后作为强制性国家标准上报。

全国有色金属标准化技术委员会

会议全体代表

2007-6-27