2007年6月轻金属银川会议纪要

（分析组）

2007年6月26日～6月29日，全国有色金属标准化技术委员会在宁夏回族自治区银川市召开了《工业硅化学分析方法》等国、行标的审定、预审及任务落实工作会议，来自20家单位的35名代表参加了轻标委的分析组会议，对GB/T 14849.1～.3《工业硅化学分析方法》等3项分析方法标准进行了审定，对GB/T 6987《铝及铝合金化学分析方法》等33项标准的征求意见稿进行了讨论，并进行了GB/T 6609.30《氧化铝化学分析方法及物理性能测定方法 XRF测定氧化铝中微量元素含量》等6项标准的任务落实工作，形成会议纪要如下：

一、GB/T 14849.1～.3《工业硅化学分析方法》审定纪要

1、为体现标准的协调性，实现分析方法标准与产品标准相匹配，将各部分的测定范围进行了修改，具体如下：

将第1部分的分析范围修订为：0.10%~0.65%；

将第2部分的分析范围修订为：0.02%~0.30%；

将第3部分的分析范围修订为：0.02%~0.30%。

2、将各部分的“试样”一节全部统一为：

试样应通过0.149mm的标准筛，并用磁铁吸去铁粉。

3、对GB/T 14849.3中方法二的重复性限进行调整，重复性试验取点增加至分析范围的高限附近。

4、GB/T 14849.3的两个方法之间应进行章节的序号衔接。

5、在编制说明中增加再现性数据。

6、重复性测定时，将重复性限扩大至4s，以便与允许差相匹配。

7. 对于上述六点建议本次修订全部采用，起草单位应于2007年8月31日前完成全部工作并上报至全国有色金属标准化技术委员会。

8. 经讨论认为《工业硅化学分析方法》第1部分～第3部分已经达到国内先进水平，同意作为推荐性国家标准上报。

二、GB/T 2881《工业硅》预审纪要

1.建议增加工业硅中C、S、P三种元素的化学分析方法标准。

2.会后由山西晋能集团有限公司负责与国内、外有关工业硅使用厂家进行联系，了解各厂家C、S、P的测定方法，并汇总上报至标委会。

3.会后继续向各工业硅生产厂家征求对《工业硅》征求意见稿的意见，并请各厂家给出书面意见，后由晋能集团汇总报至标委会。

4.由山西晋能集团有限公司前往各生产厂家收集目前工业硅产品质量标准执行情况。

5.对于个别用户对产品中某些元素的特殊要求不列入标准中。

6. 按照产品标准的格式重新编写《工业硅》标准。

三、GB/T 14849.4《工业硅化学分析方法 第4部分 ICP-AES法分析元素含量》预审纪要

1. 表1中Al，Ca的范围下限均改为0.02。

2. 方法提要中“试样”改为“试料”。

3. 增加混合标准溶液的配制原则。

4. 去掉4.2氩等离子体光源。

5. 试样条款中去掉“粒度”，改为“试样应通过0.149mm标准筛”。

6. 将“随同试料做试剂空白”，改为“随同试料做空白试验”。

7.  6.5条款中系列标准溶液的配制中内容改动，同GB/T 6987.25中改动。

8. 计算公式增加减空白内容。

9. 表3中“重复性”改为“重复性限”。

10. 各起草单位在9月10日前将所作重现性数据寄至郑州轻金属研究院进行汇总。

四、GB/T 6987.3～.24《铝及铝合金化学分析方法》预审纪要

共性问题：

1、各分析方法的英文名称统一由标委会修改。

2、计算公式要化简、格式统一，符合“GB/T 20001.4”的要求。

3、再现性要在编制说明中体现出来。

4、称样量的表述统一为“称取1.00g（或0.50g、0.20g），精确至0.0001g”。

5、重复性限数值大于允许差的，要酌情调整重复性限的数值，使之与允许差相匹配。

6、重复性限数值小于允许差的，要酌情调整允许差，使之与重复性限的数值相匹配。

7、重复性限的分段要尽量含盖整个分析范围，不能含盖的要酌情补加。

8、重复性限数值的要保留小数点后两位有效数字。

分标准问题：

9、第3部分 铜含量的测定

“1.3”条款中“仪器工作条件见附录A（提示的附录）”去掉。

“15.5.1”条款中“加入5.0mL铝溶液”改为“加入50.0mL铝溶液”。

“15.5.3”条款中“铜的质量分数＞0.5%～5.00%”改为“铜的质量分数＞0.5%～8.00%”。

“17.1”条款中要增加重复性限分段。

“17.2”条款中“＞4.00%～5.00%”改为“＞4.00%～8.00%”。

10、第4部分 铁含量的测定

“1” 条款中“测定范围0.001%～3.500%” 改为“测定范围0.001%～3.50%”。

“8.1”条款中建议补加两点：0.0XX%、0.XX%。

11、第5部分 硅含量的测定

“17.1”条款中建议补加一点：0.XX%。

12、第6部分 镉含量的测定

“3.2”条款中建议把“过氧化氢（质量分数30%）” 改为“过氧化氢（ρ1.10g/L）”。

“7”条款中计算公式有误，须改正。

13、第8部分 锌含量的测定

“15.5.1”条款中建议格式简化一些。

14、第9部分 锂含量的测定

“8.1”条款中建议补加一点：0.0XX%。

15、第10部分 锡含量的测定

“8.1”条款中建议补加一点：0.00XX%。

16、第12部分 钛含量的测定

“8.1”条款中建议补加一点：0.XX%。

“17.1”条款中建议补加两点：0.XX%、6.XX%；把3.15%去掉。

方法二的编制说明中应补加数据。

17、第14部分 镍含量的测定

“1”条款中“测定范围0.001%～3.00%” 改为“测定范围0.001%～0.01%”。建议其他技术性条款仍保留原标准，不作改动。

“17.1”条款中建议补加两点：0.0XX%、0.XX%。

18、第15部分 硼含量的测定

“1”条款中“测定范围＞0.001%” 改为“测定范围0.001%～5.0%”。其他条款作相应调整。

19、第16部分 镁含量的测定

“15.4.3”条款中补加镁质量分数0.002%～0.005%的处理方法。

“17.1”条款中建议补加两点：0.0XX%、1.XX%。

20、第17部分 锶含量的测定

“8.1”条款中建议补加两点：5.XX%、11.XX%。

21、第18部分 铬含量的测定

“3.13” ，“3.14” ，“6.4.1”条款中“加热至刚有三氧化硫白烟冒出后， 再继续加热10min”，改为“加热至有三氧化硫白烟冒出后，取下冷却，用水吹洗杯壁，搅匀后继续加热至有三氧化硫白烟冒出，取下冷却。”

“10”条款中将“（也适用于铬的质量分数高至1.5%的铝合金）”去掉。

“17.2”条款中补加“0.1%～0.6%”的允许差。

22、第20部分 镓含量的测定

“3.8”条款中“100mL”改为“1000mL”。

23、第22部分 铍含量的测定

“8.1”条款中建议补加两点：0.000XX%、0.00XX%。

24、请各单位于2007年9月1日前完成补加试验及审定稿，并将电子版传至东北轻合金有限责任公司（刘双庆）。

五、GB/T 6987.25《铝及铝合金化学分析方法 第25部分 ICP-AES法测定元素含量》预审纪要

1. 测定范围表1中钒的分析上限由原来的0.2改为0.3，铍由0.05改为0.4，镉上限由0.1改为0.25。

2.  3.13条款中，标准溶液部分增加3.13.1，混合标准溶液（分组配制）的配制原则。

3. 去掉4.2款。

4. 6.3将随同试料做试剂空白，改为随同试料做空白试验。

5. 分析线的推荐表中，Sr增加346.446nm的谱线。

6. 分析结果计算中公式增加减去空白的内容。

7. 专家建议增加Sb，Ca元素的测定，根据具体试验情况再作决定。

8. 6.5条款中去掉“系列标准溶液…含量”字段，增加“待测元素含量应在所作工作曲线范围之内”。

9. 各起草单位在9月10日前将所作重现性数据寄至郑州轻金属研究院汇总。

六、GB/T XXXX《氟化镁化学分析方法》预审纪要

1. 第1部分：第2章，规范性引用文件去掉。

2. 第1部分：正文中“110℃±2℃”均改为“110℃±5℃”。

3. 第2部分：3.2条中“110℃±2℃”改为“110℃±5℃”。

4. 第6部分：第1章，测定范围“≤1.5%”改为“≤1.0%”。

5. 第6部分：8.2条，允许差增加一个分段值，改为：

| 二氧化硅的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| ≤0.20 | 0.05 |
| >0.20～0.50 | 0.08 |
| >0.50～1.00 | 0.15 |

6. 第7部分：8.2条，允许差增加一个分段值，改为：

| 三氧化二铁的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| ≤0.20 | 0.05 |
| >0.20～0.50 | 0.08 |
| >0.50～1.00 | 0.15 |

7. 第2部分～第8部分：质量保证与控制中“每月或每二月”均改为“半年或一年”。

8. 验证报告请验证单位在2007年8月30日前提供给负责起草单位。

9. 按现行标准文本格式对文本进行编辑性修改。

七、任务落实会议纪要

1、GB/T 6609.30《氧化铝化学分析方法及物理性能测定方法 XRF测定氧化铝中微量元素含量》

由中国铝业股份有限公司郑州研究院负责起草，中国铝业股份有限公司山东分公司、中国铝业股份有限公司广西分公司、山西鲁能晋北铝业有限责任公司、开曼铝业（三门峡）有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司参加起草。

2. GB/T 13748.20《镁及镁合金化学分析方法 第20部分 ICP-AES测定元素含量》

由中国铝业股份有限公司郑州研究院负责起草，东北轻合金有限责任公司、西南铝业（集团）有限责任公司、南京华宏镁合金有限公司、抚顺铝业有限公司参加起草。

3、XRF测定氢氧化铝杂质元素

由中国铝业股份有限公司广西分公司负责起草，中国铝业股份有限公司河南分公司、中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国铝业股份有限公司贵州分公司、开曼铝业（三门峡）有限公司参加起草。

4、XRF测定石灰石化学成分

由中国铝业股份有限公司广西分公司负责起草，中国铝业股份有限公司河南分公司、中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国铝业股份有限公司贵州分公司、开曼铝业（三门峡）有限公司参加起草。

5、YS/T 575.23《铝土矿化学分析方法 第23部分 碳、硫含量的测定 红外吸收法》

由中国铝业股份有限公司郑州研究院负责起草，参加起草单位由负责起草单位联系。

6、YS/T 575.24《铝土矿化学分析方法 第24部分 XRF测定铝土矿杂质元素含量》

由中国铝业股份有限公司郑州研究院负责起草，中国铝业股份有限公司山东分公司、中国铝业股份有限公司广西分公司、山西鲁能晋北铝业有限责任公司、开曼铝业（三门峡）有限公司参加起草。

7、工作进度安排

会议要求，以上所有落实任务项目，均必在2007年9月完成试样的收集，2008年5月提出征求意见稿，2008年9月前完成复核和复验，2008年10月进行审定。

会议全体代表

2007年6月27日