前  言

本标准是对GB/T 7160-1987的修订。与原标准标准比，本标准主要变化如下：

——产品牌号由原来的6个修订为8个，且牌号名称修订为英文名称缩写CNP表示；

——增加了Co、Mg、Mn、Si、Cd、Cu、Ca、Pb等元素的规定；

——Fe、O、S的上限分别由0.03、0.25、0.005修订为0.01、0.15、0.001；

——增加了比表面积的规定；

——增加了平均粒度为0.5~2.2µm和7.5~10.0µm的牌号，其它粒度范围也做了相应的调整。

本标准由中国有色金属工业行业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由金川集团有限公司负责起草。

本标准主要起草人： 林秀英、李朝平、于晓霞、张强林

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替的历次版本发布情况为：

---- GB/T 7160-1987。

羰 基 镍 粉

Carbonyl Nickel Powder

1 范围

本标准规定了羰基镍粉的要求、检验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

本标准适用于羰化法生产的镍粉。该镍粉主要用作电池材料、粉末冶金添加剂、磁性材料和多孔金属过滤器等。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的条款在本标准中的引用而构成本标准和条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 5061  金属粉末松装密度的测定  第3部分  振动漏斗法

GB/T 8647（所有）  镍化学分析方法

GB/T 11107 金属及其化合物粉末  比表面积和粒度的测定

# YS/T 539.13  镍基合金粉化学分析方法  脉冲加热惰性气熔融库伦滴定法测定氧量

# ３ 术语

羰化法系指某些过渡族元素（如铁、钴、镍等）与一氧化碳在一定的温度和压力下反应生成羰基金属化合物，然后进行热分解制取金属粉末的方法。

# ４ 要求

# 4.1 牌号

羰基镍粉产品分为八个牌号，即CNP-1、CNP-2、CNP-3、CNP-4、CNP-5、CNP-6、CNP-7、CNP-8。

其中，CNP为羰基镍粉英文名称carbonyl nickel powder的缩写。

# 4.2 化学成份及物理性能

各牌号羰基镍粉产品的化学成份及物理性能应符合表1和表2的规定。

# ４.3  表观质量

羰基镍粉应干燥、洁净、颜色均匀，无肉眼可见夹杂物。

# ４.4  其它要求

如用户对羰基镍粉有其它特殊要求，可由供需双方协商确定。

表1 羰基镍粉的化学成分

| 牌号 | 化学成分，％ |
| --- | --- |
|  | Ni | Co | Fe | Mg | Mn | Si | Cd | Cu | Ca | Pb | O | S | C |
|  | 不小于 | 不大于 |
| CNP-1 | 99.50 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.015 | 0.01 | 0.20 | 0.001 | 0.20 |
| CNP-2 | 99.50 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.015 | 0.01 | 0.20 | 0.001 | 0.20 |
| CNP-3 | 99.50 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.015 | 0.01 | 0.20 | 0.001 | 0.20 |
| CNP-4 | 99.50 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.015 | 0.01 | 0.20 | 0.001 | 0.15 |
| CNP-5 | 99.50 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.015 | 0.01 | 0.20 | 0.001 | 0.15 |
| CNP-6 | 99.50 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.015 | 0.01 | 0.20 | 0.001 | 0.15 |
| CNP-7 | 99.95 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.015 | 0.01 | 0.015 | 0.0002 | 0.015 |
| CNP-8 | 99.95 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.015 | 0.01 | 0.015 | 0.0002 | 0.015 |

表2 羰基镍粉的物理性能指标

| 牌号 | 费氏粒度/µm | 松装密度g/cm3 | 比表面积/m2/g | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNP-1 | 0.5-2.2 | 0.66-0.74 | 0.68 | 树枝状轻粉，射流分级后得到的产品，主要用于电池等行业 |
| CNP-2 | 2.2-2.8 | 0.5-0.65 | >0.65 | 树枝状轻粉，射流分级后得到的产品，主要用于电池等行业 |
| CNP-3 | 2.8-3.5 | 0.75-0.95 | 0.58 | 树枝状轻粉，射流分级后得到的产品，主要用于电池等行业 |
| CNP-4 | 0.5-2.5 | 0.8 | 1.5-2.5 | 重粉，射流分级后得到的产品，主要用于粉末冶金、化学催化剂等行业 |
| CNP-5 | 2.5-7.0 | 1.6-2.6 | 0.35-0.45 | 重粉，射流分级后得到的产品，主要用于电子行业 |
| CNP-6 | >7.0-15 | 3-4 | 0.25-0.4 | 重粉，射流分级后得到的产品，主要用于电池行业 |
| CNP-7 | 1.5-3.0 | 1.5-2.0 | 0.5-0.9 | 经过氢还原等后处理工艺，气流分级得到的高纯镍粉 |
| CNP-8 | 3.0-8 | 1.6-3.0 | 0.45-0.8 | 经过氢还原等后处理工艺，气流分级得到的高纯镍粉 |

5  检验方法

# 5.1  羰基镍粉中Ni、Co、Fe、Cu、Zn、Mg、Mn、Si、Al、Cd、Ca、As、C、S的分析按GB/T 8467的规定进行。

# 5.2  羰基镍粉中O的分析按YS/T539.13的规定进行。

5.3  羰基镍粉的粒度和比表面的测定按GB/T 11107的规定进行。

5.6  羰基镍粉的松装密度的测定GB/T 5061的规定进行。

5.7  羰基镍粉的表观质量由目视检测。

6  检验规则

6.1  检查与验收

6.1.1  供方质量检测部门负责对产品进行检测，保证产品符合本标准的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方可对收到的产品按本标准规定的方法进行检测，如检测结果与质量证明书所载不符，须在收到产品起15日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

6.2组批

每批应由同一分解周期所产出的羰基镍粉组成，每批不大于60吨。

6.3  取样与制样

6.3.1  仲裁取样应为本批产品件数的20%。

6.3.2  用探针取样器在每件产品中随机采取重量大致相等的试样，每件取样量不少于100g。

6.3.3  将试样混匀，缩分至400g，均分为4份，装入洁净的磨口瓶中，分别供仲裁分析用、备用及供

需双方保存。

6.5  检验结果的判定

6.5.1  羰基镍粉产品的化学成份不符合本标准的规定时，该批产品不合格。

6.5.2  羰基镍粉产品的物理性能或表观质量不符合本标准的规定时，该件产品不合格。

7 包装、标志和质量证明书

# 7.1  羰基镍粉采用内外两层包装，内层为厚塑料袋抽真空后过塑封口包装，每袋5kg，外包装采

用印花铁皮桶（高36cm，最大直径36cm），每桶内装5袋；同时也可根据用户需要进行包装。

# 7.2  每袋产品塑料袋上应贴上合格证，注明：

a. 商标；

b. 产品名称；

c．本标准编号。

# 7.3   每桶产品外包装上应注明：

# a．公司标识、商标；

b. 供方名称、地址；

c．产品名称；

d．批号、件数；

e．净重；

g．出产日期；

h. 本标准号。

# 7.4  每交付批产品应附质量证明书，注明：

a. 供方名称、地址、联系电话；

b. 产品名称、牌号；

c. 批号、件数；

d. 批重；

e. 分析检测结果及技术监督部门印记；

f. 出产日期；

g. 本标准号。

8 合同（或订货单内容）

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）牌号；

c）杂质含量等特殊要求；

d）数量；

e）标准编号、年代号。

f）其他。

# Text boxes

ICS

A

国家质量监督检验检疫总局

国家标准化管理委员会

国家标准化管理委员会

发布

200X-XX-XX实施

200X-XX-XX发布

羰基镍粉

Carbonyl Nickel Powder

（审定稿）

GB/T 7160-XXXX

代替GB/T 7160-1987

中华人民共和国国家标准