国家标准《羰基镍粉》编制说明书

二ОО七年八月

国家标准《羰基镍粉》编制说明

一、任务来源及计划要求

本标准是对国家标准GB/T 7160-1987《微米级羰基镍粉》的修订，该任务由全国有色金属标准化技术委员会以有色标委（2006）第13号文件下达，项目序号为20064464-T-610。本标准由金川集团有限公司负责起草，计划于2007年12月完成。

二、本项目意义

GB/T 7160-1987《微米级羰基镍粉》和YS/T 218-1994《超细羰基镍粉》已经分别实施了20年和13年。该标准适用的产品-羰基镍粉仅为原核工业部八五七厂一家生产，其规模仅为实验室规模，产品主要用于国防军工业。而目前，随着移动通讯业和镍氢电池业的迅猛发展，电池行业对羰基镍粉产品的需求日益增加，国内原有的产品性能及产量均不能满足市场需求。尤其是电池业用羰基镍粉主要依赖于进口产品，其价格居高不下。羰基镍粉的国产化是众望所归。

为满足国内市场需求，2000年以来，金川集团有限公司不断研究羰基化法提取镍的技术，于2003年8月产出首批羰基镍粉产品，当年12月投入正常生产，产出了一系列牌号的产品，填补了国内空白，2005年发布实施《羰基镍粉》企业标准。随着冶炼工艺条件的不断完善和产品分级技术的引进，产品品质不断提升，目前已能满足市场需求。为指导和规范羰基镍粉的生产和贸易，促进先进技术的工业化和产业化，特提出修订原标准，与国外先进标准接轨。

三、编制原则

满足市场需求，与国外先进标准接轨。

四、工作简介

接受标准制定任务后，标准起草人查阅了大量技术资料和信息资料，并召集有关专家进行讨论，根据市场需求，结合试验实际情况，在原国家标准GB/T 7160-1987《微米级羰基镍粉》和行业标准YS/T 218-1994《超细羰基镍粉》的基础上，根据羰基镍冶金技术和粉体产品分级技术特点，结合市场需求，并参考INCO公司的产品性能，确定了本标准中羰基镍粉的化学成份和物理性能等技术指标； 2007年4月提出标准草案，并向各有关单位征求意见。

五、国内外情况

标准编制小组查阅了两份相关标准，即国家标准GB/T 7160-1987《微米级羰基镍粉》和行业标准YS/T 218-1994《超细羰基镍粉》，无相关国际标准，收集到了加拿大国际镍业公司（INCO）产品实物指标。

目前，国内外羰基镍粉的规模生产厂家仅俄罗斯北方镍业公司、加拿大国际镍业公司即INCO公司和金川集团有限公司三家，原核工业部八五七厂的生产能力非常有限，仅为实验室规模或中试规模，其产品主要用于国防工业。作为电池生产大国，我国的羰基镍粉目前主要依靠进口，因而其价格居高不下，羰基镍粉的国产化是众望所归。金川集团有限公司年产500吨的生产线已投入正常生产，5000T/a生产线的建设已进入可研阶段。金川公司羰基镍粉的成功生产将极大地推动我国电池行业及其它材料产业的发展。

六、主要技术内容变化

与原标准相比，本标准主要变化如下：

1、产品牌号

在原标准中6个牌号的基础上增加了两个牌号，即增加了0.5~2.2µm和7.5~10.0µm的两个牌号，其它粒度范围也做了相应的调整。牌号表示方法由FTN（羰基镍粉拼音首字母缩写）修订为按产品英文名称缩写为CNP（羰基镍粉英文名称首字母缩写）。

2、产品化学成分

本标准增加了Co、Mg、Mn、Si、Cd、Cu、Ca、Pb等元素的规定，具体见表1。

表1 羰基镍粉的化学成分

| 牌号 | 化学成分，％ |
| --- | --- |
|  | Ni | Co | Fe | Mg | Mn | Si | Cd | Cu | Ca | Pb | O | S | C |
|  | 不小于 | 不大于 |
| CNP-1 | 99.50 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.015 | 0.01 | 0.20 | 0.001 | 0.20 |
| CNP-2 | 99.50 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.015 | 0.01 | 0.20 | 0.001 | 0.20 |
| CNP-3 | 99.50 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.015 | 0.01 | 0.20 | 0.001 | 0.20 |
| CNP-4 | 99.50 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.015 | 0.01 | 0.20 | 0.001 | 0.15 |
| CNP-5 | 99.50 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.015 | 0.01 | 0.20 | 0.001 | 0.15 |
| CNP-6 | 99.50 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.015 | 0.01 | 0.20 | 0.001 | 0.15 |
| CNP-7 | 99.95 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.015 | 0.01 | 0.015 | 0.0002 | 0.015 |
| CNP-8 | 99.95 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.015 | 0.01 | 0.015 | 0.0002 | 0.015 |

其中Fe、C、O、S等指标较原标准有了很大程度的提高。

3、物理性能

本标准增加了比表面积的规定，且增加了平均粒度范围，更好地满足了市场需求。具体见表2：

表2 羰基镍粉的物理性能指标

| 牌号 | 费氏粒度/µm | 松装密度/g/cm3 | 比表面积/m2/g | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNP-1 | 0.5-2.2 | 0.66-0.74 | 0.68 | 树枝状轻粉，射流分级后得到的产品，主要用于电池等行业 |
| CNP-2 | 2.2-2.8 | 0.5-0.65 | >0.65 | 树枝状轻粉，射流分级后得到的产品，主要用于电池等行业 |
| CNP-3 | 2.8-3.5 | 0.75-0.95 | 0.58 | 树枝状轻粉，射流分级后得到的产品，主要用于电池等行业 |
| CNP-4 | 0.5-2.5 | 0.8 | 1.5-2.5 | 重粉，射流分级后得到的产品，主要用于粉末冶金、化学催化剂等行业 |
| CNP-5 | 2.5-7.0 | 1.6-2.6 | 0.35-0.45 | 重粉，射流分级后得到的产品，主要用于电子行业 |
| CNP-6 | >7.0-15 | 3-4 | 0.25-0.4 | 重粉，射流分级后得到的产品，主要用于电池行业 |
| CNP-7 | 1.5-3.0 | 1.5-2.0 | 0.5-0.9 | 经过氢还原等后处理工艺，气流分级得到的高纯镍粉 |
| CNP-8 | 3.0-8 | 1.6-3.0 | 0.45-0.8 | 经过氢还原等后处理工艺，气流分级得到的高纯镍粉 |

七、与其他标准的对比

本标准与GB/T 7160-1987《微米级羰基镍粉》、行业标准YS/T 218-1994《超细羰基镍粉》和INCO公司产品技术指标对比见表1。

表1  技术指标对照

|  | 牌号 | 化学成份,不大于% | 平均粒度,μm | 松装密度,g/cm3 | 比表面，m2/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | Fe | C | O | S | 其它杂质 |  |  |  |
| GB/T 7160- 1987 | FTN-1 | 余量 | 0.03 | 0.15 | 0.25 | 0.005 | 0.05 | 2.0-3.0 | 0.5-0.74 | - |
|  | FTN-2 | 余量 | 0.03 | 0.15 | 0.25 | 0.005 | 0.05 | 2.2-3.6 | 0.75-1.00 | - |
|  | FTN-3 | 余量 | 0.01 | 0.20 | 0.15 | 0.001 | 0.01 | 2.6-3.6 | 0.75-0.95 | - |
|  | FTN-4 | 余量 | 0.01 | 0.20 | 0.15 | 0.001 | 0.01 | 2.2-2.8 | 0.50-0.65 | - |
|  | FTN-5 | 余量 | 0.01 | 0.20 | 0.15 | 0.001 | 0.01 | 2.9-3.6 | 0.75-1.00 | - |
|  | FTN-6 | 余量 | 0.01 | 0.20 | 0.15 | 0.001 | 0.01 | 4-7 | 1.8-2.5 | - |
| YS/T 218- 1994 | FNHT-I | 余量 | 0.01 | 0.2 | 2.5 | 0.003 | - | 1.000(0.05 | 0.2-0.4 | 6.5-8.5 |
|  | FNHT-Ⅱ | 余量 | 0.03 | 0.2 | 4.0 | 0.003 | - | 0.630(0.040 | 0.15-0.2 | 16-20 |
|  | FNHT-Ⅲ | 余量 | 0.03 | 0.2 | 6.0 | 0.003 | - | 0.470(0.080 | 0.16-0.26 | 27-35 |
| INCO | T210 | - | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 0.001 | 痕量 | 0.5-1.0 | (0.8 | 1.5-2.2 |
|  | T255 | - | 0.01 | 0.25 | 0.15 | 0.001 | - | 2.2-2.8 | 0.50-0.65 | - |
|  | T287 | - | 0.01 | 0.25 | 0.15 | 0.001 | - | 2.6-3.3 | 0.75-1.00 | - |
|  | T123 | - | 0.01 | 0.10 | 0.15 | 0.001 | - | 3.0-7.0 | 1.8-2.7 | - |
|  | 高密度镍粉 | - | 0.002 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 痕量 | 8-15 | 3.0-4.0 | - |
| 本标准 | CNP-1 | - | 0.01 | 0.20 | 0.20 | 0.001 | 痕量 | 0.5-2.2 | 0.66-0.74 | 0.68 |
|  | NCP-2 | - | 0.01 | 0.20 | 0.20 | 0.001 | 痕量 | 2.2-2.8 | 0.5-0.65 | >0.65 |
|  | NCP-3 | - | 0.01 | 0.20 | 0.20 | 0.001 | - | 2.8-3.5 | 0.75-0.95 | 0.58 |
|  | NCP-4 | - | 0.01 | 0.15 | 0.20 | 0.001 | - | 0.5-2.5 | 0.8 | 1.5-2.5 |
|  | NCP-5 | - | 0.01 | 0.15 | 0.20 | 0.001 | - | 2.5-7.0 | 1.6-2.6 | 0.35-0.45 |
|  | NCP-6 | - | 0.01 | 0.15 | 0.20 | 0.001 | 痕量 | >7.0-15 | 3-4 | 0.25-0.4 |
|  | NCP-7 | - | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.0002 | 痕量 | 1.5-3.0 | 1.5-2.0 | 0.5-0.9 |
|  | NCP-8 | - | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.0002 | 痕量 | 3.0-8 | 1.6-3.0 | 0.45-0.8 |

八、标准水平

本标准达国际先进水平。

九、建议

本标准为推荐性国家标准，建议于XXXX年XX月XX日起实施。

《羰基镍粉》编制组

2007．8