YS/T 529—200×《吸气用锆铝合金粉》

编 制 说 明

一、任务来源

2004年国家标准清理工作，将原国家标准《吸气用锆铝合金粉》GB/T 6452—1986转为行业标准，编号为YS/T 529-2006。根据发改办工业[2007]1415号文件，由北京伊雷光电材料有限公司、有色金属技术经济研究院负责该行业标准的修订工作，完成年限为2008年。

二、主要工作过程

北京伊雷光电材料有限公司、有色金属技术经济研究院于2006年就组成标准编制组，收集了YS/T 529《吸气用锆铝合金粉》的有关资料，并根据企业的生产实际情况提出了标准的征求意见稿。

三、编写原则

1、符合性：标准的制定工作按国家标准《标准化工作导则》GB/T 1.1—2000 和《有色金属冶炼产品国家标准、行业标准编写示例》的要求进行。

2、合理性：反映国内生产企业技术水平，便于生产，宜于应用，经济上合理，兼顾现有资源的合理配置。

3、先进性：体现生产企业技术进步的未来目标，并在未来几年满足高纯锆铝合金粉产品的应用需求，适应高技术新材料产业发展的步伐。

四、主要内容

锆铝合金粉由锆和铝金属间化合物所组成，在一定温度下，通过物理和化学的吸附和吸收，与各种活性气体形成稳定的化合物或固溶体，达到吸气效果。它的吸气速率比纯锆粉大10～50倍。广泛用于超高真空的获得，电真空器的消气，惰性气体的净化以及其它特殊领域。

本标准的主要内容包括：吸气用锆合金粉的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及订货单（或合同）内容。

1. 产品分类

根据产品粒度不同，锆合金粉型号如下：

表1

| 型号 | 粒度范围，目 | 用途举例 |
| --- | --- | --- |
| XQF1 | -8～+20 | 惰性气体纯化等 |
| XQF2 | -100～+350 | 压制吸气用带、环、片 |
| XQF3 | -200～+300 | 碱金属释放器的还原剂 |
| XQF4 | -400 | 电子管、特种灯泡吸气用 |

2  化学成份

锆铝合金粉的化学成分应符合表2规定。

表2                        %

| 产品编号 | 化学成分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FZrAl-16 | 主成分 |  | 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |
|  | Zr | Al | Fe | Si | Ca | P | Cl- | s |
|  | 余量 | 15.0～16.5 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |

3 粒度

锆铝合金粉末应有95%符合表1粒度范围要求，但不得混入超粒度范围的大颗粒粉末。

4  吸气性能

在内径为6.8mm，外径为11.0mm高度为1.1mm的不锈钢环内压入-100~+350目范围的锆铝合金粉100mg。在900ºC下激活1min，工作温度400ºC，吸气室压强对氮气和一氧化碳，Pg=4×10-4Pa，对氢气，Pg=8×10-4Pa,其吸气速率S10及吸气容量Q应符合表2的规定。

表2

| 被吸收气体 | 吸气速率 cm3/s·cm2 ，不小于 | 吸气时间/min | 吸气容量Q cm3·Pa/cm2，不小于 | 吸气时间/min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N2 | 200 | 10 | 933.1 | 420 |
| CO | 750 | 10 | 1999.5 | 240 |
| H2 | 1100 | 10 | 2666 | 70 |

5  锆铝合金粉相组成

锆铝合金粉主要相为Zr5Al3,Zr3Al2 ，总量大于70%，其次相为Zr2Al和Zr4Al3。

6  外观

（1）  锆铝合金粉呈灰色，并随着颗粒的细化而加深。颗粒一般是呈不规则多棱角形状。

（2） 产品无肉眼可见的夹杂物，无结团现象。

本标准与YS/T 529-2006相比主要变化为：

——增加了吸气相组成要求；

——去掉了附录A，采用GB/T 8763－1988《非蒸散型吸气材料及制品吸气性能测试方法》测定产品的吸气性能。

五、与其他标准的关系

国内目前与锆铝合金粉有关的标准有YS/T 530-2006《吸气用锆铝合金复合带材》和YS/T 531-2006《吸气用锆铝合金环件和片件》

本标准主要参考YS/T 529-2006修订，为保证标准的通用性并与相关标准协调一致，其化学成分主要根据相关标准中的规定进行确定。本标准与其他标准协调一致，无冲突。

北京伊雷光电材料有限公司

有色金属技术经济研究院

2007年8月15日