前    言

YS

ICS 71.060.50

G 12

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXX—200X

电池级氟化锂

Battery grade lithium fluoride

200X-XX-XX发布

200X-XX-XX实施

国家发展和改革委员会 发布

本标准的附录A为规范性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由新余市赣锋锂业有限公司负责起草。

本标准主要起草人：李良彬、胡耐根、曾宪勤。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

电池级氟化锂

  - 范围

本标准规定了电池级氟化锂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装 、运输、贮存及订货单（或合同）内容。

本标准适用于以单水氢氧化锂、碳酸锂为原料制得的电池级氟化锂。产品主要用于生产电池级六氟磷酸锂。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 6284  化工产品中水分含量测定的通用方法  重量法

GB/T 11064 (所有部分) 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法

  - 要求

    - 化学成分

电池级氟化锂的化学成分应符合表1的规定。

表1

| LiF质量分数/% 不小于 | 杂质含量/%，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Na | K | Ca | Mg | Fe | Al | Pb | Ni | Cu | Si | Cl | SO42- |
| 99.95 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.005 | 0.005 |

  - 水分

产品中的水分含量≤0.03％。

- 3.3  外观质量

- 3.3.1  产品为白色晶状粉末。

- 3.3.2  产品无目视可见的夹杂物。

  - 试验方法

- 4.1  化学成分的分析方法

- 产品的化学成分分析按供方的现行方法进行，仲裁分析方法由供需双方协商确定。

- 4.2  水分测定

- 产品水分测定按GB/T 6284的规定进行。

- 4.3  外观质量检测方法

- 产品的外观质量用目视检查。

- 5  检验规则

- 5.1  检查和验收

- 5.1.1  产品应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

- 5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准及订货单的规定不符时，应在收到产品之日起一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方共同进行。

- 5.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一混合料组成。每批净重不少于1000kg。

- 5.3  检验项目

- 每批产品出厂前应进行化学成分、水分、外观质量的检验。

- 5.4  取样方法

- 5.4.1  1～10件以下任取1件；10～20件任取2件；20件以上任取4件。

5.4.2  用取样管从上至下垂直插至件深的2/3处采取试样，三个取样点大致呈正三角形。取样量不少于200g。试样在混样瓶中混合均匀，在干燥环境中用四分法缩分。

- 5.5  检验结果的判定

- 5.5.1  产品化学成分不合格时，判该批产品不合格。

5.5.2  产品的水分含量不合格时，判该批产品不合格。

- 5.5.3  产品的外观质量不合格时，判该批产品不合格。

- 6  标志、包装、运输、贮存

- 6.1  标志

- 6.1.1  每袋产品应附标签，标明生产厂名称、商标、牌号和批号、毛重和净重。

- 6.1.2  产品应成箱（桶）包装，每箱（桶）上应注明：

a）生产厂名称、商标；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）净重。

- 6.2  包装、运输、贮存

- 6.2.1  产品用双层塑料袋包装，严密封口后置于箱（桶）中。

- 6.2.2  产品运输时必须用防雨运输工具。

- 6.2.3  产品应存放于无酸、碱气氛之处，不得露天堆放，严防受潮。

- 6.2.4  产品的存放期不宜超过一年。

- 6.3  质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，注明：

a）供方名称、地址、电话、传真；

b）产品名称；

c）牌号；

d）批号；

e）净重和件数；

f）各项分析检验结果和技术监督部门印记；

g）本标准编号；

h) 出厂日期。

- 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）牌号；

c）数量；

d）本标准编号；

e）其他。