前    言

YS/T 244《高纯铝化学分析方法》共分为9个部分:

—— 第1部分　邻二氮杂菲-硫氰酸盐光度法测定铁含量；

—— 第2部分　钼蓝萃取光度法测定硅含量；

—— 第3部分　二安替吡啉甲烷-硫氰酸盐光度法测定钛含量；

—— 第4部分　丁基罗丹明B光度法测定镓含量；

—— 第5部分　阳极溶出伏安法测定铜、锌和铅含量；

—— 第6部分　催化锰-过硫酸反应体系法测定银含量；

—— 第7部分　二硫腙萃取光度法测定镉含量；

—— 第8部分　结晶紫萃取光度法测定铟含量；

—— 第9部分  电感耦合等离子体质谱法测定高纯铝中杂质含量。

本部分为YS/T 244《高纯铝化学分析方法》的第1部分。

本部分代替YS/T 244.1-1994。

本部分是对YS/T 244.1-1994的重新确认。

主要进行了编辑性整理,增加了“重复性”和“质量保证与控制”条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由抚顺铝业有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由抚顺铝业有限公司起草。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 244.1-1994。

高纯铝化学分析方法

第1部分  邻二氮杂菲-硫氰酸盐

光度法测定铁含量

1  范围

本部分规定了高纯铝中铁含量的测定方法。

本部分适用于高纯铝中铁含量的测定。测定范围：0.00010~0.00050％。

本部分配制试剂及分析用水均为二次去离子水或同等纯度的水。

2  方法提要

试样用盐酸分解，在2~3mol/L盐酸酸度中，以甲基异丁酮萃取铁（Ⅲ），加入邻二氮杂菲-硫氰酸钾混合溶液，使之形成铁的三元络合物，于分光光度计波长520nm处测量其吸光度。

5mg镍及高纯铝中存在的杂质均不干扰测定。

3  试剂

3.1  无水乙醇，优级纯。

3.2  甲基异丁酮。

3.3  盐酸（1+1），经石英蒸馏器蒸馏提纯。

3.4  盐酸（1+3）,高纯。

3.5  盐酸（1+20），经石英蒸馏器蒸馏提纯。

3.6  硫氰酸钾溶液（500g/L），优级纯。

3.7  过氧化氢（30%）。

3.8  邻二氮杂菲溶液（1g/L）。

3.9  混合溶液：将10mL硫氰酸钾溶液（3.6）、10mL邻二氮杂菲溶液（3.8）与80mL水混匀。用时现配。

3.10  氯化镍（NiCl2•6H2O）溶液(4g/L),每100mL溶液中含0.5mL盐酸（3.3）。

3.11  铁标准贮存溶液： 称取0.1000g金属铁（纯度99.9％以上），置于100mL烧杯中，加20mL盐酸（3.3），缓慢加热使其溶解完全，冷却至室温，移入1L容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此标准贮存溶液1mL含0.1mg铁。

3.12  铁标准溶液：移取10.00mL铁标准贮存溶液（3.11），置于100mL容量瓶中，用盐酸（3.5）稀释至刻度，混匀。再从此溶液中移取20.00mL于100mL容量瓶中，用盐酸（3.5）稀释至刻度，混匀。此标准溶液1mL含2μg铁。

4  仪器和设备

4.1   分光光度计。

4.2   电动离心机。

5  试样

5.1  试样用盐酸（3.4）浸泡3h以上，用去离子水洗净，再用无水乙醇（3.1）浸洗一次。

5.2  将试样（5.1）在70~80℃烘2~3h，至干燥，置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试料

称取1g干燥试样（5.2），精确至0.001g。

6.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。吸光度不应超过0.06。

6.4  测定

6.4.1  将试料（6.1）置于100mL石英皿中，加入2mL氯化镍溶液（3.10），30mL盐酸（3.3），盖上表皿。于水汽浴上加热至试样全部溶解，取下（空白于电热板上加热蒸发至15mL左右，取下，加15mL水。）

6.4.2  加入2滴过氧化氢（3.7），置于电热板上加热煮沸，并逐出过剩的过氧化氢，立即取下，冷却至室温。

6.4.3  将溶液（6.4.2）移入60mL分液漏斗中，用5mL盐酸（3.3）洗涤石英皿。洗液合并于分液漏斗中。加入10.0mL甲基异丁酮（3.2）,振荡1min，弃去水相。往有机相中加入10mL混合溶液（3.9），振荡1min，弃去水相，将有机相放入10mL离心管中，置离心机上离心至溶液澄清。

6.4.4  将有机相（6.4.3）移入3cm吸收池中，以甲基异丁酮（3.2）为参比，于分光光度计波长520nm处测量其吸光度。将所测吸光度减去随同试样的空白吸光度后，从工作曲线上查出相应的铁含量。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  于一组60mL分液漏斗中，各加入10mL混合溶液（3.9）、0.2mL盐酸（3.3），分别移入0、0.50mL、1.00mL、2.00mL、2.50mL铁标准溶液（3.12），加入10.0mL甲基异丁酮（3.2），振荡1min，弃去水相，将有机相放入10mL离心管中，置离心机上离心至溶液澄清。

6.5.2  将有机相（6.5.1）移入3cm吸收池中，以甲基异丁酮（3.2）为参比，于分光光度计波长520nm处测量其吸光度。将所测吸光度减去试剂的空白吸光度后，以铁量为横坐标，相应的吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

- 分析结果的计算

按公式（１）计算铁的质量分数（％）：

（Fe）＝×100　　…………………………………………………（１）

式中：

——从工作曲线上查得的铁的质量，单位为克（g）；

——试料的质量，单位为克（g）。

8精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按以下数据采用线性内插法求得：

铁的质量分数/%：  0.000177　　　0.000241　　　　　0.000491

重复性限 r　/%：  0.000051　　  0.000079　　　　　0.000113

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。

表1

| 铁量% | 允许差% |
| --- | --- |
| 0.00010~0.00020 | 0.00008 |
| >0.00020～0.00030 | 0.00012 |
| >0.00030～0.00050 | 0.00015 |

9   质量保证与控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品，每六个月校核一次本方法所测定数据的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

# ICS

# H

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 244.1—200X

高纯铝化学分析方法

第1部分 邻二氮杂菲-硫氰酸盐

光度法测定铁含量

Chemical analysis methods of high purity aluminum

Part 1: Determination of iron content

by 1,10-phenanthroline-thiocyanate photometric method

(审定稿)

20××－××发布

200×-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布