高纯铝化学分析方法

钼蓝萃取光度法测定硅含量

YS/T  244.2—200X

编 制 说 明

抚顺铝业有限公司

2007年5月

编 制 说 明

根据中色协综字[2006]第080号文件和国家标准制（修）订计划，中国有色金属工业标准计量质量研究所2007年3月召开工作会议，由抚顺铝业有限公司对YS/T244.1-1994《高纯铝化学分析方法 邻二氮杂菲-硫氰酸盐光度法测定铁含量》进行修订。

本次修订未对标准做方法及内容上的改动，仅对文字按照GB/T1.1-2000《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T20001.4-2001《标准编写规则    第4部分：化学分析方法》的有关规定编辑整理。

按照YS/T244.2-200X《高纯铝化学分析方法  钼蓝萃取光度法测定硅含量》对三个样品进行了独立的11次分析，结果见表1。由表1可知：该方法操作简单，快速、准确，适合作为行业标准。

表1

| 样品编号 | 测定值（%） | 极差 | 平均值（%） | 标准偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 2.13×10-4、1.87×10-4、1.84×10-4、1.63×10-4、1.54×10-4、1.48×10-4、1.79×10-4、1.37×10-4、1.47×10-4、1.90×10-4、1.77×10-4 | 0.76×10-4 | 1.71×10-4 | 0.23×10-4 |
| 2# | 2.61×10-4、2.43×10-4、2.16×10-4、2.53×10-4、3.01×10-4、2.44×10-4、2.59×10-4、2.09×10-4、2.30×10-4、3.07×10-4、2.62×10-4、 | 0.98×10-4 | 2.53×10-4 | 0.31×10-5 |
| 3# | 4.16×10-4、4.03×10-4、5.18×10-4、4.42×10-4、5.16×10-4、4.32×10-4、5.38×10-4、4.52×10-4、3.97×10-4、5.16×10-4、4.76×10-4、 | 1.41×10-4 | 4.64×10-4 | 0.51×10-5 |

本部分已达到国际先进水平。

建议颁布本部分为行业标准。

建议本部分为行业标准。